МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

МОКЛЯК Володимир Володимирович

УДК 538.9+544.6:[54-31+661.8…36]

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

ЛІТІЄВИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ

НА ОСНОВІ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ СПОЛУК ЗАЛІЗА

01.04.18 – фізика і хімія поверхні

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора фізико-математичних наук

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – 2019

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у спільній навчально-науковій лабораторії фізики магнітних плівок Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України і ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України

Науковий консультант: член-кореспондент НАН України,

доктор фізико-математичних наук, професор

Остафійчук Богдан Костянтинович,

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника», завідувач кафедри

матеріалознавства і новітніх технологій.

Офіційні опоненти:         доктор фізико-математичних наук, професор

Рево Сергій Лукич,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

завідувач науково-дослідної лабораторії «Фізика металів та кераміки»;

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Хижун Олег Юліанович,

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України,

завідувач відділу спектроскопії поверхні новітніх матеріалів;

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Попович Дмитро Іванович,

Інститут прикладних проблем механіки і

математики ім. Я.С. Підстригача НАН України,

завідувач відділу фізико-математичного

моделювання низьковимірних систем.

Захист відбудеться “01” березня 2019 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 20.051.06 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за адресою: 76025, м.Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, аудиторія 115.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79).

Автореферат розісланий “28” січня 2019 року.

Вчений секретар

спеціалізованої Вченої ради Д 20.051.06

д. ф.-м. н., доцент                                                                            Л.С. Яблонь

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Літієві джерела струму (ЛДС) на сьогоднішній день є найбільш сучасними та ефективними пристроями індивідуального енергозабезпечення. Постійно актуальною залишається проблема підвищення їх енергоефективності за умови зменшення собівартості, що зумовлюється стрімким розвитком в останнє десятиліття двох основних областей їх застосування: мобільні електронні пристрої та сфера електромобілебудування. Одним із основних напрямків її вирішення є пошук новітніх перспективних катодних матеріалів. В цьому плані особливу цікавість викликають низьковартісні залізовмісні іонні сполуки. Формування катодів ЛДС на їх основі прогнозовано дозволить створювати високопотужні електрохімічні пристрої підвищеної ємності. Наявність d-орбіталей забезпечує утворення структур з різним числом зв’язків, що дозволяє інтеркалювати іони Lі+ в структуру катода. Однак, ранні дослідження мікрокристалічних зразків шаруватої сполуки LіFеО2, що вказували на низьку здатність матеріалу до циклювання внаслідок необоротної інтеркаляційно-індукованої трансформації його структури, призвели до часткового призупинення експериментальних досліджень проблематики застосування сполук заліза в ЛДС. Подальші повідомлення про залежність ступеня інтеркаляційного впровадження іонів літію в структуру катоду на основі нанодисперсного гематиту від розміру частинок базового матеріалу спричинили новий пік активізації наукових пошуків в даному напрямку.

На даний час ведуться широкомасштабні дослідження в сфері синтезу нанодисперсних залізовмісних матеріалів різної морфології, зокрема оксидів та фторидів заліза, з метою оцінки ефективності їх застосування при побудові ЛДС. З поміж оксидних фаз заліза найбільш перспективним для застосування в ролі катода ЛДС видається магеміт із структурою дефектної шпінелі. Для цієї структури характерною є наявність великої частини вакантних аніонних порожнин, що створює структурні передумови для електрохімічного впровадження іонів літію та вказує на місця їх можливої локалізації. Окрім того, це зумовлює наявність розвиненої канальної структури і дозволяє прогнозувати хороший іонний транспорт в даному матеріалі. Максимальна теоретична питома ємність матеріалу складає 1007 А·год/кг. У випадку фторидів заліза, з огляду на аналіз літературних даних, до перспективних для подальших електрохімічних тестувань фаз слід віднести ромбоедричну форму безводного трифториду заліза із сильними іонними зв’язками метал-ліганд, порівняно високою напругою відкритого кола (до 4 В) та відносно малою молярною масою. При цьому максимальна теоретична питома ємність матеріалу складає 712 А·год/кг. Також в літературі є ряд повідомлень щодо можливості інтеркаляційного впровадження іонів літію в структуру кристалогідратів трифториду заліза. При цьому припускається, що механізми струмотворчих реакцій для зразків різного ступеня гідратованості є однаковими.

Однак, залишається ряд невирішених проблем, які виникають як на етапах синтезу наноструктурованих форм матеріалів, так і при оцінці енергоефективності побудованих на їх основі ЛДС. Зокрема, у випадку оксидів заліза актуальними залишаються питання розробки методики отримання метастабільної фази магеміту в наноструктурованому стані. Важливим при цьому є підбір морфології матеріалу, що забезпечить наявність високорозвиненої питомої поверхні і, в свою чергу, відкриє можливість для інтеркаляції максимально можливого об’єму матеріалу. Основними причинами недостатньої індустріалізації катодів на основі трифториду заліза є його низька електропровідність, що перешкоджає вільному транспорту електронів в зону струмотворчих реакцій, та надзвичайно висока гігроскопічність. Використання наноструктурованих матеріалів і композитів із струмопровідними добавками дозволяє оптимізувати процеси переносу заряду в катоді внаслідок збільшення площі контакту з електролітом та зменшення довжин електронного та іонного пробігу в межах частинки. Проблема гігроскопічності трифторидів заліза постає особливо гостро на етапах їх синтезу. При цьому процес дегідратації кристалогідратів трифториду заліза залишається порівняно мало дослідженим, а в літературі часто наводяться суперечливі дані стосовно температурних режимів отримання безводних форм трифториду заліза. Нез’ясованими залишаються питання збереження та однорідності фазового складу матеріалу при переході системи в нанодисперсний стан внаслідок можливості перебігу оборотніх фазових переходів «безводна форма – кристалогідрат». Як у випадку магеміту, так і у випадку фторидів заліза відкритими також залишаються питання збереження їх структурної стабільності в ході струмотворчих реакцій та впливу домішок паразитної фази гематиту, утворення якої є можливим на етапах синтезу, на енергоємнісні параметри ЛДС. З огляду на це, важливою також є проблематика дослідження енергоефективності функціонування ЛДС на основі нанодисперсного гематиту.

Таким чином, дослідження закономірностей формування наноструктурованих систем заданого складу на основі оксидів та фторидів заліза, встановлення взаємозв’язків між їх структурно-фазовим станом, морфологічними і електрохімічними властивостями та з’ясування особливостей перебігу струмотворчих реакцій у відповідних ЛДС є актуальними науковими проблемами вирішення яких стане теоретичним і практичним підгрунтям для конструювання енергоефективних електрохімічних пристроїв генерації електричної енергії.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертація виконана в спільній навчально-науковій лабораторії фізики магнітних плівок Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України та ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» і була складовою частиною науково-дослідницької роботи за темами: «Наноматеріали в пристроях генерації та накопичення енергії» (№ 0109U007767, МОН України, UKХ 2-9200-ІF-08 СRDF/USАІD США), «Розробка технологій одержання та дослідження властивостей нанодисперсних оксидів заліза, цинку та титану для електрохімічних та газосенсорних систем» (№ 0110U006279, НАН України), «Електродні матеріали на основі нанорозмірних залізовмісних сполук для електрохімічних пристроїв генерації та накопичення електричної енергії» (№ 0114U001128, НАН України), «Нанокомпозити ТіО2<Fе> як активний катодний матеріал у пристроях генерації енергії: мессбауерівські дослідження» (№ 0110U003330, ДФФД), «Нанокомпозити мезопористий вуглець/сульфіди, оксиди та фториди металів в системах накопичення та генерації енергії» (№ 0115U002264, МОН України), «Синтез, структура та електрохімічні властивості поліфункціональних наноматеріалів на основі оксидів заліза» (№ 0112U001659, МОН України), за підтримки проекту зі збереження та належного функціонування об’єкта національного надбання «Лабораторія гамма-резонансної спектроскопії з аналізом електронів конверсії, гамма, і рентгенівського випромінювання».

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є встановлення закономірностей формування наноструктурованих станів оксидів і фторидів заліза та з’ясування механізмів перебігу електрохімічних струмотворчих реакцій у літієвих джерелах струму з катодами на їх основі.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання:

- комплексні дослідження дегідратації кристалогідратів трифториду заліза в різних атмосферах, встановлення закономірностей терморозкладу та оптимізація умов отримання монофазних матеріалів різного ступеня гідратації, розкриття механізмів формування наноструктурованого стану;

- розробка методики отримання метастабільної фази магеміту в наноструктурованому стані, з’ясування механізмів його формування та встановлення факторів впливу на фазовий склад і морфологію кінцевого продукту;

- з’ясування механізмів перебігу струмотворчих процесів в ЛДС з катодами на основі синтезованих наноструктурованих оксидів і фторидів заліза при їх інтеркаляції іонами літію;

- встановлення причинно-наслідкових зв’язків експлуатаційних параметрів тестових макетів ЛДС з структурно-морфологічними характеристиками та електрохімічними властивостями базових фаз їх катодних композицій;

- здійснення порівняльного аналізу енергетики і кінетики електрохімічних реакцій в ЛДС на основі нанокомпозитів FеF3·nH2О (n = 0; 0,33; 3) / С і FеF3 / α-Fе2О3 та відповідних їм базових фаз;

- комплексний аналіз інтеркаляційно-індукованих трансформацій структури катодних матеріалів на різних етапах струмотворчого процесу та з’ясування причинно-наслідкових зв’язків із деградацією ЛДС;

- дослідження електрохімічної поведінки мезопористого магеміту в якості фарадеївського електрода гібридних електрохімічних систем.

Об’єкт дослідження: механізми формування наноструктурованих оксидів і фторидів заліза та проблематика їх застосування в якості базових компонент катодних композицій літієвих джерел струму.

Предмет дослідження: взаємозв’язок між умовами синтезу, структурно-фазовим станом, морфологічними характеристиками наноструктурованих оксидів і фторидів заліза та енергетичними і кінетичними параметрами струмотворчих процесів в літієвих джерелах струму з катодами на їх основі.

Методи дослідження: Х-променевий структурно-фазовий аналіз, месбауерівська спектроскопія в діапазоні температур 88-290 К, оптична спектроскопія ультрафіолетового, видимого та інфрачервоного діапазонів, скануюча та трансмісійна електронна мікроскопія, елементний аналіз, диференціально-термічний та термогравіметричний аналіз, адсорбційна порометрія, Х-променева емісійна спектроскопія, циклічна вольтамперометрія, хронопотенціометрія, імпедансна спектроскопія. Для математичної обробки, моделювання та інтерпретації результатів експерименту застосовувалось спеціалізоване програмне забезпечення: Unіvеm MS 7.01, FullРrоf, РоwdеrСеll 2.4, FіndІt 1.3.3, Dіаmоnd 3.2і, ZVіеw-2, FRА-2.

Наукова новизна отриманих результатів:

1. Вперше встановлено механізми формування мезопористої структури для метастабільної фази магеміту, що дозволяє отримати матеріал із значенням питомої площі поверхні 160-170 м2/г, розподілом пор в діапазоні 2-7 нм та розміром наночастинок близько 7 нм.

2. Вперше розроблено модель термоіндукованих структурних трансформацій кристалогідрату β-FеF3·3H2О, яка передбачає диспергування матеріалу при видаленні молекул H2О із позицій (2b) та (8g) та формування в результаті наноструктурованого стану дегідратованих фаз фторидів заліза.

3. Вирішено проблему однозначної ідентифікації кристалічної структури фази β-FеF3·3H2О методом Х-променевого структурно-фазового аналізу шляхом модифікації її кристалографічного базису іонів F- та О2- в позиціях (8g) за умови надструктурного впорядкування молекул H2О.

4. Вперше з’ясовано, що в порівнянні з іншими атмосферами відпалу надлишковий парціальний тиск водяної пари при дегідратації кристалогідрату β-FеF3·3H2О забезпечує стрибкоподібний фазовий перехід β-FеF3·3H2О(HTB-FеF3·0,33H2О у вузькому діапазоні температур (145-150оС).

5. Вперше проаналізовано вплив температури та розмірних ефектів на перебіг фазового переходу "магнітовпорядкований стан – суперпарамагнітний стан" для наночастинок фази r-FеF3 та встановлено характерні значення критичних розмірів монодоменних наночастинок цієї фази (D = 23-24 нм).

6. Вперше встановлено, що для мезопористого магеміту в діапазоні ступенів впровадження х ≤ 0,4-0,5 процес інтеркаляції має характер підпотенціального осадження іонів літію на межі розділу катод / електроліт з подальшою їх дифузією в приповерхневому шарі наночастинок товщиною 0,5 нм.

7. Вперше запропоновано альтернативний механізм перебігу струмотворчих процесів в ЛДС на основі трифторидів заліза, який передбачає формування інтеркаляційної фази впровадження ймовірного складу Lі6Fе2F12 із структурою Іа3d ізоморфною до Lі3Nа3Fе2F12.

8. Вперше з’ясовано, що основною причиною деградації ЛДС на основі наноструктурованих сполук заліза є інтеркаляційно-індукована аморфізація катодів. Для оксидів заліза цьому сприяють необоротні трансформації структури при відновленні іонів заліза, а для трифторидів заліза свій вклад вносить накопичення залишкового вмісту фаз впровадження LіF та Fе0.

9. Вперше встановлено, що фаза гематиту в складі нанокомпозитів FеF3 / α-Fе2О3 при значеннях ступеня впровадження х ( 1 виступає в ролі структурностабілізуючого агента і є пасивною щодо перебігу струмотворчих процесів.

Практичне значення отриманих результатів. Встановлені в роботі механізми формування наноструктурованих станів оксидів і фторидів заліза та взаємозв’язки між умовами отримання і властивостями кінцевих продуктів є науковим підгрунтям для подальшої розробки технологічних схем синтезу широкого спектру оксидів та фторидів перехідних 3d-металів в наноструктурованому стані. Отримані результати також можуть бути використані для подальшої оптимізації функціональних властивостей оксидів та фторидів заліза для інших можливих сфер застосування, як от фотокаталіз чи медицина.

Зважаючи на високі значення експлуатаційних параметрів експериментальних макетів ЛДС, які отримані при апробації синтезованих матеріалів, результати роботи можуть бути використані в галузі електрохімічної енергетики для створення промислових прототипів високоефективних первинних (≈ 920 А·год/кг) та вторинних (≈ 250 А·год/кг) джерел живлення. При цьому, запропоновані в роботі альтернативні механізми струмотворчих реакцій розширюють межі пошуку нових типів катодів ЛДС. Матеріали дисертації можуть також використовуватись для підготовки студентів фізичних, хімічних та матеріалознавчих спеціальностей.

Особистий внесок здобувача. Здобувачем самостійно здійснено аналіз літературних джерел із тематики дисертації та постановку завдань роботи, особисто проведено планування і виконання експериментальних досліджень для їх розв’язання. Автор брав участь у інтерпретації, узагальненні і представленні отриманих результатів, формулюванні узагальнюючих положень і висновків, написанні статей. Зокрема, у роботах [1-55], написаних у співавторстві, автору належать результати викладені в дисертації: в [17–19] аналіз проблематики дослідження; в [1–4, 8–9, 11, 15–16, 20–24, 28–29, 31–33, 36, 40, 42–45, 55] участь в синтезі наноструктурованих оксидів заліза та модельних структур складних оксидів; в [12–14, 26–27, 37, 50–51] синтез наноструктурованих фторидів заліза; в [6–8, 20, 28] участь у побудові моделей нуклеації при рідкофазному синтезі; в [1, 3–5, 8–9, 11–16, 23–24, 26–29, 31–37, 50–51, 55] аналіз та інтерпретація результатів месбауерівської спектроскопії; в [12–14, 21] термогравіметричні дослідження. Здобувачем досліджено вплив умов синтезу на структурно-фазові та морфологічні характеристики матеріалів [1–3, 8–9, 11–16, 20–23, 26–29, 31–37, 40, 42–44, 50, 51, 55], електронну структуру мезопористого магеміту [22, 41, 44–45, 54]. У [8, 21] представлено механізм формування мезопористої структури оксидів заліза, а у [12–13, 50] – аналіз процесу дегідратації кристалогідратів трифториду заліза і, зокрема в [13], запропоновану модель структурних трансформацій при дегідратації. В роботах [2, 10–11, 16, 25, 27–28, 30, 38–39, 46–49, 52–53] проведено дослідження і аналіз кінетики процесів розряду ЛДС на основі синтезованих матеріалів, запропоновано альтернативні механізми струмотворчих процесів. Обговорення та кінцевий аналіз результатів роботи здійснено спільно з науковим консультантом, чл.-кор. НАНУ, д.ф.-м.н., проф. Б.К. Остафійчуком, д.ф.-м.н., проф. В.О. Коцюбинським та к.ф.-м.н. А.Б. Груб’яком.

Апробація результатів дисертації. Результати роботи обговорювалися на міжнародних і всеукраїнських конференціях: International Сonferenсe on Oxide Materials for Eleсtroniс Engineering (OMEE) (Lviv, Ukraine, 2014, 2017); V Mezinárodni vĕdeсko-praktiсká сonferenсe «Aktuální vymoženosti vĕdy-2009» (Praha, 2009); 11th Biennial Сonferenсe on High Resolution X-Ray Diffraсtion and Imaging (St.Petersburg, Russia, 2012); ХІ Міжнародній конференції «Мессбауэровская спектроскопия и ее применение» (Єкатеринбург, 2009); 23rd Annual Meeting of MRS-J: Advanсed Materials Researсhes Breakthrough to the Innovations for Eсology and Energy (Yokohama, Japan, 2013); VІІ Міжнародній науковій конференції «Фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах» (Мінськ, Білорусь, 2013); 9th International Сonferenсe «New Eleсtriсal and Eleсtroniс teсhnologies and their Industrial Implementation» (Zakopane, 2015); ІV Міжнародній науковій конференції НАНСИС (Київ, Україна, 2013); Конференції присвяченій 70-річчю від дня заснування Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України “Сучасні проблеми фізики металів і металічних систем” (Київ, Україна, 2016); ХІІ, ХІV, ХV, ХVІ Міжнародній конференції «Physiсs and Teсhnology of Thin Films and Nanosystems» (Івано-Франківськ, Україна, 2009, 2013, 2015, 2017); Науково-технічній конференції «Фізика, електроніка, електротехніка» (Суми, Україна, 2015, 2016); Конференції молодих вчених з фізики напівпровідників "Лашкарьовські читання" (Київ, Україна, 2014, 2015, 2016); Міжнародній науково-технічній конференції «Функциональные и конструкционные материалы» (Донецьк, Україна, 2009); Multifunсtional Nanomaterials, Mediterranean - East Europe meeting (Uzhgorod, 12-14 May 2011); ІІІ Всеросійській молодіжній конференції «Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества» (Москва, Росія, 2012); ХV Науково-технічній конференції з проблем електроніки та інфокомунікаційних систем (Львів, Україна, 2012); ІІІ Міжнародній конференції «Modern problems of Сondensed Matter» (Київ, Україна, 2012); VІ Українській науковій конференції з фізики напівпровідників (Чернівці, Україна, 2013).

Публікації. Матеріали дисертації висвітлено в 55 наукових працях: 27 статей у фахових журналах [1-10, 12-28], зокрема 16 з них опубліковано в журналах, які внесено до реєстру міжнародних наукометричних баз Sсорus та/або Wеb оf Sсіеnсе [1-10, 12-16, 28], причому 7 із них в іноземних фахових виданнях [1-7]; 2 патенти України на винахід [29-30] та 26 матеріалів конференцій [11, 31-55], з яких 1 внесено до реєстру міжнародної наукометричної бази Sсорus [11].

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, семи розділів, висновків та списку використаних літературних джерел. Робота викладена на 360 сторінках, містить 173 рисунки та 31 таблицю. Бібліографічний список включає 331 літературне джерело.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, сформульовано мету і основні завдання роботи, представлено наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів. Розкрито зв'язок роботи з науковими програмами і темами, наведено об’єкт, предмет та методи досліджень, подано інформацію щодо апробації і публікацій результатів досліджень, а також особистий вклад дисертанта в опубліковані роботи. Подається загальна характеристика роботи.

У першому розділі «Структура та фізичні властивості оксидів і фторидів заліза, їх використання в літієвих джерелах струму (літературний огляд)» на основі критичного огляду літературних джерел проведено аналіз перспективності розробки та побудови ЛДС на основі сполук заліза, а також висвітлено основні досягнення та здобутки світової науки у цій сфері. Окреслено основну проблематику цього вектору досліджень – постійно актуальним залишається завдання підвищення енергоефективності електрохімічних пристроїв за умови зменшення їх собівартості. Встановлено, що більшість досліджень ведуться в напрямку розробки новітніх катодних композиційних матеріалів найрізноманітнішої морфології для вирішення двох найнагальніших задач – забезпечення добротного іонного транспорту в структурі катодів та підвищення їх електронної провідності.

Окреслено основні проблеми та можливі шляхи їх вирішення стосовно покладених в роботі завдань: роздільного отримання фаз гематиту і магеміту заданої морфології в наноструктурованому стані; подолання гігроскопічності трифторидів заліза та низької електропровідності, цілеспрямованого синтезу їх наноструктурованих форм із заданим ступенем гідратації; оптимізації процесів переносу заряду в катодах на основі синтезованих матеріалів. Проведено критичний аналіз методів синтезу цих сполук в нанорозмірному стані та висвітлено основні їх переваги і недоліки. Також розглянуто структурні передумови для електрохімічного впровадження іонів літію в кристалічні гратки оксидів і фторидів заліза.

Представлено відомі механізми перебігу струмотворчих реакцій в сполуках металів при інтеркаляції іонами літію, які лежать в основі функціонування ЛДС. Аналіз літературних даних стосовно енергоємнісних параметрів та кулонівської ефективності ЛДС на основі цих сполук демонструє значний розкид їх значень, що також зумовлює необхідність вирішення поставлених в роботі наступних задач: встановлення взаємозв’язків між умовами синтезу та структурно-фазовими, морфологічними і електрохімічними властивостями матеріалів; з’ясування механізмів струмотворчих реакцій та проблематика структурної стабільності матеріалів підчас їх перебігу; створення оптимальних катодних композицій для досягнення максимальних значень енергоємнісних параметрів та кулонівської ефективності відповідних ЛДС.

У другому розділі «Механізми формування наноструктурованих систем на основі оксидів заліза» представлено результати комплексних досліджень кінетики процесів утворення металорганічного ксерогелю на етапах гідролізу та нуклеації запропонованого нами модифікованого цитратного золь-гель синтезу з використанням в якості прекурсорів кристалогідратів нітрату заліза та лимонної кислоти. Встановлено, що молярна концентрація прекурсорів, спосіб формування реакційних середовищ та їх величина рН, умови висушування золів впливають на склад та морфологію синтезованих ксерогелів кристалогідрату цитрату заліза.

Для з’ясування кінетичних характеристик реакцій формування комплексних сполук цитрату заліза досліджувались водні розчини Fе(NО3)3 та С6H8О7 в діапазоні молярних концентрацій 0,1М - 0,001М та відповідні реакційні суміші. Експериментальним шляхом з’ясовано, що для застосованих нами умов синтезу (табл. 1) характерним є домінування у водних розчинах нітрату заліза мономерів типу [Fe(ОН)(H2O)5]2+ за умови рН ( 3,2. Також встановлено, що за нормальних умов при значеннях рН ( 3 у водному розчині С6H8О7 будуть домінувати аніони (H3L)-, що створює передумови до перебігу наступної реакції комплексоутворення з формуванням однотипних комплексів цитрату заліза:

[Fе(ОН)(H2О)5]2+ + (H3L)- ( [Fе(ОН)2(H2L)2-(H2О)2]- + 2H+ + 2H2О.

Розрахована на основі результатів оптичної спектрокопії із застосуванням модифікованого методу Остромисленського-Жоба константа рівноваги приведеної реакції формування нестійких моноядерних бідентатних комплексів цитрату заліза [Fe(ОН)2(H2L)2-(H2O)2]- відповідно рівна lgK = 12,12(0,39.

Як свідчить експериментальна залежність зміни оптичної густини водного розчину цитрату заліза від значення його рН (рис. 1), сформований бідентатний комплекс є нестійким. Ймовірність його руйнування зростає із появою вільних мономерних гідрокомплексів заліза при збільшенні рН. Основними можливими причинами його руйнування можна вважати ріст ймовірності обриву зв’язку Fе3+ – (H2L)2- та порушення симетрії комплексу при депротонізації однієї з аксіально-координованих молекул води. Встановлено чітко розділені діапазони значень рН реакційного середовища при яких має місце формування двох типів гідрокомплексів: при рН < 3 утворюються нестійкі бідентатні комплекси [Fe(ОН)2(H2L)2-(H2O)2]-, а при рН > 6 формуються міцні тридентатні комплекси [Fe(ОН)2(HL)3-(H2O)]2-.

Таблиця 1 – Умови формування та терморозкладу ксерогелів цитрату заліза

| серія | *Fе:L, моль | Молярність, М | рН | Атмосфера висушування | Температура терморозкладу, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система MПБ (магеміт мезопористий, бідентатні цитратні комплекси) |
| 0.025М | 1:1 | 0,025 | 1,2 | атмосфера продуктів висушування | 125, 150, 175, 200, 225, 250оС (по 1,5 год) |
| 0.05М |  | 0,05 | 1,1 |  |  |
| 0.1М |  | 0,1 | 0,9 |  |  |
| 0.3М |  | 0,3 | 0,6 |  |  |
| 0.5М |  | 0,5 | 0,3 |  |  |
| Система MПT (магеміт мезопористий, тридентатні цитратні комплекси) |
| 0.3М | 1:1 | 0,3 | 6,5 | -//- | -//- |
| Система MДБ (магеміт нанодисперсний, бідентатні цитратні комплекси) |
| 0.1М | 1:1 | 0,1 | 0,9 | вакуум (0,1 атм.) | 150оС |
| 0.3М |  | 0,3 | 0,6 |  |  |
| 0.5М |  | 0,5 | 0,3 |  |  |
| Система ГДА (гематит нанодисперсний, автогоріння ксерогелю) |
| 0.1М | 1:4 | 0,1 | 1.0 | -//- | **150оС |

Примітка. *Молярне відношення між Fе(NО3)3(9H2О та С6H8О7·H2О в реакційному середовищі.

**Початок автогоріння з подальшим неконтрольованим зростанням температури.

Для отримання мезопористого та нанодисперсного магеміту застосовано декілька модифікацій цитратного золь-гель методу, умови реалізації яких визначали морфологічні характеристики кінцевого продукту (табл. 1). Контроль молярної концентрації розчинів прекурсорів та значення їх рН, а також величина рН реакційного середовища дозволяє цілеспрямовано впливати на перебіг реакцій гідролізу, оляції та поліконденсації. Це, в свою чергу, дозволяє контролювати тип утворених цитратних комплексів та ступінь гідроксильованості цитрату заліза. Було реалізовано наступні ідеї.

Система зразків МПБ отримана в результаті терморозкладу макропористого ксерогелю на основі моноядерних бідентатних комплексів цитрату заліза, який формується в результаті видалення дисперсійного середовища в атмосфері продуктів висушування з надлишковим тиском водяних парів (досягнення точки роси при температурі висушування 60-70оС). Передбачалось, що морфологія ксерогелів є ключовим фактором для отримання наноструктурованих форм оксидів заліза.

При синтезі зразків системи МПТ було застосовано регулятор кислотності реакційної суміші (25% водний розчин аміаку) для досягнення величини рН > 6, що дозволило сформувати колоїдний золь цитрату заліза на основі міцних моноядерних тридентатних комплексів [Fе(ОН)2(HL)3-(H2О)]2- та суттєво знизити рівень викидів кислих газів на етапі отримання металорганічного ксерогелю.

Основною ідеєю наступного етапу досліджень було з’ясування можливості скорочення тривалості етапу формування металорганічного ксерогелю за умови збереження заданих морфологічних характеристик кінцевого продукту (система МДБ). Для її реалізації на етапі висушування було застосовано розрідження повітряної атмосфери (вакуумне висушування, 0,1 атм.). Такий підхід прогнозовано дозволить суттєво підвищити рівень економічності запропонованої технології. Висушування у вакуумі призводить до формування щільного ксерогелю у вигляді пористих скловидних агломератів (рис. 2). Натомість, застосування атмосфери з надлишковим тиском водяних парів забезпечує утворення ксерогелю низької щільності, для якого характерним є розвинена макропориста структура. Це зумовлено перебігом відмінних процесів висушування. У вакуумі наявним є градієнт плоского фронту висушування із напрямком від межі розділу «колоїд – атмосфера» вглиб колоїду, що призводить до формування твердої фази ксерогелю гідрату цитрату заліза на поверхні з поступовим поширенням в об’єм. У випадку застосування атмосфери продуктів розкладу наявність насиченої водяної пари убезпечує від формування твердої фази ксерогелю цитрату заліза на межі розділу «колоїд – атмосфера». Висушування супроводжується збільшенням в’язкості колоїду, внаслідок чого об’ємна дегазація призводить до формування в ньому сферичних макропор. Запропонований механізм підтверджується як будовою внутрішньої структури сформованого ксерогелю (рис. 3), так і його загальним виглядом – сферична форма (рис. 2). СЕМ зображення ксерогелю свідчить про формування складної макропористої структури з сферичними пустотами різного діаметру та вказує на наявність щільної полімерної плівки на їх поверхнях.

Крім того, у другому розділі представлено також методики синтезу високодисперсних систем на основі фази гематиту ГДА (автогоріння, табл. 1) та ГДХ (хімічне осадження) із частинками нанометричних розмірів.

У третьому розділі «Структурно-фазовий стан, морфологія та магнітна мікроструктура наноструктурованих оксидів заліза» представлено результати проведених комплексних досліджень взаємозв’язків між структурно-фазовими характеристиками, морфологією, магнітною та електронною структурою синтезованих матеріалів з однієї сторони та технологічними умовами їх отримання з іншої, що дозволило з’ясувати відповідні механізми формування наноструктурованих станів оксидів заліза з частинками нанометричних розмірів. Зокрема, виявлено чіткий взаємозв’язок між внутрішньою будовою сформованих металорганічних ксерогелів та морфологічними характеристиками отриманих в результаті їх терморозкладу зразків мезопористого магеміту. Наявність розвиненої макропористої структури ксерогелю є ключовим фактором формування мезопористої структури в кінцевому продукті. Реалізується механізм паралельного перебігу процесів диспергування матеріалу при терморозкладі внаслідок дегазації та спікання утворених при цьому частинок магеміту, що і призводить до формування його мезопористої структури. Розвинена макропориста структура ксерогелю забезпечує при цьому велику кількість центрів зародкоутворення фази магеміту. Для однозначної ідентифікації слабокристалічної фази магеміту було здійснено комплексний аналіз із застосуванням методів Х-променевого структурно-фазового аналізу (ХСФА), месбауерівської спектроскопії (МС) та імпедансної спектроскопії (ІС).

В результаті терморозкладу макропористого ксерогелю кристалогідрату цитрату заліза при температурі 200оС, який був сформований шляхом висушування золю на основі бідентатних цитратних комплексів заліза в атмосфері із надлишковим тиском водяної пари (за умови використання 0,3М розчинів вихідних прекурсорів), отримано наноструктурований магеміт з максимальним значенням питомої площі поверхні 164 м2/г, який володіє мезопористою структурою із діаметром пор 2-7 нм, а розмір його частинок становить ≈7 нм (система МПБ серія 0.3М).

Встановлено, що ступінь щільності ксерогелю зростає при збільшенні молярної концентрації розчинів прекурсорів від 0,3М до 0,5М (система МПБ). При цьому варіації значень молярної концентрації за умови ( 0,3М практично не впливають на цей параметр. Беручи до уваги аналогічний хід термогравіметричних (ТГ) та диференціально-термогравіметричних (ДТГ) кривих терморозкладу зразків системи МПБ, отриманих при молярних концентраціях розчинів прекурсорів від 0,025М до 0,3М, та близькість їх розмірів ОКР, оцінених на основі побудови Вільямсона-Хола, надалі буде представлено результати досліджень та порівняльний аналіз двох основних серій 0.3 М та 0.5 М, які характеризуються значними відмінностями.

На основі ДТГ аналізу з’ясовано, що ріст молярної концентрації розчинів прекурсорів від 0,3М до 0,5М призводить до зміщення області фазового переходу пентагідрату цитрату заліза C6H5O7Fe·5H2O в тригідрат C6H5O7Fe·3H2O в сторону вищих температур. Це призводить до одночасного перебігу процесів дегідратації, терморозкладу і диспергації та унеможливлює формування центрів кристалізації фази магеміту при відпалі за низьких (125оС) температур, що підтверджується даними ХСФА аналізу. В результаті це зумовлює збільшення розмірів наночастинок магеміту серії 0.5 М до 10 нм (рис. 4, а) та зменшення значення його питомої площі поверхні до 126 м2/г (рис. 4, б). Для матеріалу також характерним є зміщення розподілу пор за розмірами в сторону вищих значень (рис. 4, в) та збільшення ймовірності формування в ньому паразитної фази гематиту. В той же час, зростання температури відпалу для зразків серії 0.3 М призводить до повного руйнування мезопор діаметром від 2 нм до 3 нм вже за температури 225оС (максимальний їх вміст зафіксовано для температури відпалу 125оС). Водночас відносний вміст пор з діаметрами 3,5 та 5 нм зростає набуваючи максимального значення для зразків відпалених при 200оС.

Формування в зразках серії 0.5 М паразитної фази гематиту підтверджується результатами месбауерівської спектроскопії (рис. 5). Відносний вміст цієї фази незначний і становить близько 3%. При цьому, потрібно відзначити відсутність впливу температури відпалу на вміст гематиту у зразках цієї серії, що вказує на ключовий фактор, який зумовлює формування паразитної фази – збільшення молярної концентрації розчинів прекурсорів від 0,3М до 0,5М. Вміст фази гематиту є також практично незмінним (≈ 3%) і при застосуванні низькотемпературних МС досліджень в діапазоні 88-290 К зразка серії 0.5М отриманого терморозкладом при 200оС (рис. 5).

З ростом молярної концентрації розчинів прекурсорів також зростає ймовірність появи в зразках частинок у магнітовпорядкованому стані. Натомість, збільшення температури відпалу мало впливає на відносний вміст зееманівських складових в спектрах зразків серій 0.3 М та 0.5 М. При цьому для серії 0.3 М магнітовпорядкована фаза фіксується тільки якісно при температурах терморозкладу 225оС та 250оС, тоді як спектри зразків серії 0.5 М є суперпозицією релаксаційних секстиплетів та дублетних компонент. Результати низькотемпературних МС досліджень зразка серії 0.3М отриманого терморозкладом при 200оС (рис. 5) повністю підтверджують його монофазний склад. Характеристичні параметри зееманівської складової, яка чітко фіксується вже при температурі кріозйомки 140 К і вміст якої зростає до ≈ 50% при 88 К, становлять Неф = 473 кЕ, ІS = 0,44 мм/с та QS = 0,01 мм/с і є типовими для шпінельної структури магеміту. При цьому МС спектр отриманий при 88 К містить значну релаксаційну складову до ≈ 38% та залишковий вміст суперпарамагнітної складової ≈ 17%, що, згідно проведених оцінок, вказує на наявність в складі зразка наночастинок із розмірами менше 4 нм. Схожа ситуація спостерігається і для зразка серії 0.5М отриманого при 200оС. Сумарний залишковий вміст релаксаційної та суперпарамагнітної складових становить ≈ 40% при температурі кріозйомки 88 К. При цьому, із зменшенням температури вміст магнітовпорядкованої складової зростає від 24% до 57%. Зафіксовані результати є наслідком формування кристалічно нееквівалентних позицій резонансних ядер Fe57 в результаті просторової неоднорідності формування фази магеміту при паралельному перебігу конкуруючих процесів спікання й диспергування частинок. Це призводить до накопичення в приповерхневих областях наночастинок домішок та структурних дефектів, які й формують додаткові складові МС спектрів.

Порівняльний аналіз оптичних спектрів поглинання зразків серій 0.3М та 0.5М системи МПБ демонструє складну електронну структуру цих матеріалів. Отримана функціональна залежність d(ln(α·hν)) / d(hν) = m / (hν-Еg) (рис. 6) є немонотонною. Наявність декількох максимумів вказує на можливість цілого ряду дозволених електронних переходів. Чітко виділяються два кардинально різних діапазони енергій. Для першого діапазону 1,45-1,65 еВ властивим є наявність двох різких максимумів Еg1 і Еg2. В другому діапазоні 1,75-3,50 еВ спостерігаємо неперервну зміну функції d(ln(α·hν)) / d(hν) = m / (hν-Еg) з кількома локальними максимумами. Одне із зафіксованих значень енергії локального максимуму на цьому діапазоні для всіх зразків обох серій становить 2,06 еВ, що відповідає ширині забороненої зони мікрокристалічного магеміту. Значна інтенсивність максимумів Еg1 і Еg2 дозволяє зробити припущення, що високодефектні поверхневі шари становлять значну долю об’єму наночастинки. Водночас, результати інфрачервоної спектроскопії свідчать про наявність сорбованих карбоксильних та гідроксильних груп на поверхні матеріалів.

Рисунок 6 – Функціональні залежності d(ln(α·hν)) / d(hν) = m / (hν-Еg) для зразків серій 0.3М та 0.5М системи МПБ

Таким чином, нами запропоновано наступну модель утворення мезопористої структури магеміту. Внаслідок газовиділення при відпалі макропористого ксерогелю кристалогідрату цитрату заліза матеріал диспергується, що призводить до формування розвиненої поверхні. При цьому, саме макропориста структура ксерогелю забезпечує велику кількість центрів зародкоутворення фази магеміту, що дозволяє підібрати технологічні умови за яких ймовірність подальшого фазового переходу магеміт – гематит буде мінімальною. Однак, збільшення молярної концентрації розчинів прекурсорів до значення 0,5М призводить до формування більш щільної структури ксерогелю і, як результат, унеможливлює запобігти утворенню паразитної фази гематиту в кінцевому продукті. Поверхня наночастинок магеміту залишається вкритою карбоксильними та гідроксильними групами в результаті недоокислення металорганічного прекурсору в киснезбідненій атмосфері за умови перебігу процесів терморозкладу при достатньо низьких температурах. Одночасний паралельний перебіг процесів диспергування матеріалу внаслідок активної дегазації та спікання утворених при цьому частинок магеміту призводить до формування високодефектної мезопористої структури матеріалу, причому високоймовірним є входження в структуру домішкових атомів, зокрема вуглецю. В результаті просторової неоднорідності процесів формування областей з структурою магеміту матеріал стає фазово неоднорідним. Присутні як області з характеристиками властивими для об’ємної фази магеміту, так і високодефектні зони, для яких характерні значні зміни ширини забороненої зони при збереженні кристалічного впорядкування. Зсув цього параметру в область менших енергій, очевидно, зумовлений формуванням кількох квазістабільних станів внаслідок ефектів самовпорядкування в цих системах при утворенні мезопористої структури.

Реалізація ідеї зниження рівня викидів кислих газів на етапі формування ксерогелів системи МПТ на основі тридентатних комплексів [Fе(ОН)2(HL)3-(H2О)]2- за умови рН > 6 також призводить до ущільнення їх внутрішньої структури. При цьому характерною є зміна механізму формування гелю – реалізується реакція обмеженого росту кластерів при якій полімерна сітка формується відносно великими макроблоками, а для гелю характерним є наявність пор великого радіусу. Порівняльний ТГ аналіз систем зразків МПБ та МПТ, отриманих за умови приготування реакційних середовищ із 0,3М водних розчинів прекурсорів, свідчить про перебіг однакових процесів при терморозкладі відповідних ксерогелів (рис. 7, а).

Рисунок 7 – Порівняльний ТГ (а) та ДТГ (б) аналіз ксерогелю 0.3М систем МПБ і МПТ

Однак, як і у випадку серії 0.5М системи МПБ, на ДТГ кривій ксерогелю системи МПТ інтенсивність основного максимуму втрати маси в результаті зневоднення ксерогелів в околі 146оС різко спадає (рис. 7, б). Натомість формується високоінтенсивний максимум в околі 195оС, що відповідає одночасному перебігу двох процесів: фазового переходу пентагідрату цитрату заліза С6H5О7Fе·5H2О в тригідрат С6H5О7Fе·3H2О та терморозкладу металорганіки з утворенням оксидних фаз. Тривалий характер дегідратаційного фазового переходу зумовлений низькою швидкістю його перебігу внаслідок великих розмірів макроблоків, що гальмує швидке зневоднення їх центральних об’ємних зон. Також це унеможливлює формування центрів кристалізації фази магеміту при відпалі ксерогелю за температури 125оС.

(а) (б)

Рисунок 8 – Залежність розмірів ОКР (а) для фази магеміту в зразках систем МПБ і МПТ та питомої площі поверхні цих матеріалів (б) від температур відпалу

Для синтезованих матеріалів системи МПТ характерним є збільшення розмірів наночастинок магеміту до 10 нм (рис. 8, а), зменшення його питомої площі поверхні до 50-60 м2/г (рис. 8, б) та домінування пор діаметром близько 4 нм. Для встановлення структурної стабільності синтезованих матеріалів систем МПБ та МПТ зразки отримані в результаті відпалу при 250оС додатково прожарювались на повітрі при температурах 300-500оС протягом 1,5 год. Необхідно відзначити, що для системи МПТ початок фазового переходу магеміт – гематит однозначно фіксується тільки починаючи із температури відпалу 450оС. Причому кінцева застосована температура 500оС не призводить до закінчення фазового переходу і домінуючою фазою залишається магеміт, на відміну від системи МПБ, яка вже після прожарювання при 400оС необоротно трансформується в мікрокристалічний гематит.

Реалізація ідеї вакуумного висушування золю також призводить до формування щільного металорганічного ксерогелю у вигляді скловидних агломератів. В результаті це дозволяє отримати мезопористу структуру магеміту (зразок 0.3М, система МДБ, табл. 1) із діаметром домінуючих пор 3-4 нм та наявними мікропорами розміром 1,5 нм за понижених температур відпалу 150оС (рис. 9). При цьому, максимальна питома площа поверхні матеріалу рівна 121 м2/г, а розмір його частинок становить ( 6 нм. Однак, для зразка також характерним є залишковий вміст вуглець-вмісної компоненти (≈ 11%) та наявність в складі іонів Fe2+ (≈ 9%), як наслідок неповного вигорання вуглецевого скелету металорганічного прекурсору в киснезбідненій атмосфері. Зважаючи на його подальше застосування в якості основи катодної композиції ЛДС, ці компоненти можуть як покращити електронний транспорт в цьому матеріалі, так і стати на заваді іонному транспорту, в залежності від того в якому стані вони перебувають.

З’ясовано, що застосування технології цитратного золь-гель синтезу за умови надлишку цитрат-аніонів в реакційній суміші (Fe / L = 1/4) супроводжується автогорінням в локальних областях ксерогелю із неконтрольованим підвищенням температури фронту горіння. В результаті в кінцевому продукті ГДА формуються дві чітко розділені фракції – кристаліти гематиту розмірами 16 нм (60%) та наночастинки цієї фази, які формують релаксаційну (8%) і суперпарамагнітну (32%) компоненти МС спектрів. Також встановлено, що синтезований методом хімічного осадження матеріал ГДХ являє собою суміш нанокристалітів гематиту (≈ 10 нм, 17%) та наночастинок фази γ-FeOOH (3-4 нм, 83%). Отримані дані стосовно процентного вмісту складових нанокомпозиту, а також ідентифікація фази γ-FeOOH підтверджені результатами низькотемпературних месбауерівських досліджень. При цьому, було зафіксовано зняття виродження для фази гематиту з чіткою фіксацією двох магнітних підграток. Питома площа поверхні цього зразка становить Sпит = 280 м2/г. Нанокомпозит залишається структурно стабільним при відпалі за температури 200оС і, з огляду на його морфологічні характеристики, є достатньо перспективним для застосування в якості катодного матеріалу ЛДС.

У четвертому розділі «Отримання наноструктурованих фторидів заліза різного ступеня гідратації та композитів із вуглецем на їх основі» встановлено механізми терморозкладу кристалогідрату β-FeF3·3H2O в різних атмосферах: на повітрі, в атмосфері продуктів розкладу (насичена водяна пара) та в потоці аргону (42·10-9 м3/с). Також представлено розроблені методики формування наноструктурованого стану в цих матеріалах при заданому ступені гідратації і нанокомпозитів підвищеної електропровідності на їх основі. При цьому, на передній план висувались умови монофазності кінцевих продуктів та отримання матеріалів заданої морфології.

На етапі тестування вихідних кристалогідратів β-FeF3·3H2O виявлено проблему з однозначною ідентифікацією цієї кристалічної структури методом ХСФА. Встановлено, що на теоретично розрахованій дифрактограмі на основі базису фази β-FeF3·3H2O приведеного в кристалографічних базах даних PDF: 85-0404, ICSD #14134 (рис. 10) відсутній рефлекс (101), а також має місце перерозподіл інтенсивності решту основних рефлексів при збереженні їх кутових позицій порівняно із експериментальними дифрактограмами. Критичний аналіз літературних даних підтвердив, що така ситуація є типовою для робіт пов’язаних із дослідженнями цих матеріалів. В переважаючій більшості робіт авторами застосовано якісну ідентифікацію фази β-FeF3·3H2O на основі типової експериментальної дифрактограми із кристалографічної бази даних PDF: 32-0464 (рис. 10).

Таблиця 2 – Модифікація кристалографічного базису фази β-FeF3·3H2O (Р 4/n S)

| Атом | # | Ст.ок. | Поз. | х | y | z | SOF | H | ITF(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe | 1 | +3 | 2c | 0 | 0,5 | 0,1453(12) | 1 | 0 | 1,29 |
| F | 1 | -1 | 2c | 0 | 0,5 | 0,6421(42) | 1 | 0 | 1,34 |
| O | 1 | -2 | 2b | 0 | 0 | 0,5 | 1 | Н2 | 1,75 |
| O | 2 | -2 | 8g | 0,2754(9) | 0,1025(9) | 0,8794(11) | 0,5 | 0 | 2,08 |
| F | 2 | -1 | 8g | 0,2754(9) | 0,1025(9) | 0,8794(11) | 0,5 | 0 | 2,08 |
| Міжатомні відстані в β-FeF3·3H2O, Å |
| Fe – (1)F | 1,9509 | (2) О,F – (1) F | 2,8000 | (1) О–(2) О,F | 2,7349 |
| Fe – (1)F | 1,9261 | (2) О,F – (1) F | 2,6821 | (1) О – (1) F | 3,9615 |
| Fe – (2)О,F | 1,9394 | (2) О,F –(2) О,F | 2,7394 | (1) О – (1) О | 3,8770 |

Примітка. Запропоновані нові значення координат іонів виділено жирним шрифтом.

На основі результатів проведеного моделювання структури β-FeF3·3H2O за умови надструктурного впорядкування молекул структурно-зв’язаної води, які належать екваторіальній площині октаедрів [FеF4(H2O)2], нами запропоновано модифікацію її кристалографічного базису (табл. 2). Застосування нових координат іонів F- та O2- в позиціях (8g) призводить до зміщення екваторіальної площини координаційних октаедрів [FеF4(H2O)2] вздовж аксіальної осі, усуваючи наявне в базисі PDF: 85-0404 та ICSD #14134 октаедричне спотворення, і забезпечує адекватну інтерпретацію даних ХСФА аналізу цієї структури.

На основі результатів перехресного аналізу із застосуванням методів дериватографічного аналізу, ХСФА та МС з’ясовано механізми дегідратації комерційного кристалогідрату β-FeF3·3H2O із частинками мікронних розмірів при термічному відпалі з контрольованою швидкістю нагріву в трьох атмосферах: на повітрі, в атмосфері продуктів розкладу та в потоці аргону. Встановлено, що перебіг основних фазових переходів β-FeF3·3H2O ( HTB-FeF3·0,33H2O та HTB-FeF3·0,33H2O ( HTB-FeF3 має місце в діапазоні від 105оC до 235оC (рис. 11). Однак, видалення молекул H2O із матеріалів має тривалий характер і продовжується до 450-500оC.

З’ясовано, що при застосуванні термічного розкладу на повітрі відповідні фазові переходи характеризуються приблизно однаковою інтенсивністю. Максимальна швидкість їх перебігу зафіксована відповідно в околі температур 154-159оC та 198-200оC (рис. 11, а). При цьому наявний екзопік на ДТА кривій в околі 330оC свідчить про високу ймовірність перебігу процесу пірогідролізу з утворенням фази гематиту за достатньо низьких температур та збільшення його швидкості за умови подальшого зростання температури відпалу.

Зафіксовано, що застосування атмосфери із надлишковим парціальним тиском водяних парів на межі розділу атмосфера – тверде тіло зумовлює більш плавний хід дегідратаційних процесів внаслідок зменшення їх швидкості в області низьких температур порівняно із повітряною атмосферою (рис. 11, б). При цьому точка фазового переходу β-FeF3·3H2O ( HTB-FeF3·0,33H2O зміщується в сторону більших значень, що призводить до паралельного перебігу обидвох фазових переходів починаючи із 170оC і розширює таким чином області існування фаз кристалогідрату β-FeF3·3H2O та метастабільної структури HTB-FeF3 в сторону більш високих температур.

З’ясовано, що в результаті застосування інертного транспортного газу (аргону) швидке виведення водяної пари із зони перебігу дегідратаційних процесів сприяє різкому зростанню інтенсивності трансформації β-FeF3·3H2O ( HTB-FeF3·0,33H2O у вузькому околі температури 171оC із втратою більшої кількості гідратованої води. При цьому, має місце зсув в низькотемпературну область точки фазового переходу HTB-FeF3·0,33H2O ( HTB-FeF3, що зумовлює звуження температурного діапазону дегідратації та забезпечує більш повне видалення молекул H2O із структури кристалогідрату в температурному діапазоні від 115оC до 225оC (рис. 11, в). Зафіксоване перекриття ендо- та екзопіків на ДТА кривій в діапазоні 425-450оC призводить до формування фази гематиту за температур вищих 425оC і унеможливлює таким чином отримання монофазного матеріалу r-FeF3.

Беручи до уваги з’ясовані механізми дегідратації кристалогідрату β-FeF3·3H2O в різних атмосферах запропоновано методики отримання наноструктурованих трифторидів заліза різної ступені гідратації FeF3·nH2O (n = 0; 0,33; 3) і високопровідних нанокомпозитів на їх основі, що базуються на застосуванні методів контрольованого термічного розкладу (система зразків FK, табл.3), гідротермального (FG) та сольвотермального (FS) синтезів.

Таблиця 3 – Умови отримання наноструктурованих форм FeF3·nH2O (n = 0; 0,33; 3)

методом термічного розкладу комерційного кристалогідрату β-FeF3·3H2O (система FK)

| спосіб 1 безперервний нагрів швидкість 5оC/хв охолодження контрольоване 5оC/хв | спосіб 2 двостадійний термічний розклад: 150°С (2 год), задана температура (2 год) охолодження разом із реактором |
| --- | --- |
| кінцева задана температура | температура 2 стадії відпалу |
| в потоці аргону та атмосфері продуктів розкладу – 400, 425, 450, 500, 600оС; на повітрі – 600оС | в усіх застосованих атмосферах* 200, 250, 300, 350, 400, 425, 450, 500оС |

*Примітка. В атмосфері продуктів розкладу додатково застосовано одностадійний термічний відпал з витримкою 2 години при температурах 100, 125, 140 та 145оС.

При відпалі на повітрі із зміною температури 5оC/хв до досягнення 600оС отримано нанокомпозит r-FeF3 / α-Fe2O3 (зразок FK600), що являє собою щільні агломерати гематиту покриті хаотично розподіленими макропористими утвореннями фази r-FeF3 із наночастинок розмірами 30-50 нм. Основним структурним елементом агломератів гематиту є пластинчасті наночастинки квасолеподібної форми розмірами 35 х 100 нм. Величина питомої площі поверхні матеріалу Sпит = 28 м2/г.

В результаті термічної дегідратації за умови швидкості зміни температури 5оC/хв до досягнення 450оС в потоці аргону отримано наноструктурований безводний трифторид заліза r-FeF3 (зразок FK450), для якого характерним є формування макропористої структури в результаті часткового спікання наночастинок розміром близько 25 нм. Величина питомої площі поверхні матеріалу становить Sпит = 30 м2/г.

Методом гідротермального синтезу отримано кристалогідрат β-FeF3·3H2O (зразок FG3) у виглядi тетрагональних призм, якi є результатом агломерацiї частинок iз розмiрами 150 х 500 нм, що володiють ламелярною морфологiєю (рис. 12, а). Пластинчасті частинки являють собою сукупнiсть окремих ОКР з формою близькою до сферичної розмірами 42 нм об’єднаних в площинi (100) в один чи декiлька шарiв. На основі ДТА аналізу (рис. 12, б) встановлено, що механізм дегідратації цього матеріалу в атмосфері аргону є кардинально іншим, ніж для випадку мікрокристалічного зразка. Характерним є чітке розділення діапазонів перебігу дегідратаційних переходів β-FeF3·3H2O ( HTB-FeF3·0,33H2O (167-215оC) та HTB-FeF3·0,33H2O ( HTB-FeF3 (215-400оC). Слід відзначити відсутність екзоефектів на ДТА кривій цього зразка, що свідчить про уникнення процесу пірогідролізу та відкриває можливість отримання монофазного наноструктурованого безводного матеріалу r-FeF3. Отримані результати лягли в основу вибору стратегiї отримання фаз FeF3·0,33H2O (дегідратація в атмосфері аргону при 180оС, зразок FG0.33) та FeF3 (відпал в потоці аргону при 400оС, зразок FG0). Для забезпечення їх монофазності час витримки збільшено до 4 год.

Для отримання високодисперсного кристалогідрату β-FeF3·3H2O із частинками нанометричних розмірів (зразок FS3) було реалізовано метод сольвотермального синтезу із застосуванням ПАР (ЦТАБ –цетилтриамоній бромід). В подальшому для утворення фази FeF3 (зразок FS0) застосовано двостадійний відпал FeF3∙3H2O в аргоновій атмосфері при 180оC. А для отримання фази FeF3·0,33H2O (зразок FS0.33) проведено додаткову витримку осаду FeF3∙3H2O в етанолі впродовж 24 год у масовому співвідношенні 1:10 для повного видалення молекул ПАР з подальшою декантацією та дегідратацією в аргоновій атмосфері впродовж 4 год при 250оC.

Формування нанокомпозитів FeF3·nH2O (n = 0; 0,33; 3)/С з підвищеною електропровідністю здійснено методом ультразвукового диспергування (диспергатор УЗДН-А, робоча частота 22 кГц). На першому етапі проводилась ультразвукова обробка зразків системи FG (FG0, FG0.33 та FG3) впродовж 10 год в дисперсійному середовищі ацетону для встановлення впливу ультразвуку на структурно-фазові та морфологічні характеристики матеріалів (зразки FG0U, FG0.33U та FG3U). На другому етапі було сформовано нанокомпозити FeF3·nH2O (n = 0; 0,33; 3)/С шляхом ультразвукового диспергування впродовж 2 год механічних сумішей відповідно зразків FG0U, FG0.33U і FG3U та струмопровідної добавки (ацетиленова сажа) у масовому співвідношенні 4:1 (зразки FG0/С, FG0.33/С та FG3/С). Нанокомпозити на основі системи FS сформовано аналогічно як і для системи FG (позначення зразків FS0/С, FS0.33/С та FS3/С).

У п’ятому розділі «Структурно-фазовий стан, морфологія та магнітна мікроструктура наноструктурованих фторидів заліза різного ступеня гідратації та композитів із вуглецем на їх основі» представлено результати проведених комплексних досліджень взаємозв’язків між структурно-фазовими характеристиками, морфологією і магнітною мікроструктурою синтезованих трифторидів заліза та нанокомпозитів на їх основі з однієї сторони і технологічними умовами їх отримання з іншої. Встановлено (рис. 13), що за умови наявності молекул H2O в атмосфері відпалу оборотність дегідратаційних фазових трасформацій β-FeF3·3H2O ( HTB-FeF3·0,33H2O ( HTB-FeF3 ( r-FeF3 призводить до перекриття характерних температурних діапазонів їх перебігу та до формування в результаті складних багатофазних кінцевих продуктів. Визначальний вплив на ступінь перекриття чинять тип застосованої атмосфери відпалу, температурний режим дегідратації та морфологічні характеристики матеріалу. При цьому, морфологія кристалогідрату є ключовим фактором, який відкриває можливість для ефективного контрольованого транспорту молекул структурної води з об’єму зразка на його поверхню і подальше їх швидке видалення із зони перебігу дегідратаційних фазових трансформацій. Застосування двостадійного режиму відпалу з витримкою при заданих температурах забезпечує ефективне видалення більшої частини молекул H2O з об’єму мікрокристалічного кристалогідрату β-FeF3·3H2O вже на першій стадії при 150оC, що дозволяє стабілізувати процес його термоіндукованого розкладу та відкриває можливість часткового розділення вищевказаних фазових переходів по температурній шкалі (рис. 13). Для випадку атмосфери продуктів розкладу встановлено межі температурних діапазонів стабільного існування фаз β-FeF3·3H2O (( 145оC) та HTB-FeF3·0,33H2O (150-250оC). При цьому, фазова трансформація β-FeF3·3H2O ( HTB-FeF3·0,33H2O відбувається стрибкоподібно у вузькому діапазоні 145-150оC, що є наслідком забезпечення умов оборотності цього фазового переходу та зменшення інтенсивності дегідратаційних процесів порівняно з іншими атмосферами відпалу.

Доведено ефективність застосування транспортного інертного газу (аргону) для форсованого виносу видалених молекул H2O із зони перебігу дегідратаційних переходів β-FeF3·3H2O ( HTB-FeF3·0,33H2O ( FeF3, що дозволяє змістити температурну межу початку формування паразитної фази гематиту до температур ( 425оC порівняно із відпалом на повітрі (330оC) (рис. 13). Водночас, при застосуванні двостадійного режиму відпалу за температур ( 250оC має місце поступова пошарова повна дегідратація матеріалу з поширенням вглиб об’єму кристалітів без фіксації проміжних фаз HTB-FeF3·0,33H2O та HTB-FeF3. Натомість, наявність насиченої водяної пари в атмосфері продуктів відпалу зумовлює зміщення температури початку перебігу пірогідролізу в нижчу сторону (до 300оC) та водночас стимулює зростання інтенсивності цього процесу при подальшому зростанні температури.

З огляду на вимоги, що висуваються до катодних матеріалів ЛДС, для подальших електрохімічних тестувань із отриманої системи зразків FK було відібрано наступні найбільш перспективні матеріали, основні структурно-морфологічні параметри яких приведено в табл. 4.

Представлено модель дегідратаційних структурних трансформацій синтезованого гідротермальним методом кристалогідрату β-FeF3·3H2O ламелярної морфології (рис. 14, а). Процес супроводжується диспергуванням матеріалу внаслідок розшаровування кристалітів β-FeF3·3H2O вздовж осі [001] по сiмейству площин (110) на початковому етапі дегідратації при видаленні молекул структурної води з позицій (2b) та (8g), що призводить до утворення макроблоків фази HTB-FeF3·0,33H2O з характерною зеренною морфологією типу "качана кукурудзи" (рис. 14, б). Повна дегідратація супроводжується подальшим розшаруванням цих кристалітів вздовж осi [001] з утворенням блокiв фази r-FeF3 у формi тригранних призм, які є макропористими агломератами наночастинок iз середнiми розмiрами близько 20-30 нм.

Таблиця 4 – Фазовий склад та структурно-морфологічні параметри зразків системи FK

відібраних для подальших тестувань в ЛДС

| Зразок* | умови отримання (табл. 3) | фазовий склад | Вм., % | (D(, нм | S, м2/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FK3 | вихідний комерційний матеріал | β-FeF3·3H2O | 100 | 53 | – |
| FK0.33 | дегідратація при 150оС (2 год, атмосфера продуктів розкладу) | HTB-FeF3·0,33H2O | 100 | 38 | 40 |
| FK350 | температура 2 стадії дегідратації 350оС (2 год, в потоці аргону) | r-FeF3 (СП)** HTB-FeF3·0,33H2O | 60 40 | 13 27 | 50 |
| FK425 | температура 2 стадії дегідратації 425оС (2 год, в потоці аргону) | r-FeF3 (МВ)*** α-Fe2O3 (МВ+СП) | 78 22 | 25 14 | 35 |
| FK450 | безперервний нагрів (5оC/хв) до 450оС (без витримки, в потоці аргону) | r-FeF3 (МВ) α-Fe2O3 (МВ+СП) | 82 18 | 25 14 | 30 |
| FK600 | безперервний нагрів (5оC/хв) до 600оС (без витримки, на повітрі) | r-FeF3 (МВ) α-Fe2O3 (МВ) | 40 60 | 32 32 | 28 |

Примітка. *Позначення зразків системи FK: для монофазних матеріалів FK3 та FK0.33 цифра вказує ступінь їх гідратованості; для композитів FK350- FK600 цифрами позначено кінцеву температуру синтезу; **СП – суперпарамагнітний стан; ***МВ –магнітовпорядкований стан.

(а) (б)

Рисунок 14 – Модель дегідратаційних структурних трансформацій кристалогідрату β-FeF3·3H2O з ламелярною структурою (а) та СЕМ зображення характерної зеренної морфології типу "качана кукурудзи" фази HTB-FeF3·0.33H2O (зразок FG0.33)

Для високодисперсної фази β-FeF3·3H2O (FS3) отриманої сольвотермальним методом із застосуванням катіонної ПАР (ЦТАБ) зафіксовано відмінний від класичного механізм дегідратації без формування проміжної сполуки НТВ-FeF3·0,33H2O. Це зумовлено наявністю в складі синтезованого продукту залишків молекул ЦТАБ, які за температур дегідратації 150-180оC розкладаються призводячи до значної аморфізації матеріалу, що відкриває можливість для перебігу прямого фазового переходу β-FeF3·3H2O ( r-FeF3. За даних умов було отримано найбільш високодисперсну фазу r-FeF3 (FS0) із середнім розміром ОКР ≈ 6-8 нм. Реалізація повного видалення молекул ЦТАБ із складу синтезованого β-FeF3·3H2O (FS3) дозволяє отримати фазу НТВ-FeF3·0,33H2O (FS0.33) із середніми розмірами ОКР 15 нм з морфологією дрібної зеренної структури аналогічно як і для зразка FG0.33 (рис. 14, б). Також це розширює межі діапазону стабільного існування даної фази до 250оС.

(а) (б)

Рисунок 15 – Частотні залежності провідності базових зразків системи FG (а) та відповідних нанокомпозитів FG/С (б)

Доведено ефективність застосування методу ультразвукового опромінення для формування високопровідних нанокомпозитів типу FeF3·nH2O (n = 0; 0,33; 3)/С з метою оптимізації механізмів електронного транспорту в базових зразках фторидів заліза. Зокрема, зафіксовано зміну механізму електропровідності з перколяційного, який властивий базовим фазам трифторидів заліза, на електронний в результаті формування ланцюжків провідності струмопровідного агента по всьому об’єму матеріалу, що призводить до зростання величини (dc до значень ≈35-80 См/м (рис. 15). При цьому встановлено, що ультразвукове диспергування спричиняє зменшення розмірів ОКР базових зразків при збереженні їх фазового складу та зростання величини питомої площі поверхні опромінених матеріалів. Найвищу стійкість до впливу ультразвуку зафіксовано для зразків r-FeF3, зокрема зменшення середніх розмірів ОКР на 1-2 нм. Результати МС спектроскопії (рис. 16) однозначно підтверджують висновки ХСФА аналізу та вказують на їх достовірність щодо виявленого незначного зменшення в результаті ультразвукового диспергування середніх розмірів ОКР фази r-FeF3 від 24 нм до 23 нм для зразка FG0U та до 22 нм у випадку формування нанокомпозиту FG0/С, яке знаходиться в межах похибки визначення цього параметру.

В даному випадку фіксується чітка розмірна межа 23-24 нм, яка розділяє два стани фази r-FeF3 з різними типами магнітного впорядкування – суперпарамагнетизм при розмірах наночастинок ( 23-24 нм, зумовлений їх монодоменною будовою і, як результат, наявними тепловими осциляціями магнітного моменту, і магнітовпорядкований стан за умови відносно великих кристалітів ( 23-24 нм (зееманівська складова МС спектру, рис. 16).

У шостому розділі «Електрохімічні властивості наноструктурованих оксидів заліза» представлено результати апробації найбільш перспективних зразків синтезованих наноструктурованих оксидів заліза (табл. 5) в якості активної компоненти електрохімічних пристроїв генерації та накопичення електричної енергії.

Таблиця 5 – Фазовий склад та структурно-морфологічні параметри

наноструктурованих оксидів заліза, відібраних для подальших тестувань в ЛДС

| Зразок | умови отримання (табл. 3) | фазовий склад | Вм., % | (D(, нм | dпор, нм | Sпит, м2/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МПБ 0.3М | відпал при 200оС | γ – Fe2O3 | 100 | 7 | 2-7 | 164 |
| МПБ 0.5М | відпал при 200оС | γ – Fe2O3 α – Fe2O3 | 97 3 | 10 – | 3-7 | 126 |
| МДБ 0.3М* | відпал при 150оС | γ – Fe2O3 Fe2+ | 91 9 | 6 – | 3-4 | 121 |
| ГДХ 0.1М | метод хімічного осадження | α – Fe2O3 γ – FeOОН | 17 83 | 10 4 | – | 280 |

*Примітка: зразок МДБ 0.3М містить вуглецьвмісну компоненту ≈ 11%.

(а) (б)

Рисунок 17 – Розрядні криві ЛДС на основі зразків МПБ 0.3М і МПБ 0.5М для різних режимів розряду

Рисунок 18 – Розряд / зарядні криві ЛДС із катодами на основі наноструктурованих оксидів заліза в діапазоні циклювання від 3,2-1,6 В (20 циклів)

Зокрема, доведено перспективність застосування зразків мезопористого магеміту в якості фарадеївського електрода для побудови ефективних гібридних електрохімічних систем (асиметричних суперконденсаторів) за умови використання протонного електроліту (6М водний розчин КОН). Встановлено, що домінуючими є процеси електростимульованої адсорбції / десорбції іонів калію і формування ПЕШ на межі розділу електрод / електроліт при малій ймовірності окисно-відновних реакцій. Тестування зразка МПБ 0.3М в гальваностатичному режимі в оптимальному “потенціальному вікні” [-0,8 В; -0,1 В] демонструють значення розрядної та зарядної ємностей 1-го циклу відповідно 139 і 140 Ф/г. Після 30 циклів розряд / заряд ці параметри стають рівними 95 і 105 Ф/г, що відповідає кулонівській ефективності 89,9%.

При апробації синтезованих матеріалів в якості катодів ЛДС найвищі значення питомої ємності 890 А·год/кг при розряді до 0,5 В в режимі 0.05С демонструє зразок МПБ 0.3М (рис. 17), який одночасно характеризується максимальною пористістю (Sпит = 164 м2/г, dпор = 2-7 нм) та високим значенням дисперсності (ОКР ≈ 7 нм), що забезпечує оптимальні структурні передумови для ефективного перебігу оборотних струмотворчих процесів порівняно з іншими зразками.

Максимальна питома ємність цього зразка в діапазоні циклювання 3,2-1,6 В в режимі 0.1С становить ≈ 250 А·год/кг на протязі 5-ти циклів розряд / заряду з наступним її зменшенням до ≈ 93 А·год/кг на 20-му циклі (рис. 18). Кулонівська ефективність процесів заряду / розряду змінюється при циклюванні немонотонно досягаючи максимального значення близько 57 % на 3-му циклі. При подальшому циклюванні фіксуємо спад цього параметру за близьким до експоненціального законом із прогнозованим виходом на насичення в околі 31 %. При цьому показано, що подальше зменшення розміру пор та підвищення ступеня дисперсності систем у випадку інших зразків (рис. 18) є основними факторами, які спричиняють швидке блокування глибинних шарів катоду продуктами електрохімічних процесів та, відповідно, швидке падіння напруги ЛДС.

Встановлено, що з ростом густини струму розряду відмінність між значенями питомої енергії ЛДС для зразків МПБ 0.3М та МПБ 0.5М зменшується досягаючи величин 200 і 170 Вт(год/кг в режимі 1.0С. Це відповідає реальним експлуатаційним умовам роботи ЛДС і свідчить про перспективність синтезованих за розробленою нами технологією наноструктурованих зразків магеміту для використання в якості активної катодної компоненти.

Для ЛДС на основі наноструктурованих оксидів заліза запропоновано струмотворчий механізм, що передбачає опис інтеркаляції в термінах ізотерми адсорбції Фрумкіна як процес підпотенціального осадження іонів літію на межі розділу катод / електроліт. В рамках цієї моделі має місце перебіг 2 характерних етапів: поверхнева іммобілізація іонів Li+ для значень ступеня впровадження х ≤ 0,4-0,5 (оборотній процес), що супроводжується перколяційною дифузією по границі розділу, та подальша дифузія інтеркалюючих іонів в канали кристалічної структури катоду при збільшенні х ( 0,5. Однак, при циклюванні ефективність екстракції іонів Li+ із гратки різко зменшується і після 20-го циклу працюють виключно поверхневі позиції іммобілізації інтеркалянта в катодному матеріалі. Заповнення транспортних структурних каналів, що має місце до значень х ( 0,4-0,5, зумовлює швидке падіння як коефіцієнта об’ємної дифузії активної фази від 10-10 см2/с до 10-13 см2/с так і коефіцієнта перколяційної дифузії іонів Li+ по поверхневих позиціях від 10-10 см2/с до 10-12 см2/с (рис. 19).

Встановлено чіткі тенденції до зростання ємнісної деградації ЛДС на основі наноструктурованих оксидів заліза в результаті перебігу процесів відновлення іонів заліза при інтеркаляційному струмоутворенні (рис. 20), що в свою чергу призводить до необоротніх трансформацій структури приповерхневих шарів наночастинок катодного матеріалу з блокуванням їх об’ємних областей (глибина проникнення Li+ при інтеркаляції становить ≈ 0,5 нм). Це яскраво демонструє зразок МПБ 0.3М, для якого зафіксовано максимальне значення кулонівської ефективності при циклюванні за умови утворення мінімальної кількості (26 %) відновлених іонів Fе2+ та уникнення формування фази Fе0.

У сьомому розділі «Літієві джерела струму на основі наноструктурованих фторидів заліза та їх нанокомпозитів» вивчено закономірності перебігу струмотворчих процесів в ЛДС на основі наноструктурованих трифторидів заліза різного ступеня гідратації та нанокомпозитів типу FeF3·nH2O (n = 0; 0,33; 3)/С і FeF3 / (-Fe2O3, а також досліджено інтеркаляційно-індуковані трансформації кристалічної і магнітної мікроструктур цих матеріалів.

Рисунок 21 – Розрядні криві ЛДС із катодами на основі трифторидів заліза системи FК

При апробації наноструктурованих фторидів заліза в якості катодів ЛДС максимальні значення питомої ємності 920 А·год/кг (розряд до 0,5 В, режим 0.1С) досягнуто для фази HTB-FеF3·0,33H2О (зразок FK0.33) (рис. 21), що зумовлено швидким інтеркаляційним впровадженням в об’ємні області активної фази через наявні структурні гексагональні канали. Цей матеріал також демонструє максимальне значення початкової питомої ємності 180 А·год/кг та максимальну величину кулонівської ефективності (54 % на 50-му циклі) при циклюванні в діапазоні напруг 4,5-1,8 В (рис. 22), що забезпечується домінуванням інтеркаляційного процесу в об’ємних областях катоду за умови незначного вкладу від реакції конверсії.

(а) (б)

Рисунок 22 – Деградація ємнісних характеристик ЛДС на основі системи FК (а) та порівняльна діаграма їх енергетичних параметрів при розряді до 0,5 В (б)

Рисунок 23 – Дифрактограми катоду FK0.33 на етапах інтеркаляції – деінтеркаляції іонів Lі+ (чорні та сірі лінії відповідають контактній та інтеркальованій сторонам катодів)

При дослідженні інтеркаляційно-індукованих трансформації кристалічної структури катодів на основі трифторидів заліза за допомогою методу ХСФА було зафіксовано формування фази впровадження ймовірного складу Lі6Fе2F12 із структурою Іа3d ізоморфною до Lі3Nа3Fе2F12 (PDF: 77-2091, ICSD #17056), згадки про існування якої відсутні в літературних джерелах та базах даних кристалічних структур (рис. 23). Також з’ясовано, що для іонів заліза в цій сполуці характерним є ступінь окислення +3 і вони перебувають у високоспіновому стані в октаедричному оточенні іонів фтору. На основі отриманих результатів було відповідно запропоновано альтернативний механізм струмотворчих реакцій для цих сполук. Зокрема, для фази HTB-FеF3·0,33H2О має місце перебіг наступних реакцій:

9FеF3·0,33H2О + 12Lі++ 12е- → 2Lі6Fе2F12 + FеF3·3H2О + 4Fе0 4FеF3·3H2О + 6Lі++ 6е- → Lі6Fе2F12 + 3H2О + 2Fе0

Аналіз інтеркальованих катодів вказує на високу ймовірність оборотності реакції формування фази Lі6Fе2F12 та на можливість її використання як катода в ЛДС.

На дифрактограмах інтеркальованих катодів композитного зразка FK350 також зафіксовано формування фази впровадження ймовірного складу Lі6Fе2F12, однак без утворення кристалогідрату β-FеF3·3H2О. Очевидно, тут мають місце дещо відмінні струмотворчі реакції від вищенаведених:

4FеF3·0,33H2О + 6Lі++ 6е- → Lі6Fе2F12 +1,32H2О + 2Fе0 4FеF3 + 6Lі++ 6е- → Lі6Fе2F12 + 2Fе0

На перебіг класичного механізму чітко вказує зафіксована зміна зарядового стану іонів заліза при інтеркаляції, що відповідає фазі впровадження Lі+Fе2+F3. Зменшення вмісту цієї фази при заряді до 4,5 В на 1-ому циклі свідчить про оборотність інтеркаляційного процесу. Продовження циклювання призводить до нарощування аморфної складової при розряді до 1,8 В і при цьому фаза впровадження Lі+Fе2+F3, згідно результатів МС спектроскопії, повністю трансформується у LіF і Fе0. Водночас, поява на спектрі зарядженого на 10 циклі катоду дублетної компоненти, що відповідає іонам Fе2+, також підтверджує оборотність цієї реакції. Про перебіг альтернативного механізму інтеркаляційного впровадження іонів Lі+ свідчить наявність на дифрактограмах катодів рефлексів фази ймовірного складу Lі6Fе2F12 з структурою гранату. Після 10 циклів розряд / заряд в діапазоні 4,5-1,8 В на дифрактограмі катоду після розряду присутні тільки незначні включення фаз Lі6Fе2F12, LіF та Fе0, а після подальшого заряду матеріал повністю аморфізується, що вказує на оборотність альтернативного струмотворчого механізму.

З’ясовано, що основними причинами ємнісного згасання ЛДС на основі трифторидів заліза при циклюванні є мала швидкість оборотної реакції конверсії, що призводить до накопичення залишкового вмісту фаз впровадження LiF та Fe0 в катодах, та інтеркаляційно-індукована аморфізація базових фаз при впровадженні іонів літію. В результаті це зумовлює блокування активних в плані інтеркаляційного струмоутворення об’ємних шарів базових фаз, що поступово знижує ефективність іонного транспорту в матеріалах і, як наслідок, призводить до зменшення кулонівської ефективності ЛДС. Зростання ступеня дисперсності матеріалів спричиняє підвищення швидкості аморфізації катодів при інтеркаляції і, як наслідок, призводить до швидкого ємнісного та енергетичного згасання відповідних ЛДС.

Встановлено чіткі тенденції до зменшення показника циклювальної здатності ЛДС у випадку побудови їх на основі високодисперсних нанорозмірних систем трифторидів заліза FG та FS. Зокрема, для цих зразків зафіксовано значне ємнісне згасання до величин порядку 10-20 А·год/кг на протязі 50 циклів заряд / розряд, що становить 5-25% від початкових максимальних значень на першому циклі (рис. 24). При цьому, чітко виражених тенденцій щодо переваги цих систем зразків, а також їх нанокомпозитів із струмопровідним агентом в плані підвищення питомих ємнісних та енергетичних параметрів відповідних ЛДС не встановлено. Це зумовлено нижчими значеннями коефіцієнтів дифузії іонів літію для більш високодисперсних систем трифторидів заліза FG і FS загалом та меншими їх значеннями для нанокомпозитів типу FeF3·nH2O (n = 0; 0,33; 3)/С порівняно із базовими матеріалами зокрема. Типові значення для системи FG знаходяться в діапазоні 10-12-10-10 см2/с, що є на порядок нижче ніж у випадку системи зразків FК (~ 10-9 см2/с) з меншим ступенем дисперсності. При цьому, глибокий розряд до 0,5 В спричиняє падіння коефіцієнтів дифузії зразків системи FG на 2-3 порядки до 10-15-10-13 см2/с в результаті блокування структурних вакансій для інтеркалюючого іона літію при руйнуванні кристалічної структури їх базових фаз.

З’ясовано, що для нанокомпозитів типу FeF3 / (-Fe2O3 фаза гематиту є потенціаловизначальною, знижуючи загалом напругу відкритого кола відповідних ЛДС в залежності від її вмісту в композиті та зумовлюючи формування додаткового плато на розрядних кривих в околі 1,7 В. Водночас, при цьому встановлено її пасивну участь в струмотворчих процесах при невеликих ступенях гостьового навантаження композитної системи для початкових циклів розряд / заряд в діапазоні 4,5-1,8 В, що відводить їй роль структурностабілізуючого агента. Це чітко підтверджується результатами ХСФА аналізу та МС спектроскопії (рис. 25) інтеркальованого катоду, які свідчать про структурну стабільність гематиту в усьому застосованому діапазоні циклювання 4,5-1,8 В. При глибокому розряді, а також при збільшенні кількості циклів розряд / заряд зафіксовано активне залучення фази гематиту в струмотворчих процесах з наступною аморфізацією її структури і характерною зміною ступеня окислення іонів заліза із +3 до +2.

Встановлено, що для усіх систем наноструктурованих трифторидів заліза різного ступеня дисперсності впродовж усього розряду відповідних ЛДС має місце перебіг двох паралельних кінетичних процесів, які відповідають перколяційній міжзеренній дифузії іонів Li+ (D1) та їх дифузії вглиб кристалічної гратки матеріалу (D2), з поступовим плавним зменшенням відповідних значень коефіцієнтів дифузії на 1-2 порядки на всьому досліджуваному діапазоні ступенів впровадження іонів літію (рис. 26). Для монофазних гідратованих фторидів заліза FК3 (β-FеF3·3H2О) та FК0.33 (НТВ-FеF3·0,33H2О) з ростом ступеня впровадження фіксуємо вирівнювання значень коефіцієнтів дифузії (≈ 10-11 см2/с) для цих кінетичних процесів, що свідчить про руйнування макроблоків відповідних активних фаз і добре узгоджується із результатами ХСФА аналізу та МС спектроскопії відпрацьованих катодів ЛДС щодо аморфізації їх структури внаслідок інтеркаляції іонів Lі+. Помітних впливів на хід дифузійних кривих зразка FК0.33 внаслідок формування фази впровадження із структурою гранату не виявлено.

У випадку композитів FК350, FК425, FК450 та FК600, до складу яких входить фаза r-FеF3, характерними є менші на порядок значення коефіцієнтів дифузії D1 і D2 порівняно із гідратованими зразками, а також наявність локального мінімуму в околі х = 0,5. При цьому, спостерігається різкий спад коефіцієнтів дифузії іонів літію D1 і D2 на початковому етапі інтеркаляції внаслідок їх накопичення на поверхні частинок. Така ситуація пояснюється наступним чином: після швидкої поверхневої адсорбції іонів літію на поверхні макроблоків відбувається руйнування “поверхневої кірки” цих агломератів, що відкриває доступ для одночасної інтеркаляції великої кількості нанокристалітів базових фаз. В результаті фіксуємо локальне зростання коефіцієнтів дифузії D1 і D2 та їх наступне зменшення з поступовим вирівнюванням абсолютних значень, що відповідає дифузії в аморфізований матеріал.

Рисунок 26 – Залежність коефіцієнтів дифузії іонів Lі+ в катодах на основі зразків системи FК від ступеня їх впровадження х

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення актуальної проблеми в галузі електрохімічної енергетики щодо механізмів формування наноструктурованого стану катодів на основі оксидів і фторидів заліза та принципів функціонування відповідних літієвих джерел струму. Отримані результати дають підстави сформулювати наступні висновки:

1. Розкрито механізми формування мезопористої структури для оксидів заліза та запропоновано ефективний спосіб їх синтезу, що дозволяє отримувати матеріали із контрольованим значенням питомої площі поверхні в межах 160-170 м2/г, розподілом пор в діапазоні 2-7 нм і розміром наночастинок близько 7 нм.

2. З’ясовано механізми дегідратації кристалогідрату β-FеF3·3H2О в трьох атмосферах: на повітрі, в атмосфері продуктів розкладу та в потоці аргону. Встановлено, що оборотність дегідратаційних фазових трансформацій β-FеF3·3H2О ( HTB-FеF3·0,33H2О ( HTB-FеF3 ( r-FеF3 призводить до перекриття характерних температурних діапазонів їх перебігу та до формування багатофазних кінцевих продуктів.

3. Вирішено проблему однозначної ідентифікації кристалічної структури фази β-FеF3·3H2О методом Х-променевого структурно-фазового аналізу шляхом модифікації її кристалографічного базису для іонів F- та О2- в позиціях (8g) за умови надструктурного впорядкування молекул H2О, в результаті якої усувається спотворення координаційних октаедрів [FеF4(H2О)2].

4. Розроблено модель структурних трансформацій фази β-FеF3·3H2О з ламелярною морфологією, яка передбачає диспергування матеріалу при видаленні молекул H2О із позицій (2b) та (8g), що призводить до формування наноструктурованих станів фаз HTB-FеF3·0,33H2О і r-FеF3 відповідно на проміжній та фінальній стадіях дегідратації.

5. При аналізі впливу температури та розмірних ефектів на перебіг фазового переходу "магнітовпорядкований стан – суперпарамагнетизм" для r-FеF3 встановлено критичні розміри наночастинок цієї фази D = 23-24 нм за яких має місце розвпорядкування магнітної мікроструктури матеріалу.

6. При дослідженні мезопористого магеміту в якості фарадеївського електроду гібридних електрохімічних систем виявлено домінування процесів електростимульованої адсорбції / десорбції іонів калію та формування ПЕШ на границі електрод / електроліт при малій ймовірності перебігу окисно-відновних реакцій, що дало можливість досягнути значення питомої ємності 140 Ф/г в потенціальному вікні [-0,8 В; -0,1 В] з кулонівською ефективністю близько 90 %.

7. При тестуванні макетів ЛДС на основі наноструктурованих оксидів заліза встановлено, що інтеркаляція іонів літію в діапазоні ступенів впровадження х ≤ 0,4-0,5 має характер їх підпотенціального осадження на межі розділу катод / електроліт з подальшою дифузією в кристалічну гратку на глибину близько 0,5 нм. Це забезпечує досягнення значень питомої ємності 250 А·год/кг в діапазоні циклювання 3,2-1,6 В та 890 А·год/кг при розряді до 0,5 В для матеріалів з максимально розвиненою мезопористою структурою.

8. При апробації наноструктурованих фторидів заліза як катодів ЛДС розкрито альтернативний струмотворчий механізм, який передбачає формування інтеркаляційної фази впровадження ймовірного складу Lі6Fе2F12, що дало можливість досягнути значень питомої ємності 180 А·год/кг в діапазоні циклювання 4,5-1,8 В та 920 А·год/кг при розряді до 0,5 В для матеріалу HTB-FеF3·0,33H2О із наявними гексагональними структурними каналами.

9. Встановлено, що фаза гематиту в складі нанокомпозитів FеF3 / α-Fе2О3 при значеннях ступеня впровадження х ( 1 виступає в ролі структурностабілізуючого агента і є пасивною щодо перебігу струмотворчих процесів, а для х ( 1 зафіксовано її залучення до інтеркаляційного струмоутворення, яке супроводжується частковим відновленням іонів заліза.

10. З’ясовано, що основною причиною деградації ЛДС на основі наноструктурованих сполук заліза є аморфізація катодів з блокуванням активних в плані інтеркаляційного струмоутворення об’ємних областей базових фаз, в результаті чого значення коефіцієнтів дифузії іонів літію зменшуються на 2 порядки. Для оксидів заліза цьому сприяють необоротні трансформації структури при відновленні іонів заліза, а для трифторидів заліза свій вклад вносить накопичення залишкового вмісту фаз впровадження LіF та Fе0.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

- Kotsyubynsky V.O. Synthesis and Mossbauer Studies of Mesoporous (-Fe2O3 / V.O. Kotsyubynsky, V.V. Moklyak, A.B. Hrubiak // Materials Science - Poland. – 2014. – V.32, №3. – Р. 481–486.

- Kotsyubynsky V.O. Synthesis, Characterization and Electrochemical Properties of Mesoporous Maghemite γ-Fe2O3 / V.O. Kotsyubynsky, B.K. Ostafiychuk, V.V. Moklyak, A.B. Hrubiak // Solid State Phenomena. – 2015. – V.230. – Р. 120–126.

- Kotsyubynsky V. Synthesis and Properties of Mesoporous Maghemite / V. Kotsyubynsky, A. Hrubiak, V. Moklyak, L. Mohnatska, S. Fedorchenko // Acta Physica Polonica A. – 2018. – V.133 (4). – Р. 1035–1037.

- Moklyak V.V. A Study of Magnetic and Electronic Hyperfine Interactions in Epitaxial Film of Yttrium-Iron Garnet by the Method of Conversion Electron Mössbauer Spectroscopy / V.V. Moklyak // Russian Microelectronics. – 2016. – V.45, №8. – Р. 587–592.

- Tatarchuk T.R. Structural characterization and antistructure modeling of cobalt-substituted zinc ferrites / T.R. Tatarchuk, M. Bououdina, N.D. Paliychuk, I.P. Yaremiy, V.V. Moklyak // Journal of Alloys and Compounds. – 2017. – V.694. – P. 777–791.

- Kotsyubynsky V. Rod-Like Rutile Nanoparticles: Synthesis, Structure and Morphology / V. Kotsyubynsky, I. Myronyuk, V. Chelyadyn, A. Hrubiak, V. Moklyak, S. Fedorchenko // Journal of Nano Research. – 2017. – V.50. – P. 32–40.

- Kotsyubynsky V.O. The Effect of Sulphate Anions on the Ultrafine Titania Nucleation / V.O. Kotsyubynsky, I.F. Myronyuk, V.L. Chelyadyn, A.B. Hrubiak, V.V. Moklyak, S.V. Fedorchenko // Nanoscale Research Letters. – 2017. – V.12. – P. 369–373.

- Коцюбинський В.О. Структурні, морфологічні та магнітні властивості мезопористого магеміту синтезованого цитратним методом / В.О. Коцюбинський, А.Б. Груб’як, В.В. Мокляк, В.М. Пилипів, Р.П. Лісовський // Металлофизика и новейшие технологии. – 2014. – T.36, №11. – С. 1497–1512.

- Коцюбинський В.О. Нанокомпозити альфа-Fe2O3/гамма-Fe2O3: синтез, кристалічна та магнітна мікроструктури, морфологія / В.О. Коцюбинський, В.В. Мокляк, А.Б. Груб’як, П.І. Колковський, Аль-Саєді Абдул Халек Заміл // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2013. – Т.5, № 1. – С. 01024-1–01024-8.

- Коцюбинський В.О. Електрохімічні властивості мезопористого (-Fe2O3, синтезованого цитратним золь-гель методом / В.О. Коцюбинський, А.Б. Груб’як, В.В. Мокляк, Л.В. Мохнацька // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2016. – Т.8, № 1. – С.01004-1–01004-5.

- Kotsyubynsky V. Mesoporous γ-Fe2O3: Synthesis, structure, magnetic and electrochemical properties / V. Kotsyubynsky, B. Ostafiychuk, V. Moklyak, A. Grubiak // Oxide Materials for Electronic Engineering (OMEE): International Conference IEEE 2014. (Lviv, 10-14 June 2014). – Lviv, Ukraine, 2014. – P. 79-80.

- Мокляк В.В. Термоіндукований розклад гідратованого трифториду заліза в потоці аргону / В.В. Мокляк, В.О. Коцюбинський, П.І. Колковський, А.Б. Груб’як, Л.З. Збіглей // Металлофизика и новейшие технологии. – 2015. – T.37, №3. – С. 355–365.

- Мокляк В.В. Морфологічні характеристики трифторидів заліза різного ступеня гідратації отриманих гідротермальним методом / В.В. Мокляк, В.О. Коцюбинський, І.П. Яремій, П.І. Колковський, А.Б. Груб’як, Л.З. Збіглей // Український фiзичний журнал. – 2016. – Т.61, №11. – С. 1017–1025.

- Мокляк В.В. Структурно-фазові, морфологічні та електрофізичні властивості нанокомпозитів FeF3·nH2O (n=0; 0,33; 3)/С / В.В. Мокляк, Б.К. Остафійчук, В.О. Коцюбинський, Л.З. Збіглей, А.Б. Груб’як, П.І. Колковський // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2016. – Т.14, №3. – С. 403–423.

- Остафiйчук Б.К. Синтез та магнiтна мiкроструктура наночастинок магнiєвих феритiв, замiщених цинком / Б.К. Остафiйчук, В.С. Бушкова, В.В. Мокляк, Р.В. Iльницький // Український фiзичний журнал. – 2015. – Т. 60, № 12. – С. 1236–1244.

- Гасюк І.М. Фізико-хімічні процеси електрохімічної інтеркаляції Li+ у Zn-заміщені літій-залізні шпінелі / І.М. Гасюк, С.А. Галігузова, В.В. Мокляк // Металлофизика и новейшие технологии. – 2009. – T.31, №12. – С. 1717–1727.

- Коцюбинський В.О. Оксидні електродні матеріали літієвих джерел струму / В.О. Коцюбинський, В.Л. Челядин, В.В. Мокляк, К.Б. Остафійчук, Н.І. Нагірна, П.І. Колковський, А.Б. Груб’як // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – T.11, №2. – C. 484–492.

- Груб’як А.Б. Методи синтезу нанодисперсних оксидів заліза / А.Б. Груб’як, В.О. Коцюбинський, В.В. Мокляк // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т.16, № 1. – С. 193–201.

- Мокляк В.В. Методи отримання катодних матеріалів літієвих джерел струму на основі нанодисперсних фторидів заліза / В.В. Мокляк, Л.З. Збіглей // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т.17, №2. – С. 222–234.

- Коцюбинський В.О. Синтез нанопористих оксидів заліза золь-гель цитратним методом. І. Гідроліз та поліконденсація / В.О. Коцюбинський, В.В. Мокляк, А.Б. Груб’як // Фізика і хімія твердого тіла. – 2013. – Т.14, № 4. – С. 923–928.

- Коцюбинський В.О. Синтез мезопористих оксидів заліза золь-гель цитратним методом. ІI. Контроль морфологічних характеристик / В.О. Коцюбинський, А.Б. Груб’як, В.В. Мокляк // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т.15, № 2. – С. 388–395.

- Коцюбинський В.О. Структурні та оптичні властивості нанодисперсного магеміту, отриманого модифікованим золь-гель методом / В.О. Коцюбинський, В.В. Мокляк, А.Б. Груб’як // Наноструктурное материаловедение. – 2013. – № 1. – С. 3–11.

- Коцюбинський В.О. Отримання та дослідження магнітних властивостей наночастинок (-Fe2O3 / В.О. Коцюбинський, В.В. Мокляк, І.Ф. Миронюк, В.Л. Челядин, К.Б. Остафійчук, Н.І. Нагірна, І.В. Урубков // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – Т.10, № 3. – С. 565–572.

- Ющук С.І. Синтез і ЯГР дослідження нанопорошків феритів (-Fe2O3 і (-Fe3O4 / С.І. Ющук, С.О. Юр’єв, В.В. Мокляк // Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – Т. 9, № 3. – С. 488–492.

- Коцюбинський В.О. Електрохімічні властивості нанодисперсного оксиду заліза у водних електролітах / В.О. Коцюбинський, А.Б. Груб’як, В.В. Мокляк, Л.В. Мохнацька // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т.17, №4. – С. 493–497.

- Мокляк В.В. Морфологічні та структурні характеристики фторидів заліза отриманих сольвотермальним методом / В.В. Мокляк, В.О. Коцюбинський, А.Б. Груб’як, Л.З. Збіглей // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т.17, №3. – С. 356–362.

- Коцюбинський В.О. Гідратовані форми фториду заліза: синтез, магнітна мікроструктура та їх зміни при інтеркаляції іонів літію / В.О. Коцюбинський, В.В. Мокляк, П.І. Колковський, В.Л. Челядин, А.Б. Груб’як, М.В. Вишиванюк, С.О. Юр’єв, Аль-Саєді А.Х.Заміл // Фізика і хімія твердого тіла. – 2011. – T.12, №4. – C. 888–893.

- Kotsyubynsky V.O. Plate-Like LiFePO4 Nanoparticles: Synthesis, Structure, Electrochemistry / V.O. Kotsyubynsky, B.K. Ostafiychuk, R.P. Lisovsky, V.V. Moklyak, A.B. Hrubiak, I.I. Hryhoruk, Al-Saedi Abdul Halek Zamil // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2017. – Т.15, № 4. – С. 675–686.

- Спосіб отримання мезопористого магеміту: пат. 110060 Україна: МПК: B82B 3/00, C01G 49/02, C01G 49/00 / В.О. Коцюбинський, В.В. Мокляк, А.Б. Груб’як. – № a 201400072; заявл. 08.01.2014 ; опубл. 10.11.2015, Бюл. № 21. 4 с.

- Спосіб формування катодів літієвих джерел струму: пат. 112896 Україна: МПК: H01M 4/139, H01M 4/02 / В.О. Коцюбинський, В.В. Мокляк, А.Б. Груб’як. – № а201413046; заявл. 05.12.2014 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21. 4 с.

- Коцюбинський В.О. Суперпарамагнітний (-Fe2O3: синтез та властивості / В.О. Коцюбинський, В.В. Мокляк, В.Л. Челядин // Фізика і технології тонких плівок та наносистем: Матеріали ХІI Міжнародної конференції. (Івано-Франківськ, 18-23 травня 2009 р.). – Івано-Франківськ, Україна, 2009. – С. 199–201.

- Kotsyubynsky V.О. Obtaining and magnetic microstructures of nanocomposite material γ-Fe2O3/α-Fe2O3 / V.О. Kotsyubynsky, V.V. Mokliak, V.L. Chelyadyn, K.B. Ostafiychuk, A.B. Grubiak / Функциональные и конструкционные материалы: Материалы международной научно-технической конференции. (Донецк, 2009). – Донецьк, Україна, 2009. – С. 46.

- Коцюбинський В.О. Синтез и свойства нанокомпозитного материала (-Fe2O3 / (-Fe2O3: мессбауэровские исследования / В.О. Коцюбинський, В.В. Мокляк, В.Л. Челядин // Mossbauer Spectroscopy and its Application: XI International conference (Ekaterinburg, 1-5 June 2009). – Екатеринбург, Россия, 2009. – С. 54.

- Kotsyubynsky V.О. Magnetic Microstructures of Nanocomposite (-Fe2O3 / (-Fe2O3 : Mossbauer Studies / V.О. Kotsyubynsky, V.V. Moklyak, V.L. Chelyadyn, K.B. Ostafiychuk // Actual Scientific Achievement– 2009, Fundamental Problems of the Novel materials and technologies development: V International Scientific-Practice Conference. (Praha, 27 June - 05 July 2009). – Praha, Czech Republic, 2009. – P. 47-49.

- Kotsyubynsky V.О. Low temperature mossbauer studies of supermagnetic nanocomposite γ-Fe2O3 /α-Fe2O3 / V.О. Kotsyubynsky, V.V. Moklyak, P.I. Kolkovskyy, A.О. Kotsyubynsky, I.M. Fodchuk, V.L. Chelyadyn, A.B. Grubyak // Multifunctional Nanomaterials: Mediterranean - East Europe meeting. (Uzhgorod, 12-14 May 2011). – Uzhgorod, Ukraine, 2011. – P. 163–164.

- Kotsyubynsky A.O. Synthesis and structure of nanoporous (-Fe2O3 / А.О. Kotsyubynsky, V.V. Moklyak, I.M. Fodchuk, A.B. Grubіak // High Resolution X-Ray Diffraction and Imaging: 11th Biennial Conference on XTOP-2012. (Санкт-Петербург, 15-20 сентября 2012). – Санкт-Петербург, Россия, 2012. – С. 372–373.

- Колковский П.И. Получение ультрадисперсных форм фторида железа и его гидратированных форм / П.И. Колковский, Б.К. Остафийчук, В.О. Коцюбинский, В.В. Мокляк, А.Б. Груб’як, Л.М. Гуменюк // Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества: III Всероссийская молодёжная конференция с элементами научной школы. (Москва, 29 мая – 1 июня 2012 г.). – Москва, Россия, 2012. – С. 330-331.

- Коцюбинський В.О. Катодний матеріал на основі безводного фториду заліза / В.О. Коцюбинський, В.В. Мокляк, П.І. Колковський, А.Б. Груб’як // Проблеми електроніки та інфокумунікаційних систем: Матеріали ХV відкритої науково-технічної конференції інституту телекомунікації, радіоелектроніки та електронної техніки (Львів, 2012). – Львів, Україна, 2012. – С. 75.

- Коцюбинський В.О. Катодні матеріали літієвих джерел струму на основі дегідратованого фториду заліза / В.О. Коцюбинський, В.В. Мокляк, П.І. Колковський, А.Б. Груб’як, Р.В. Ільницький // Modern problems of Condensed Matter: ІIІ-th International conference (Kyiv, 10-13 October 2012). – Київ, Україна, 2012. – С. 40.

- Мокляк В.В. Синтез, структура та морфологія мезопористого магеміту / В.В. Мокляк, В.О. Коцюбинський, А.Б. Груб’як // НАНСИС-2013: IV Международная научная конференция (Киев, 19 листопада 2013). – Київ, Україна, 2013. – С. 148.

- Zaulychnyy Y.V. Structural Dependence of the Energy Distribution of Valence Fe(sd) and O (p) - Electrons in Iron Oxide / Y.V. Zaulychnyy, V.V. Moklyak, V.О. Kotsyubynsky, J.V. Javorsky, A.B. Hrubyak // Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems: International Conference ICPTTFN-XIV (Bookovel, 20-25 May 2013). – Bookovel, Ukraine, 2013. – P. 518.

- Мокляк В.В. Характеристики нанодисперсного (-Fe2O3 синтезованого золь-гель методом / В.В. Мокляк, В.М. Фодчук, А.Б. Груб’як // Фізика напівпровідників УНКФН-6: Матеріали VI української наукової конференції (Чернівці, 2013). – Чернівці, Україна, 2013. – С. 511-512.

- Kotsyubynsky V.O. Mesoporous γ-Fe2O3: synthesys and properties / V.O. Kotsyubynsky, V.V. Moklyak, A.B. Hrubiak // Advanced Materials Researches Breakthrough to the Innovations for Ecology and Energy: 23rd Annual Meeting of MRS-J (Yokohama, 9-11 December 2013). – Yokohama, Japan, 2013. – E-O9-018.

- Мокляк В.В. Структура, морфология и оптические свойства ультрадисперсного γ-Fe2O3 / В.В. Мокляк, В.О. Коцюбинський, А.Б. Груб’як // Наноструктуры в конденсированных средах: сборник научных статей (Минск, 9-12 июня 2013). – Минск, Беларусь, 2013. – С. 329-334.

- Груб’як А.Б. Електронна структура мезопористого магеміту отриманого цитратним золь-гель методом / А.Б. Груб’як, В.О. Коцюбинський, В.В. Мокляк // Лашкарьовські читання 2014: Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників (Київ, 2-4 квітня 2014). – Київ, Україна, 2014. – С. 58-60.

- Kotsyubynsky V.O. Electrochemical properties of mesoporous γ-Fe2O3 / V.O. Kotsyubynsky, A.B. Hrubiak, V.V. Moklyak // Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems: International Conference ICPTTFN-XV (Ivano-Frankivsk, 11-16 May, 2015). – Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2015. – P. 180.

- Kotsyubynsky V.O. Mesoporous maghemite as cathode material for lithium power sources / V.O. Kotsyubynsky, A.B. Hrubiak, V.V. Moklyak // New Electrical and Electronic Technologies: 9th International Conference NEET 2015 (Zakopane, 23–26 June 2015). – Zakopane, Poland, 2015. – P. 85.1.

- Moklyak V.V. Preparation of nanoporous FeF3·3H2O as Cathode Materials for Rechargeable Lithium-ion Betteries / V.V. Moklyak, P.I. Kolkovskiy, L.Z. Zbihley // Phisics and Technology of Thin Films and Nanosystems: XV International Conference ICPTTFN-XV. (Ivano-Frankivsk, 11-16 May, 2015). – Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2015. – Р. 193.

- Мокляк В.В. Нанокомпозит FeF3·3H2O/C в якості катодного матеріалу для літій-йонних джерел струму / В.В. Мокляк, Л.З. Збіглей // Фізика, електроніка, електротехніка: науково-технічна конференція (Суми, 20-25 квітня 2015). – Суми, Україна, 2015. – С. 96.

- Мокляк В.В. Термогравіметричний аналіз β-FeF3·3H2O отриманого гідротермальним синтезом / В.В. Мокляк, Л.З. Збіглей, П.І. Колковський // Лашкарьовські читання 2015: конференція молодих вчених з фізики напівпровідників (Київ 1-3 квітня, 2015). – Київ, Україна, 2015. – C. 115.

- Мокляк В.В. Морфологічні характеристики нанорозмірного безводного трифториду заліза / В.В. Мокляк, Л.З. Збіглей // Лашкарьовські читання 2016: Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників (Київ, 6-8 квітня 2016). – Київ, Україна, 2016. – С. 125-127.

- Мокляк В.В. Електрохімічні характеристики нанокомпозитів FeF3·n H2O/C як катодних матеріалів для літієвих джерел струму / В.В. Мокляк, Л.З. Збіглей // Фізика, електроніка, електротехніка: науково-технічна конференція (Суми, 18-22 квітня 2016 р.). – Суми, Україна, 2016. – С. 99.

- Мокляк В.В. Катодні матеріали літієвих джерел струму на основі трифториду заліза, отриманого сольвотермальним методом / В.В. Мокляк, Л.З. Збіглей // Сучасні проблеми фізики металів і металічних систем: Конференція присвячена 70-річчю від дня заснування Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України (Київ, 2016). – Київ, Україна, 2016. – С. 272.

- Hrubiak A. Structural, Optical and Photocatalytic Properties of Nanodispersed γ-Fe2O3 Synthesized by Hydrothermal Method / A. Hrubiak, V. Kotsyubynsky, V. Moklyak, M. Moklyak // Physics  and Technology  of Thin Films  and Nanosystems (dedicated to memory Professor Dmytro Freik): XVI  International Conference ICPTTFN-XVІ (Ivano-Frankivsk, 15-20 May 2017). – Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2017. – Р. 69.

- Kotsyubynsky V. Nanostructured γ-Fe2O3: the correlation between physical characteristic and synthesis conditions / V. Kotsyubynsky, A. Hrubiak, V. Moklyak, L. Mohnatska, S. Fedorchenko // Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties  and applications: International Conference  OMEE (Lviv, 29 May – 2 June 2017). – Lviv, Ukraine, 2017. – Р. 204.

АНОТАЦІЯ

Мокляк В.В. Фізико-хімічні засади функціонування літієвих джерел струму на основі наноструктурованих сполук заліза. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківськ, 2019.

У дисертації встановлено закономірності формування наноструктурованих станів оксидів і фторидів заліза та розкрито механізми перебігу електрохімічних струмотворчих реакцій у літієвих джерелах струму (ЛДС) з катодами на їх основі. Вперше розроблено моделі формування мезопористої структури оксидів заліза та термоіндукованих структурних трансформацій кристалогідрату β-FеF3·3H2О, які дозволяють отримати кінцевий продукт прогнозованого складу і морфології в наноструктурованому стані. Вирішено проблему однозначної ідентифікації кристалічної структури фази β-FеF3·3H2О та встановлено умови перебігу ряду фазових переходів. При апробації синтезованих матеріалів як катодів ЛДС вперше запропоновано альтернативні струмотворчі механізми. Для мезопористого магеміту при ступенях впровадження х ≤ 0,4-0,5 процес інтеркаляції має характер підпотенціального осадження іонів літію на межі розділу катод / електроліт. Для трифторидів заліза перебіг струмотворчих процесів супроводжується формуванням вперше виявленої інтеркаляційної фази впровадження Lі6Fе2F12. Встановлено, що фаза гематиту в складі композитів FеF3 / α-Fе2О3 при х ( 1 виступає в ролі структурностабілізуючого агента і є пасивною щодо перебігу струмотворчих процесів. З’ясовано, що основною причиною деградації ЛДС на основі наноструктурованих сполук заліза є інтеркаляційно-індукована аморфізація катодів. Для оксидів заліза цьому сприяють необоротні трансформації структури при відновленні іонів заліза, а для трифторидів заліза свій вклад вносить накопичення залишкового вмісту фаз впровадження LіF та Fе0.

Ключові слова: оксид заліза, трифторид заліза, наноструктурований стан, мезопористий магеміт, суперпарамагнетизм, нанокомпозит, літієве джерело струму, електрохімія, інтеркаляція, фарадеївський процес, питома ємність.

АННОТАЦИЯ

Мокляк В.В. Физико-химические основы функционирования литиевых источников тока на основе наноструктурированных соединений железа. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.18 – физика и химия поверхности. ГВУЗ «Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника», Ивано-Франковск, 2019.

В диссертации исследованы закономерности формирования наноструктурированных состояний оксидов и фторидов железа и установлены механизмы электрохимических токообразующих реакций в литиевых источниках тока (ЛИТ) с катодами на их основе. Также были изучены взаимосвязи между условиями синтеза, структурно-фазовым состоянием, морфологическими характеристиками синтезированных материалов и эксплуатационными параметрами соответствующих макетов литиевых источников тока. В частности, раскрыты механизмы формирования мезопористой структуры для оксидов железа, что позволяет получать материалы с контролируемым значением удельной площади поверхности в пределах 160-170 м2/г, распределением пор в диапазоне 2-7 нм и размером наночастиц около 7 нм. Установлены механизмы дегидратации кристаллогидрата β-FеF3·3H2О в различных атмосферах: на воздухе, в атмосфере продуктов разложения и в потоке аргона. Решена проблема однозначной идентификации кристаллической структуры фазы β-FеF3·3H2О путем модификации ее кристаллографического базиса для ионов F- и О2- в позициях (8g) при условии сверхструктурного упорядочения молекул H2О. Разработана модель структурных трансформаций фазы β-FеF3·3H2О с ламелярной морфологией, которая предусматривает диспергирование материала при удалении молекул H2О из позиций (2b) и (8g), что приводит к формированию наноструктурированных состояний фаз HTB-FеF3·0,33H2О и r-FеF3 соответственно на промежуточной и финальной стадиях дегидратации. Исследовано влияние температуры и размерных эффектов на ход фазового перехода "магнитоупорядоченное состояние – суперпарамагнетизм" для фазы r-FеF3 и установлены критические размеры наночастиц D = 23-24 нм при которых имеет место разупорядочение магнитной микроструктуры материала.

При исследовании гибридных электрохимических систем на основе мезопористого маггемита установлен факт доминирования процессов электростимулированной адсорбции / десорбции ионов калия и формирования двойного электрического слоя на границе электрод / электролит, что позволило достичь значения удельной емкости 140 Ф/г с кулоновской эффективностью около 90%. При тестировании макетов ЛДС на основе наноструктурированных оксидов железа установлено, что интеркаляция ионов лития в диапазоне степеней внедрения х ≤ 0,4-0,5 имеет характер их подпотенциального осаждения на границе раздела катод / электролит с последующей диффузией в кристаллическую решетку на глубину около 0,5 нм. Это обеспечивает достижение значений удельной емкости 250 А·ч/кг в диапазоне циклирования 3,2-1,6 В и 890 А·ч/кг при разряде до 0,5 В для материалов с максимально развитой мезопористой структурой. При апробации наноструктурированных фторидов железа раскрыт альтернативный токообразующий механизм, который предусматривает формирование фазы внедрения вероятного состава Lі6Fе2F12, что позволило достичь значений удельной емкости 180 А·ч/кг в диапазоне циклирования 4,5-1,8 В и 920 А·ч/кг при разряде до 0,5 В для материала HTB-FеF3·0,33H2О. Установлено, что фаза гематита в составе композитов FеF3 / α-Fе2О3 при значениях степени внедрения х ( 1 выступает в роли структурностабилизирующего агента и характеризируется пассивностью при течении токообразующих процессов. Основной причиной деградации ЛДС на основе наноструктурированных соединений железа является аморфизация катодов с блокировкой активных в плане интеркаляционного токообразования областей базовых фаз в результате чего коэффициенты диффузии ионов лития уменьшаются на 2 порядка. Для оксидов железа этому способствуют необратимые трансформации структуры при восстановлении ионов железа, а для трифторидов железа – накопление остаточного содержания фаз внедрения LіF и Fе0.

Ключевые слова: оксид железа, трифторид железа, наноструктурированное состояние, мезопористый маггемит, суперпарамагнетизм, нанокомпозит, литиевый источник тока, электрохимия, интеркаляция, фарадеевский процесс, удельная емкость.

ANNOTATION

Moklyak V. V. Physiсal and сhemiсal prinсiples of funсtioning of lithium power sourсes on the base of nanostruсtured iron сompounds. – Manusсripts.

Thesis for the degree of Doсtor of Sсienсe in Physiсs and Mathematiсs in the speсiality 01.04.18 – Physiсs and Сhemistry of the Surfaсe. Vasyl Stefanyk Preсarpathian National University, Ivano-Frankivsk, 2019.

In the thesis the regularities of iron oxides and fluorides nanostruсtured states formation are investigated and meсhanisms of eleсtroсhemiсal сurrent-forming reaсtions in lithium power sourсes (LPS) with сathodes on their basis are revealed. The models of the formation of a mesoporous struсture for the iron oxides and a thermoinduсed struсtural transformations of β-FeF3·3H2O сrystalline hydrate is presented for the first time. They allow obtaining the final product of the predicted composition and morphology in the nanostructured state. The identifiсation problems of the сrystalline struсture of β-FeF3·3H2O phase was solved. At the same time the conditions of flow of phase transitions was established. For LPS based on nanostruсtured iron oxides and fluorides proposed for the first time the alternative proсesses of eleсtroсhemiсal сurrent-forming reaсtions. For mesoporous maghemite in the range of degrees of interсalation x ≤ 0.4-0.5 the proсess of interсalation has the nature of potential substitution of lithium ions at the interfaсe of the сathode / eleсtrolyte. In the сase of iron trifluorides an alternative meсhanism of сurrent-forming proсesses in the LPS was proposed, that involves the formation of an interсalation phase Li6Fe2F12. Established that the hematite phase in FeF3 / (-Fe2O3 сomposites for x ( 1 aсts as a struсtural stabilizing agent and it is passive to сurrent-forming proсesses of LPS. Discovered that a main сauses of degradation LPS of based on nanostruсtured iron сompounds is induсed by interсalation amorphization of сathode materials. For iron oxides this is faсilitated by irreversible transformations of the struсture nanopartiсles. In the сase of iron trifluorides, the aссumulation of residual phases сontent of LiF and Fe0 is also сontributing of degradation LPS.

Key words: iron oxide, iron trifluoride, nanostruсtured state, mesoporous maghemite, superparamagnetism, nanoсomposite, lithium power sourсe, eleсtroсhemiсal investigation, interсalation, Faradaiс proсess, speсifiс сapaсitanсe.

# Text boxes

Рисунок 1 – Залежність оптичної густини робочих розчинів цитрату заліза від рН

Рисунок 3 – СЕМ зображення поверхні ксерогелю цитрату заліза серії 0.1 М системи МПБ

Рисунок 2 – Схема формування ксерогелів цитрату заліза (модифікований цитратний золь-гель метод)

(а)

(б)

(в)

Рисунок 4 – Залежність усереднених розмірів ОКР (а), питомої площі поверхні (б) та розподіл пор за розмірами (в, при 200оС) для зразків серій 0.3 М та 0.5 М (МПБ) від температури терморозкладу ксерогелю

Рисунок 9 – Розподіл пор за розмірами (МДБ)

Рисунок 10 – Експериментальні (вихідний матеріал та PDF: 32-0464) і теоретична (PDF: 85-0404) дифрактограми фази кристалогідрату β-FeF3·3H2O

Рисунок 16 – МС спектри зразка FG0 до та після ультразвукового диспергування і відповідного нанокомпозиту

Рисунок 11 – Дериватографічний аналіз дегідратації фази β-FeF3·3H2O на повітрі (а), в атмосфері продуктів розкладу (б) та в потоці аргону (в)

Рисунок 13 – Порівняльний аналіз фазового складу продуктів дегідратації в різних атмосферах комерційного мікрокристалічного β-FeF3·3H2O (двостадійний відпал, табл. 3)

(а)

(б)

(в)

Рисунок 24 – Ємнісні втрати в ЛДС на основі системи зразків FG і їх нанокомпозитів

Рисунок 20 – МС спектри катодів на основі наноструктурованих оксидів заліза на різних етапах інтеркаляційного струмоутворення

Рисунок 25 – МС спектри катоду FK600

Рисунок 19 – Залежності коефіцієнтів дифузії іонів Li+ в катодному матеріалі від величини ступеня впровадження х (МПБ 0.3М)

Рисунок 5 – МС спектри зразків системи МПБ (відпал при 200оС)

(а)

(б)

Рисунок 12 – СЕМ зображення (а) та ДТА аналіз (б) кристалогідрату β-FeF3·3H2O з ламелярною морфологією