Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

“Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника”

# ЛІСОВСЬКИЙ Роман Петрович

УДК 538.971: 544.018: 544.634: 621.355

СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ГІБРИДНИХ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ СИСТЕМ

01.04.18 – фізика і хімія поверхні

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора фізико-математичних наук

Івано-Франківськ – 2019

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” Міністерства освіти і науки України

Науковий консультант: член-кореспондент НАН України,

доктор фізико-математичних наук, професор

Остафійчук Богдан Костянтинович,

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника», завідувач кафедри

матеріалознавства і новітніх технологій

Офіційні опоненти:         доктор фізико-математичних наук, професор

Брехаря Григорій Павлович,

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України,

провідний науковий співробітник відділу кристалізації

доктор фізико-математичних наук, професор

Лукіянець Богдан Антонович,

Національний університет «Львівська політехніка»,

в.о. завідувача кафедри прикладної фізики і

наноматеріалознавства

доктор фізико-математичних наук, професор

Коман Богдан Петрович,

Львівський національний університет імені Івана Франка,

професор кафедри системного проектування

Захист відбудеться “12” грудня 2019 р. об 1100 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.051.06 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, аудиторія 115.

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 79).

Автореферат розісланий “9” листопада 2019 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 20.051.06

д. ф. - м. н.										        Яблонь Л.С.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Функціонування електрохімічних систем накопичення енергії на даний час є предметом інтенсивних досліджень, оскільки інформація про перебіг явищ і процесів, що мають місце в таких системах, дає змогу формувати накопичувальні пристрої з високими ємнісними і енергетичними характеристиками. Серед різноманіття таких пристроїв особливе місце займають електрохімічні конденсатори (ЕК), заряд в яких накопичується в подвійному електричному шарі (ПЕШ), що дає змогу забезпечувати ємність на порядок більшу, порівняно зі звичайними конденсаторами. Важливим компонентом ЕК є матеріал електродів. Зазвичай, як активний матеріал електрода використовують вуглецеві матеріали, з огляду на їх дешевизну, екологічну безпеку, хімічну інертність до електролітів. В цьому ракурсі удосконалення методик отримання та активації вуглецевих матеріалів відкриває широкі можливості для досліджень. Проте, ЕК, з огляду на зростаючі потреби споживачів, не завжди здатні забезпечити їх, оскільки володіючи високим значенням потужності і кулонівською ефективністю ~ 99 % протягом 106 циклів заряду/розряду, володіють невисокими значеннями питомої енергії. Вирішенням цієї проблеми є гібридні електрохімічні системи, в яких накопичення заряду відбувається як за рахунок ПЕШ, так і за рахунок окисно-відновних реакцій з швидким перенесенням заряду на фарадеївському електроді. Водночас необхідно вибрати матеріал фарадеївського електроду для гібридних електрохімічних конденсаторів (ГЕК), який би забезпечував їх ефективне функціонування в плані отримання високих питомих ємності і енергії. Одним з перспективних варіантів для вирішення даної проблеми є виготовлення фарадеївського електрода на основі шпінельних структур системи Li-Mn-O та її модифікацій. В усіх випадках застосувань гібридних систем пористий активований вуглецевий матеріал/модифікована шпінель першочерговим стоїть питання розробки відтворюваних методик формування її складових, які забезпечували б контроль їх фізичних та електрохімічних властивостей та високі енергоємнісні параметри ГЕК, виготовлених на їх основі. На даний час не існує цілісної картини досліджень, яка б давала уявлення про сумісне функціонування згаданих систем при використанні їх в ГЕК, що робить це питання важливим науковим і прикладним завданням, а проведені дослідження, без сумніву, є актуальними.

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертація виконана в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та була складовою частиною науково-дослідницької роботи за темами: “Наноматеріали в новітніх пристроях генерування і накопичення електричної енергії” (№ 0107U001381), “Розробка методик отримання та дослідження фізико-хімічних властивостей електродних матеріалів для гібридних суперконденсаторів” (№ 0110U006280); “Синтез, структура та електрохімічні властивості поліфункціональних матеріалів на основі оксидів заліза” (№ 0112U001659), “Фізико-хімічні процеси в псевдоємнісних системах накопичення електричної енергії на основі нанопористого вуглецю” (№ 0112U001658), “Електродні матеріали на основі нанорозмірних залізовмісних сполук для електрохімічних пристроїв генерації та накопичення електричної енергії” (№ 0114U001128), “Нанокомпозити мезопористий вуглець/сульфіди, оксиди та фториди металів в системах накопичення та генерації енергії” (№ 0115U002264), “Гібридні електрохімічні конденсатори на основі нанопористого вуглецю та літійвмісної шпінелі” (№ 0116U003563), а також в рамках досліджень, пов’язаних з виконанням міжнародного проекту № 1709 згідно з угодою між ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та Українським науково-технологічним центром “Розробка лазерних і комбінованих інтеркаляційних методів для нанотехнологій низькорозмірних структур” та виконанням міжнародного проекту “Наноматеріали в пристроях генерації та накопичення електричної енергії” CRDF/USAID (UKX 2-9200-IF-08) та МОН України (М/130-2009).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є встановлення закономірностей функціонування гібридних електрохімічних систем накопичення енергії, сформованих на основі синтезованих шпінелей та активованого вуглецевого матеріалу, отриманого шляхом карбонізації і активації спеціально вибраної рослинної сировини із відповідною внутрішньою структурою.

Для досягнення вказаної мети вирішувались наступні завдання:

– встановити взаємозв’язок між структурою вихідної сировини органічного походження та структурно-морфологічними і електропровідними властивостями активованих вуглецевих матеріалів, отриманих шляхом варіювання режимів термічної та хімічної активації;

– з’ясувати вплив умов отримання вуглецевих матеріалів та їх морфологічних характеристик на енергоємнісні параметри електрохімічних систем, сформованих на їх основі;

– розкрити механізми формування подвійного електричного шару на межі розділу електрод/електроліт при використанні електролітів різного йонного складу та отриманих карбонвмісних матеріалів залежно від внутрішньої структури вихідної сировини;

– з’ясувати вплив умов синтезу на структурно-морфологічні та електричні властивості шпінелі складу Li1+zMn2-zO4 (z = 0.0-0.5);

– отримати та проаналізувати вплив ступеня заміщення марганцю залізом на фазовий склад та структурно-морфологічні характеристики шпінелі системи Li-Mn-Fe-O залежно від умов отримання;

– дослідити кінетику електрохімічних процесів накопичення заряду в гібридних системах шпінель/електроліт/вуглецевий матеріал, сформованих на основі синтезованих шпінелей та активованих вуглецевих матеріалів;

– виготовити макети гібридних електрохімічних конденсаторів на основі отриманих матеріалів, встановити оптимальні умови для сумісного функціонування їх компонент на експлуатаційні параметри.

Об’єкт дослідження: явища і механізми накопичення заряду в гібридних електрохімічних системах конденсаторного типу активований вуглецевий матеріал / шпінель.

Предмет дослідження: структурно-морфологічні властивості електродних матеріалів, кінетика електрохімічних процесів в гібридних електрохімічних конденсаторах залежно від режимів отримання та термохімічної модифікації літійвмісних шпінелей і активованого вуглецевого матеріалу.

Методи дослідження. При виконанні роботи використано комплекс взаємодоповнюючих та взаємоконтролюючих методів: трансмісійна електронна мікроскопія, диференціально-термічний та термогравіметричний аналіз, Х-променева дифрактометрія, малокутове Х-променеве розсіяння, вторинна йонна мас-спектрометрія, низькотемпературна адсорбційна порометрія, ІЧ-спектроскопія, імпедансна спектроскопія, гальваностатичне циклювання, циклічна вольтамперометрія, гальваностатичне переривчасте титрування. Для математичної обробки та інтерпретації експериментальних даних застосовувався ряд спеціалізованих програмних комплексів NovaWin, FullProf, ZView-2, FRA-2.

Наукова новизна одержаних результатів

- Запропоновано новий спосіб отримання вуглецевих матеріалів на основі сировини органічного походження різної внутрішньої структури з керованими морфологічними властивостями для їх застосовування в пристроях накопичення електричної енергії.

- Запропоновано методику одночасної карбонізації та хімічної активації волокнистих і дрібнодисперсних органічних матеріалів з керованою під умови застосування морфологією отриманого вуглецевого матеріалу для електродів гібридних електрохімічних систем. Вказане поєднання процесів дозволяє отримати вуглецевий матеріал з питомою площею поверхні в інтервалі 750-2000 м2/г та сумарним об’ємом пор в інтервалі 0,9-1,75 см3/г. На основі отриманих матеріалів виготовлено макети симетричних конденсаторів та визначено вклад в загальну ємність ємності подвійного електричного шару та псевдоємності і розраховано їх числові значення.

- Встановлено закономірності кінетики процесів, що відбуваються на межі розділу електрод/електроліт залежно від ступеня впровадження літію в літійвмісній шпінелі системи Li1+zMn2-zO4 (z = 0,0-0,5). З’ясовано вплив ступеня заміщення на ефективність процесів інтеркаляції/деінтеркаляції і, відповідно, на можливість накопичення енергії під час швидких окисно-відновних реакцій.

- Реалізована можливість застосування літійвмісних шпінелей складу Li1+zMn2-zO4  (z = 0.0-0.5)  у  якості  активного  матеріалу фарадеївського електрода гібридних електрохімічних конденсаторів в поєднанні з поляризованим електродом із вуглецевого матеріалу в водних та апротонних електролітах. Встановлено оптимальну молярність водного розчину Li2SO4,  при  якій дані системи володіють високими питомими енергетичними  характеристиками  в потенціальному  вікні  0 – 1,8 В  і  характеризуються  стабільністю  електроліту.

- Обґрунтована доцільність використання золь-гель методу для отримання однофазних матеріалів зі структурою шпінелі системи Li-Mn-Fe-O при застосуванні їх як електродних матеріалів. Встановлено характер зміни провідності від ступеня заміщення системи LiMn2-zFezO4.

- Вперше запропоновано використання отриманих залізозаміщених шпінелей,  синтезованих  при  різних  pH,  як  активного матеріалу фарадеївського електрода гібридних електрохімічних конденсаторів, та вивчено їх поведінку в різних літійвмісних водних електролітах. Визначені їх питомі ємнісні та енергетичні характеристики, з’ясовано вплив на них ступеня заміщення Fe.

- Встановлені закономірності кінетики процесу входження йонів літію в структуру системи Li-Mn-Fe-O при використанні її в якості активного матеріалу анода в гібридних електрохімічних системах.

- З’ясовано, що  значення  коефіцієнта  дифузії  літію  в структуру системи  LiMn2-zFezO4  при  z = 0,05  є  стабільним  при інтеркаляції літію до z = 0,2  та  знаходиться  в  діапазоні  10-9-10-10 см2/с.  Показано,  що  значення  коефіцієнта дифузії не виходить за межі одного порядку при  гальваностатичному переривчастому титруванні в інтервалі величин розрядного струму 1 С-20 С.

- Вперше показано, що макети гібридних електрохімічних систем на основі залізозаміщеної літій-марганцевої шпінелі ефективно функціонують при струмах 20 С.

Практичне значення одержаних результатів

- Проведений аналіз впливу технологічних умов і режимів на морфологію вуглецевого матеріалу з сировини органічного походження, що дозволяє передбачити перспективи його використання в новітніх енергонакопичувальних пристроях завдяки контрольованості пористої структури при їх отриманні.

- Встановлено вплив внутрішньої структури вихідної сировини на структурно-адсорбційні характеристики вуглецевих матеріалів та енергоємнісні характеристики симетричних і гібридних електрохімічних систем в різних електролітах. На основі отриманих вуглецевих матеріалів сформовані лабораторні макети гібридних електрохімічних конденсаторів.

- Застосування літій-марганцевої шпінелі в якості активного матеріалу анода в макетах гібридних електрохімічних систем дозволило отримати наступні енергоємнісні характеристики: питома енергія ~ 23 Вт · год/кг та питома потужність ~ 38 Вт/кг для водних електролітів (Umax = 1.8 B); питома ємність 16 – 21 мА · год/г для апротонних електролітів при густині струму 4 мA/см2 (Umax = 2.6 B).

- Встановлені оптимальні співвідношення між ступенем заміщення заліза для систем Li-Mn-Fe-O, температурою та pH середовища синтезу, що забезпечує значення питомої електропровідності на рівні 10-3 См/м й дозволяє використовувати їх в якості активного матеріалу електрода для гібридних електрохімічних систем, що працюють в умовах високих струмів ~ 20 С.

- Виготовлені макети гібридних електрохімічних конденсаторів на основі отриманих вуглецевих матеріалів з сировини органічного походження різної внутрішньої структури та синтезованих літій-марганцевих і залізозаміщених шпінелей, визначено їх питомі енергетичні характеристики, які дають підставу стверджувати про доцільність використання синтезованих матеріалів  для електродів новітніх пристроїв відновлювальної енергетики та енергозберігання.

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані як в науково-дослідних установах НАН України, так і при підготовці фахівців фізичних та матеріалознавчих спеціальностей при викладанні спецкурсів циклу “Матеріалознавство”, “Методи отримання наноматеріалів”, “Фізика і технологія наноматеріалів”, “Адсорбція і пориста структура твердих тіл”, а також у вузькоспеціалізованих медико-біологічних дослідженнях.

Особистий внесок здобувача у публікаціях зі співавторами полягає у постановці наукових задач, плануванні та проведенні експериментальних досліджень, інтерпретації отриманих результатів та участі у написанні публікацій [1-55]; отриманні та термохімічній активації дослідних зразків ВМ [1, 6, 9 11, 13, 14, 18-21, 23-31, 33-35, 37, 38, 40, 44, 47-49, 51-55]; дослідженні морфології поверхні [1-3, 6-9, 11-13, 15, 17-21, 23, 24, 29-33, 35, 36, 38, 43, 45-49]; проведенні термогравіметричного та диференціально-термічного аналізів [33, 35]; участі в синтезі шпінельних матеріалів [2, 5, 14, 22, 24, 31, 34, 39, 41, 44, 50-52]; аналізі та інтерпретації експериментальних даних, отриманих методом Х-променевої дифрактометрії [2, 4, 14, 22, 31, 39, 50]; дослідженні електропровідних [4, 5, 32] та електрохімічних [2, 4-6, 11, 14, 16, 21, 24, 25, 28-31, 41, 48, 49] властивостей матеріалів; проведенні імпедансних досліджень та інтерпретації отриманих результатів [6, 15, 25, 27, 28, 39]; дослідженні експлуатаційних характеристик пристроїв накопичення електричної енергії [6, 10, 13, 14, 22, 24, 25, 29-30, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 49, 51-54]; участі в аналізі та інтерпретації отриманих результатів [1-55]. У роботах, написаних у співавторстві, автору належать результати, викладені в дисертації. Обговорення та кінцевий аналіз одержаних результатів здійснено спільно з науковим консультантом чл.-кор. НАН України проф. Б.К. Остафійчуком та д.ф.-м.н., проф. І.М. Будзуляком.

Апробація результатів дисертації. Представлені в дисертації результати доповідалися та обговорювалися на: International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering: OMEE (Lviv, Ukraine, 2014, 2017); ХІ Международної конференции “Мессбауэровская спектроскопия и ее применение” (Екатеринбург, Россия, 2009.); XIІ – XIV, XVII Міжнародних конференціях “Фізики і технології тонких плівок та наносистем” (Івано-Франківськ, Україна, 2009, 2011, 2013, 2019); 8-th international conference “Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials” (Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2010); “Ukrainian-German Symposiums on Physics and Chemistry of Nanostructures and on Nanobiotechnology (Beregove, the Crimea, Ukraine, 2010); ІІ Международной научной конференции “Наноструктурные материалы”: Беларусь-Россия-Украина: НАНО-2010 (Киев, Украина, 2010); III Всероссийской молодежной конференции с элементами научной школы “Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества” (Москва, Россия, 2012); ХІІ Международной конференции “Фундаментальные проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических системах” (Краснодар, Россия, 2012); Всеукраїнській конференції з міжнародною участю “Хімія, фізика та технологія поверхні” (Київ, Україна, 2012, 2013); IV Международной научной конференции “Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии. НАНСИС 2013” (Киев, Украина, 2013); International Conference “Modern Problems of Surface Chemistry” (Kyiv, Ukraine, 2014); International Research and Practice Conference “Nanotechnology and Nanomaterials. NANO-2014” (Yaremche-Lviv, Ukraine); Науково-технічна конференція “Фізика, Електроніка, Електротехніка” (Суми, Україна, 2015); Всеукраїнської науково‐практичної інтернет‐конференції з міжнародною участю “Нанотехнології у фармації та медицині” (Харків, Україна, 2018); X-th International scientific and practical conference “Electronics and information tehnologies: Elite 2018” (Lviv, Ukraine, 2018); об’єднаних наукових семінарах кафедр матеріалознавства і новітніх технологій, фізики і хімії твердого тіла ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Публікації. Результати дисертації висвітлено в 55 наукових працях: 28 статтях у фахових наукових журналах [1-28], зокрема 12 з них опубліковано у журналах, які внесено до реєстру міжнародних наукометричних баз Scopus та Wеb оf Sсіеnсе [1-12], 6 – у наукових періодичних виданнях України [29-34], 1 патент на корисну модель [35] та 20 матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій [36-55].

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, семи розділів, висновків та списку використаних літературних джерел. Робота викладена на 329 сторінках, містить 184 рисунки і 55 таблиць. Бібліографічний список включає 298 літературних джерел.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, приведено зв’язок роботи з науковими програмами та темами, сформульовано мету та основні завдання, об’єкт, предмет і визначено методи дослідження, представлено наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів, подано інформацію про апробацію результатів роботи та особистий внесок дисертанта в опубліковані роботи, а також короткий опис структури і обсягу дисертації.

У першому розділі представлено критичний огляд літературних джерел з досліджуваної теми. Розглянуто області застосування та проблеми, які є нагальними під час підбору матеріалів електродів для симетричних та гібридних систем накопичення енергії. Основну увагу приділено отриманню вуглецевих матеріалів (ВМ), що застосовуються у вказаних електрохімічних системах, окреслено основні підходи при виборі методик їх отримання. Наведено основні вимоги, які ставляться перед матеріалами, що використовуються у якості фарадеївських електродів в гібридних електрохімічних системах. Приведено застосування широкого спектру цих матеріалів та проаналізовано механізми накопичення енергії в пристроях на їх основі. Значну увагу приділено вибору електролітів, які використовуються в пристроях накопичення електричної енергії. Проаналізовано проблеми сумісності електродів різної природи (фарадеївський та ідеально поляризований) в електролітичних системах та окреслено шляхи їх вирішення. Критичний огляд літературних джерел дозволив зробити висновок про необхідність та доцільність детального вивчення впливу режимів отримання ВМ з органічної сировини на його морфологічні та електрохімічні властивості; впливу режимів синтезу шпінелей на їх структурно-фазові, морфологічні та електрофізичні властивості; з’ясування механізму накопичення електричної енергії в гібридних електрохімічних конденсаторах та оптимального поєднання активного матеріалу електродів для забезпечення високих енергоємнісних параметрів створених на їх основі накопичувальних пристроїв.

В другому розділі встановлено вплив температур карбонізації та подальшого термічного окислення ВМ з вихідної сировини органічного походження на їх структурно-морфологічні та електропровідні властивості. Крім того, в даному розділі представлено результати застосування отриманих ВМ у якості активних матеріалів в електродах електрохімічних конденсаторів з різними водними електролітами.

ВМ отримували шляхом карбонізації сировини органічного походження в інтервалі температур 873-1273 K з кроком 100 K. В якості пороутворювача використовувалася пара води при тиску 13-15 атм. Маркування зразків здійснювалось наступним чином: ВК1 – матеріал карбонізований при 873 K, відповідно, ВК2 – 973 K, ВК3 – 1073 K, ВК4 – 1173 K, ВК5 – 1273 K.

В результаті карбонізації отримано ВМ, на поверхні якого спостерігаються мікротріщини та овальні транспортні пори розмірами ~ 0,4-4 мкм (рис. 1). Як видно з рисунка, транспортні пори заповнені фрагментами вуглецевих осколків.

| а) | б) | с) |
| --- | --- | --- |
| Рисунок 1 – Мікроструктура поверхні карбонізованого ВМ (ВК3) |

Поелементний аналіз, проведений за допомогою енергодисперсійного спектрометра (рис. 1 (с)), дає підстави стверджувати, що основним джерелом білих включень, які спостерігаються по всій поверхні вуглецевого матеріалу, є оксигенвмісні поверхневі групи, залишки золи та залізо. У даних включеннях наявні Na, Mg, Si, K, Ca, Fe. Вміст даних елементів у досліджуваних зразках можна пояснити їх органічним походженням. Загалом поверхня даних зразків містить в основному вуглець з невеликою кількістю (до 10 ат. %) О та Na, K, Ca (до 0,2 ат. % кожного елемента).

Забезпечення високих значень енергоємнісних параметрів ВМ пов’язане з доступною контактною з електролітом його питомою поверхнею, а також з швидкістю змін потенціалу, яка забезпечується, насамперед, відповідним розподілом пор за розмірами (РПР). Для оцінки величини питомої поверхні та РПР був застосовний метод низькотемпературної адсорбції азоту за допомогою автоматичного сорбтометра Quantachrome Autosorb серії Nova 2200e. На рис. 2 наведено ізотерми адсорбції/десорбції азоту для карбонізованих ВМ. На всіх ізотермах спостерігається гістерезис низького тиску, причиною якого є необоротне утримування

Рисунок 2 – Ізотерми сорбції азоту карбонізованого ВМ

молекул, адсорбованих у порах, розмір яких близький до розміру молекул. Максимальне значення питомої поверхні (SВЕТ = 360 м2/г) зафіксовано для зразків, отриманих при температурі 1073 K (ВК3). Подальше підвищення температури карбонізації призводить до зменшення значень питомої поверхні ВМ, що, найбільш ймовірно, пов’язано з об’єднанням мікропор та формуванням мезопористої структури матеріалу, а також початком його графітизації. Пік відносного вкладу мікропор в загальний об’єм пор (Vmiсro/VΣ) спостерігається для зразків ВК3 та складає 77 %, а значення питомої поверхні мікропор Smiсro рівне 314 м2/г.

| Таблиця 1 – Параметри пористої структури ВМ при різних часах (t) термічного окислення |
| --- |
| Маркування зразків | t, хв | SВЕТ, м2/г | Smiсro, см2/г | VΣ, см3/г | Vmiсro, см3/г |
| ВК3 | 0 | 361 | 314 | 0,166 | 0,127 |
| ВК31 | 90 | 581 | 523 | 0,283 | 0,184 |
| ВК32 | 120 | 596 | 550 | 0,301 | 0,181 |
| ВК33 | 150 | 625 | 591 | 0,312 | 0,195 |
| ВК34 | 180 | 673 | 406 | 0,477 | 0,173 |

До найбільш поширених методів збільшення питомої площі поверхні ВМ відноситься метод термічної активації (окислення). На підставі аналізу кривих, отриманих при диференціально-термічному та термогравіметричному аналізі, була встановлена оптимальна температура термічного окислення ВМ, яка становила 673 К. З метою визначення оптимальної тривалості термічного окислення для формування пористої структури ВМ, зразки серії ВК активувались протягом різного часу. Аналізуючи ізотерми адсорбції/десорбції азоту, визначено структурно-адсорбційні характеристики отриманих матеріалів. Встановлено, що максимальною площею поверхні володіють матеріали серії ВК3, час термообробки яких становив 180 хв (табл. 1). Подальше зростання часу температурної активації призводить до суттєвого вигоряння ВМ. Аналізуючи дані табл. 1, слід відмітити, що ріст питомої площі поверхні відбувається як за рахунок збільшення мікропор, так і за рахунок мезопор, об’єм яких збільшується, швидше за все, внаслідок вигорання мікропор. Підтвердженням цього слугує аналіз структури, отриманий за допомогою електронної мікроскопії (рис. 3).

Для подальших досліджень були вибрані зразки ВК34 (табл. 1) як матеріал з максимальними сорбційними характеристиками. При термічному окисленні відбувається процес обгару зовнішньої поверхні матеріалу і, як наслідок, злиття декількох пор в одну та розширення мікропор, і, як наслідок, має місце зміна питомої поверхні матеріалу в сторону

| а) | б) | с) |
| --- | --- | --- |
| Рисунок 3 – Мікроструктура поверхні ВМ (ВК34) |

зростання. Як видно з рис. 3, внутрішня поверхня охоплена великою кількістю конусоподібних нанорозмірних пор, середній розмір основ яких коливається в діапазоні ~ 40-60 нм. Аналізуючи дані дисперсійного мікроаналізу (рис. 3 (с)), слід відмітити, що термічне окислення призводить до зменшення оксигеновмісних поверхневих груп.

Рисунок 4 – Ізотерми сорбції азоту ВМ: –□– ВК14; –●– ВК24; – Δ – ВК34; –▼– ВК44; –◊– ВК54

З метою вивчення впливу режимів термічного окислення з доступом повітря на формування пористої структури ВМ зразки ВК1-ВК5 термічно окислювалися при температурі 673 K протягом 180 хв. (зразки ВК14 ÷ ВК54). Аналізуючи ізотерми сорбції (рис. 4), розраховано параметри пористої структури ВМ (питому площу поверхні, площу мікро- та мезопор, їх обʼєми) (табл. 2), а також представлено для порівняння параметрів карбонізованих ВМ.

| Таблиця 2 – Параметри пористої структури карбонізованого та термічно окисленого ВМ |
| --- |
| Параметри | Зразки |
|  | ВК1 | ВК14 | ВК2 | ВК24 | ВК3 | ВК34 | ВК4 | ВК44 | ВК5 | ВК54 |
| SВЕТ, м2/г | 337 | 535 | 342 | 592 | 361 | 673 | 206 | 646 | 46 | 626 |
| Smiсro, м2/г | 274 | 307 | 271 | 327 | 314 | 406 | 131 | 460 | 31 | 535 |
| Smeso, м2/г | 83 | 228 | 42 | 265 | 43 | 261 | 75 | 186 | 15 | 91 |
| VΣ, см3/г | 0,186 | 0,405 | 0,149 | 0,454 | 0,166 | 0,477 | 0,122 | 0,388 | 0,033 | 0,317 |
| Vmiсro, см3/г | 0,114 | 0,176 | 0,112 | 0,137 | 0,127 | 0,173 | 0,056 | 0,195 | 0,016 | 0,227 |
| Vmiсro/VΣ, % | 61,3 | 43,5 | 75,2 | 30,2 | 76,5 | 36,3 | 45,9 | 50,3 | 48,5 | 71,6 |
| Vmeso, см3/г | 0,072 | 0,229 | 0,037 | 0,317 | 0,039 | 0,304 | 0,066 | 0,193 | 0,017 | 0,09 |
| Vmeso/VΣ, % | 38,7 | 56,5 | 24,8 | 69,8 | 23,5 | 63,7 | 54,1 | 49,7 | 51,5 | 28,4 |
| Vmeso/Vmicro | 0,632 | 1,301 | 0,330 | 2,314 | 0,307 | 1,757 | 1,179 | 0,990 | 1,063 | 0,396 |

Отримані дані свідчать про те, що термічне окислення призводить до зростання питомої площі поверхні для всіх карбонізованих ВМ. Зокрема, для ВК34, як для матеріалу з максимальною питомою площею поверхні, ріст останньої становить ~ 86% в порівнянні з ВК3. Даний процес сприяє утворенню мезопор, внесок яких в загальний обʼм пор збільшується на ~ 40 %.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рисунок 5 – Ізотерми сорбції зразків ВК3 (–□–) та ВК34 (–●–) (а) та залежність ефекту гістерезису для ВМ від температури отримання: ΔVLPH для ВК3 (–■–); ΔVH для ВК3 (–□–); ΔVLPH для ВК34 (–●–); ΔVH для ВК34 (–○–) |

Порівняння ізотерм сорбції азоту до (зразки ВК3) та після (зразки ВК34) термічного окислення представлено на рис. 5 (а). Для ВМ після термічного окислення спостерігається гістерезис в області високих відносних тисків, місце розходження кривих адсорбції і десорбції відбувається при р/р0 ~ 0,42. Кількісна міра гістерезису (ΔVH) для термічно активованих ВК34 обчислювалась як різниця об’ємів адсорбованого азоту, що визначалися з ізотерм десорбції (Vde) і адсорбції (Vad) при р/р0 = 0,7, тобто: ΔVH = Vde-Vad. Дане явище спостерігається для зразків з розвинутою мезопористою структурою. Оцінки гістерезису низького тиску (ΔVLPH) для карбонізованих зразків розраховувалась при відносному тиску р/р0 = 0,2: ΔVLPH = Vde-Vad, що характерно для зразків з поверхні яких азот практично не десорбується. Для зразків ВК3 явище гістерезису формується в усіх діапазонах температур (рис. 5 (б)), як для відносного низького, так і для відносного високого тиску (ΔVLPH ≈ 6 см3/г, ΔVH ≈ 3 см3/г), тоді як для зразків ВК34 гістерезис низького тиску практично відсутній і, відповідно, значення величин ΔVLPH практично близькі до нуля. Явище гістерезису в області високих відносних тисків (р/р0 = 0,42-1,0) присутнє для практично всіх термічно окислених зразків, а значення величин ΔVH при температурах 873-1173 К суттєво відрізняється від зразків серії ВК3. Для вказаного діапазону температур, параметр ΔVH для термічно окислених зразків стрімко росте з ростом температури та є максимальним при Т~ 973 К. Подальше підвищення температури веде до зменшення величини ΔVH та при температурі ~ 1273 К є практично однаковий для обох зразків. Кількісна міра гістерезису ΔVH вказує на розвиток мезопор для ВМ, оскільки максимум його при температурі ~ 973 К співпадає з максимальним розвитком мезопор. Таким чином, на прикладі зразків ВК3 та ВК34 можна стверджувати, що термічне окислення сприяє розвитку мікропористої структури матеріалу збільшуючи об’єм мікропор на ~ 35 % та призводить до утворення мезопор з ефективним діаметром 3,5 – 5 нм.

З метою дослідження поведінки отриманих ВМ у водних електролітах та подальшим використанням їх в ГЕК, проведено дослідження функціонування симетричних електрохімічних систем, сформованих на їх основі. Електроди формувались з суміші активного матеріалу (ВК34), струмопровідної добавки та зв’язуючого компоненту в співвідношенні 75:20:5, відповідно. Параметри сформованої електрохімічної системи визначали потенціодинамічним та хронопотенціометричним методами. В якості електроліту використовувались 0,5 М водні розчини солей Li2SO4, Na2SO4 і K2SO4.

Рисунок 6 – Вольтамперограми системи ВК34 / електроліт 1 – 0,5М Li2SO4, 2– 0,5М Na2SO4, 3 – 0,5М K2SO4

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рисунок 7 – Залежність питомої ємності ВК34 (а) та спаду напруги (б) від розрядного струму в електроліті Li2SO4 різної молярності: 0,5 М –□–, 1 М –○–, 2 М –∆–, 3 М ––, насичений –◊– |

Форма отриманих вольтамперограм (рис. 6) при швидкості сканування s = 1 мВ/с наближається до прямокутної, яка має місце для симетричних електрохімічних систем. Із збільшенням швидкості сканування форма кривих починає відхилятись від прямокутної за рахунок зменшенням рухливості сольватованих йонів в порах малого діаметру (так званих «робочих» порах) та часу, який потрібен для їх переміщення транспортними порами. З отриманих потенціодинамічних кривих обчислювалось значення ємності та встановлено, що у вибраних електролітах вона змінюється наступним чином Li2SO4< Na2SO4< K2SO4. Така послідовність зумовила проведення електрохімічних досліджень у водному електроліті Li2SO4 різної молярності (0,5 М, 1 М, 2 М, 3 М та насичений водний розчин). Максимальне значення питомої ємності зафіксоване для матеріалу ВК34 у 3 М водному розчині Li2SO4.

За даними хронопотенціометричного методу було отримано залежності питомої ємності та спаду напруги макетів ЕК від розрядного струму (рис. 7). Дослідження проводились при струмах розряду менших за 50 мА, оскільки подальше його збільшення призводило до більш як 20 %-го спаду максимальної напруги при розряді.

У третьому розділі встановлено взаємозв’язок впливу внутрішньої структури вихідної сировини (ВС), режимів її хімічної та термічної обробки на структурно-морфологічні властивості отриманого ВМ та енергоємнісні характеристики макетів ЕК з електродами на його основі.

В якості вихідної сировини було використано костру коноплі, оскільки цей сировинний матеріал володіє волокнистою структурою, та кавову гущу, як дрібнодисперсний сировинний матеріал. Для забезпечення пористої структури ВМ з використанням методу хімічної активації ортофосфорною кислотою важливим є співвідношення між кількістю кислоти та прекурсору: Y = (m(H3PO4)) / (m(BC)), яке становило 0,25:1; 0,5:1; 0,75:1; 1,25:1; 1,5:1; 1,75:1; 2,00:1, відповідно. Отримана суміш висушувалась та нагрівалась до температур 723 K, 773 K і 823 K. Отриманий ВМ відмивався дистильованою водою до нейтрального pH. Маркування зразків відбувалось наступним чином: ВК-025-723 – матеріал з параметром Y = 0,25:1, температура синтезу 723 K і т.д.

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |
| Рисунок 8 – Мікроструктура поверхні ВМ: ВК-050-773 (а), ВК-100-773 (б), ВК-200-773 (в) |

При низьких концентраціях ортофосфорної кислоти ВМ характеризується мікропористою структурою та розвиненою площею поверхні (рис. 8 (а, б)). Поверхня вуглецевих частинок при високих концентраціях кислоти зазнає значної корозії (рис. 8 (в)), внаслідок чого утворюються вуглецеві щілини, які збільшують мезопористу структуру ВМ.

З ізотерм адсорбції/десорбції обчислювались розподіл пор за розмірами (методом DFT) та питома площа поверхні (методом BET) досліджуваних ВМ (рис. 9). При низьких значеннях параметра Y, вуглецеві матеріали є мікропористими з загальною площею поверхні від 750 до 1500 м2/г та загальним об’ємом пор від 0,32 до 0,61 см3/г. Об’єм мезопор при цьому знаходиться в межах 15-30 % загального об’єму пор. Зростання відносного вмісту ортофосфорної кислоти до 0,75 призводить до збільшення питомої площі поверхні ВМ до 2000 м2/г та збільшення загального об’єму пор до 1,1 см3/г за рахунок появи до 45 % мезопор і наявністю макропор (<5%) від загального об’єму пор незалежно від температури активації.

| a) | б) |
| --- | --- |
| Рисунок 9 – Залежність об’єму (а) та питомої площі поверхні пор (б) ВМ для зразків з різним масовим співвідношенням Y при температурі ізотермічної витримки 823 K |

Подальше зростання відносного вмісту ортофосфорної кислоти до Y = 1,5:1 при активації призводить до зменшення загальної площі поверхні (до 1200 м2/г), проте спостерігається різке збільшення об’єму мезопор (85 % від загального об’єму пор). Вклад в загальний об’єм мікро- та мезопор приблизно однаковий. Зразки ВМ, отримані при масовому співвідношенні ортофосфорної кислоти та костри коноплі Y = 1,75:1 та температурою активації 773-823 K характеризуються максимумом розподілу пор за розмірами в околі 5 нм при незмінному вкладі мезопор з загальний об’єм пор.

Виявлено, що при зростанні відношення маси ортофосфорної кислоти по відношенню до маси вихідної сировини > Y = 1,75:1 спостерігається тенденція до зменшення величини питомої площі поверхні ВМ. Проте, слід відмітити, що вклад пор діаметром > 5 нм в даному діапазоні є максимальним, досягаючи свого максимуму для зразка ВК-175-773 та становить 55 % від загального об’єму пор.

Експериментальні дані були підтверджені математичним моделюванням залежності характеристик пористої структури ВМ від технологічних умов отримання за допомогою нейронних мереж. Для апроксимації цих залежностей був використаний трьохшаровий персептрон із сигмоїдальною функцією активації (рис. 10).

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |
| Рисунок 10 – Залежність площі мезопор від відношення кислоти та вихідного матеріалу ((а) експериментальна поверхня, (б) прогнозована в середині інтервалу експериментальних даних, (в) прогнозована поза межами інтервалу експериментальних даних) |

Нейромережева модель дає змогу визначити оптимальні вхідні параметри, наприклад, максимальне значення Smeso = 1035 м2/г можливе при використанні відношення кислоти і вихідного матеріалу 1,22 та температурі активації 800 K. Таким чином, на основі числових розрахунків можна стверджувати, що багатошарова нейронна мережа може бути використана для прогнозування фізичних властивостей нанопористих ВМ.

Рисунок 11 – Потенціодинамічні криві макетів ЕК (швидкості сканування s = 1 мВ/с)

Для прогнозування можливості застосування отриманого ВМ в електродах ГЕК були отримані потенціодинамічні криві для симетричних систем при різних швидкостях сканування. На рис. 11 представлені потенціодинамічні криві при швидкості сканування s = 1 мВ/с для матеріалу отриманого при температурі 823 K. Форма кривої є близька до симетричної та свідчить про те, що вклад у ємність ВМ від редокс-реакцій незначний, а висока питома ємність забезпечується ПЕШ. Незначний пік, який спостерігається для всіх зразків при потенціалах ≈ 1 В, свідчить про можливий процес входження ОН-груп в пори матеріалу електроду, оскільки в даній області (≈ 1 В) ємність матеріалу забезпечується переважно негативними йонами електроліту, тобто – OH-групами.

Рисунок 12 – Залежність питомої ємності ВМ від швидкості сканування (температура синтезу 823 K)

| Таблиця 3 – Ємність ПЕШ та максимальна питома ємність ВМ |
| --- |
| Матеріал | ВК-025 | ВК-050 | ВК-075 | ВК-100 | ВК-125 | ВК-150 | ВК-175 | ВК-200 |
| СПЕШ, Ф/г | 52 | 67 | 73 | 72 | 76 | 74 | 75 | 76 |
| С, Ф/г | 75 | 90 | 113 | 105 | 92 | 88 | 92 | 91 |
| СПЕШ/C | 0,69 | 0,74 | 0,64 | 0,68 | 0,83 | 0,84 | 0,81 | 0,83 |

Залежність питомої ємності, розрахованої з отриманих потенціодинамічних кривих, в залежності від швидкості зміни прикладеного потенціалу s вказує на її монотонне зменшення з ростом величини s (рис. 12). Екстраполяція залежності С-1 від s1/2 дала можливість визначити максимальну питому ємність досліджуваних вуглецевих матеріалів, а екстраполяція залежностей С1 від s-1/2 – вклад ємності ПЕШ в загальну питому ємність (табл. 3). Максимальний вклад ПЕШ-ємності (~ 84 %) в загальну ємність спостерігається для зразка ВК-150-823. Проте, слід відмітити, що найбільшою загальною ємністю володіє матеріал ВК-075-823 для якого вклад псевдоємності становить ~ 36 %.

Максимальне значення питомої ємності ВМ, які були розраховані на основі отриманих розрядних кривих, демонструє зразок ВК-075 і становить 113 Ф/г.

Наступні дослідження проводились для ВМ, отриманих з кавової гущі. Методика хімічної активації ортофосфорною кислотою є аналогічною як і для попереднього матеріалу. Співвідношення між кількістю кислоти та прекурсору Y становило: 1,00:1 (K2); 1,25:1 (K1); 2,00:1 (K3), де K1, K2, K3 – маркування зразків. Температура активації становила T = 823 K. Інформація про морфологію отриманих ВМ була отримана з аналізу ізотерм сорбції, з яких визначались питома площа поверхні, об'єм пор та РПР (табл. 4). Згідно табличних даних, значення питомих поверхонь отриманих ВМ знаходяться в межах ~ 900-1300 м2/г. Вони володіють мікропористою та мезопористою структурою. Зростання параметра Y призводить до розвитку мезопористої структури. Так, вклад об’єму мікропор в загальний об’єм пор для зразків K1 та K2 становить 70 - 75 %, а для зразків K3 – всього ~ 30 %.

| Таблиця 4 – Питомі характеристики структури ВМ |
| --- |
| ВМ | SBET, м2/г | SDFT, м2/г | St-micro, м2/г | VΣ , см3/г | Vmicro, см3/г | Vmicro/VΣ, % | dсер, нм |
| K1 | 1270 | 1150 | 1140 | 0,59 | 0,44 | 74,6 | 1,86 |
| K2 | 1130 | 960 | 990 | 0,55 | 0,39 | 70,9 | 1,96 |
| K3 | 870 | 760 | 550 | 0,706 | 0,227 | 32,2 | 3,29 |

| Таблиця 5 – Ємність ПЕШ та максимальна питома ємність ВМ |
| --- |
| Матеріал | K1 | K2 | K3 |
| СПЕШ, Ф/г | 25 | 40 | 62 |
| С, Ф/г | 49 | 125 | 100 |
| СПЕШ/С, % | 51 | 32 | 62 |

Для отримання значень питомої ємності та вивчення закономірностей накопичення енергії ВМ в макетах ЕК застосовувались потенціометричні і гальваностатичні методи дослідження. Потенціодинамічні криві макетів ЕК реєструвались в інтервалі напруг 0-1 В; швидкість сканування s змінювалась в межах 1 ÷ 50 мВ/с. Слід зазначити, що найбільше значення швидкості сканування 50 мВ/с, як показують дослідження, застосовне тільки для матеріалу з максимальною питомою площею поверхні (зразок K1). Обчислені з потенціодинамічних залежностей значення питомої ємності ВМ в залежності від швидкості зміни напруги заряд/розряду, як і для розглянутих вище ВМ, демонструють монотонний спад своїх значень з ростом швидкості сканування. Дані залежності, дозволяють стверджувати, що при відносно високих швидкостях сканування має місце виснаження електроліту. Високі ж значення питомої ємності, при малих швидкостях заряду розряду, є наслідком морфологічних особливостей матеріалу, а саме, оптимальним РПР. Найменшу зміну ємності із збільшенням значень величини s спостерігається для зразків K1, що, найбільш ймовірно, пов’язано з наявністю в даному матеріалі великої кількості транспортних пор, які й забезпечують доступ електроліту до робочих пор. Значення величини вкладу ємності ПЕШ в загальну ємність макетів ЕК створених на основі отриманого матеріалу подано в табл. 5. Таким чином, максимальне значення параметра Y призводить до зростання вкладу ємності ПЕШ в загальну ємність до рівня 62 %.

У четвертому розділі описано синтез, структурні, фізико-хімічні та електричні властивості літійзаміщених шпінелей системи Li-Mn-O як активного матеріалу електроду гібридних електрохімічних систем. Синтез шпінелі Li1+zMn2-zO4 (0<z<0,5) проводили методом керамічної технології з використанням оксиду марганцю (IV) MnO2 та гідроксиду літію LiOH.

Експериментальні дифрактограми отримувались у випромінюванні Cr-Kα1 при U = 35 кВ, I = 10 мА. За даними X-променевого структурного аналізу зразків систем Li[Mn2-zLiz]O4, де z = 0,0 – 0,5 (крім z = 0,2), після попереднього спікання (1173 K) містять дві фази. Остаточний відпал зразків за температури 1473 K призводить до формування однофазної системи (табл. 6).

В залежності від ступеня заміщення в системі Li-Mn-O та режиму термічного відпалу, утворюється основна фаза шпінелі та незначна кількість додаткових фаз. Наприклад, в системі з основною фазою LiMn2O4, отриманій при температурі попереднього спікання 1173 K, міститься 15 мас. % оксиду марганцю Mn3O4. Підвищення температури відпалу до 1473 K призвело до утворення однофазної шпінелі. При отриманні зразків Li[Mn2-zLiz]O4 (z = 0,1;

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рисунок 13 – Дифрактограми матеріалу Li1,2Mn1,8O4 (а) після першого спікання, T = 1173 K; (б) після другого спікання, T = 1473 K. |

0,3 – 0,5), температура спікання яких становила 1173 K, крім шпінелі, додатковою фазою є Li2MnO3. Зі збільшенням ступеня заміщення вміст вказаної фази дещо збільшується, проте після остаточної термообробки за температури 1473 K всі зразки стають однофазними. Слід відмітити, що зразки з z = 0,2 були однофазними вже після попереднього спікання (рис. 13.)

| Таблиця 6 – Фазовий склад системи Li-Mn-O та катіонний розподіл шпінелі Li1+zMn2-zO4 |
| --- |
| z | Структурна формула шпінелі |
| 0,0 | (Li1,0)[Mn2]O4 |
| 0,1 | (Li1,0)[Mn1,92 Li0,08]O4 |
| 0,2 | (Li1,0)[Mn1,84 Li0,16]O4 |
| 0,3 | (Li1,0)[Mn1,76 Li0,24]O4 |
| 0,4 | (Li1,0)[Mn1,67 Li0,32]O4 |
| 0,5 | (Li1,0)[Mn1,50 Li0,50]O4 |

За допомогою програми FullProf з використанням рітвельдівського аналізу для обробки експериментальних дифрактограм було визначено розподіл катіонів за підґратками шпінелі (табл. 6).

| Таблиця 7 – Ступінь заміщення z та значення параметра елементарної комірки а шпінелі Li1+zMn2-zO4 |
| --- |
| z | a, Å |
| 0 | 8,24011 |
| 0,1 | 8,22594 |
| 0,2 | 8,22355 |
| 0,3 | 8,2102 |
| 0,4 | 8,20934 |
| 0,5 | 8,20621 |

Експериментально визначені параметри елементарної комірки а в залежності від ступеня заміщення представлені в табл. 7. Ріст ступеня заміщення призводить до зменшення сталої ґратки. Даний факт пояснюється тим, що зменшується концентрація йонів марганцю з великим йонним радіусом та збільшується концентрація йонів літію, йонний радіус яких є меншим. Також на зміну сталої ґратки впливає перерозподіл йонів між підґратками, упорядкування йонів у межах підґратки, наявність точкових дефектів та втрата летких катіонів (Li+) і кисню. Дефіцит йонів літію призводить до деформації шпінельної ґратки (стала ґратки зменшується).

Рисунок 14 – Залежність вмісту катіонів різних типів в тетра- та октапорожнинах шпінелі Li1+zMn2-zO4 від ступеня заміщення

За результатами аналізу експериментальних дифрактограм методом Рітвельда було встановлено, що в тетрапорожнинах розміщуються тільки йони літію, а йони марганцю та решта йонів літію займають октапорожнини. Тому очікувану структурну формулу системи можна записати як (Li)тетра[Mn2-zLiz]октаO4. З табл. 6 видно, що йони літію в структурі недостатні порівняно з очікуваним складом. Це може бути пов’язано з вищезгаданою причиною – втратою частини летких катіонів (Li+) при спіканні. Як видно з рис. 14, шпінельна система LiMn2O4 при заміщенні йонами Li+ демонструє поступове зниження вмісту Mn у октаедричних положеннях. Йони літію перерозподіляються між тетра- та октаположеннями.

Для виготовленої системи графіт / Li1+zMn2-zO4 / графіт проводились імпедансні дослідження. Досліди проводились за допомогою спектрометра Autolab PGSTAT 12/FRA – 2 в частотному інтервалі 10-3Гц – 106Гц.

Рисунок 15 – Залежність провідності від частоти при різних температурах

Для дослідження діелектричних властивостей синтезованих шпінелей було отримано залежність провідності σ від частоти f при різних температурах для матеріалу фазового складу Li1,2Mn1,8O4 (рис. 15). В інтервалі частот 0.01 – 1 Гц спостерігається істотна залежність провідності від частоти, тоді як в інтервалі частот 1 Гц – 105 Гц вона є слабо вираженою. Ймовірно, залежність провідності в низькочастотному діапазоні обумовлена дифузійними процесами, що протікають в досліджуваних матеріалах, тобто переміщенням йонів Li+ в структурних порожнинах шпінельних матеріалів. При підвищенні температури дана залежність є більш вираженою, що характерно для природи провідності напівпровідника.

З метою можливості застосування Li1+zMn2-zO4 (z = 0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5) як активного матеріалу електрода в гібридних електрохімічних системах, були проведені дослідження з вивчення електрохімічних властивостей вказаного матеріалу у 3М водному розчині сульфату літію (рис. 16). Отримані вольтамперні залежності дають змогу констатувати, що для потенціального вікна в межах 0.1-1.4 В спостерігаються два окислювально-відновні піки в інтервалі ~1 – 1.1 B в додатній та ~0.65 - 0.75 B у від’ємній областях, відносно Ag/AgCl електроду порівняння. Ці максимуми і мінімуми обумовлені деінтеркаляцією/інтеркаляцією йонів літію з / в структуру шпінелі.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рисунок 16 – Вольтамперні залежності матеріалу складу Li1+zMn2-zO4 (z = 0,0–0,5) у 3 M водному електроліті Li2SO4 (s = 0,5 мВ/с) (а); потенціодинамічні криві матеріалу фазового складу Li1,2Mn1,8O4 при різних швидкостях сканування (б) |

| Таблиця 8 – Питома ємність матеріалу складу Li1+zMn2-zO4 у 3 М Li2SO4 (s = 0.5 мВ/с) |
| --- |
| z | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Cпит, мА · год/г | 37 | 44 | 46 | 30 | 25 | 17 |

Рисунок 17 – Гальваностатичні залежності матеріалу складу Li1+zMn2-zO4 (z = 0,0–0,5) у 3 M водному електроліті Li2SO4 відносно Ag/AgCl електроду порівняння

Висота піків, що утворюються під час процесу інтеркаляції / деінтеркаляції вказує на числове значення переносу заряду, необхідного для здійснення окислювально-відновлюваних реакцій. При збільшення швидкості сканування відмічається зміщення піків в процесі заряду/ розряду в бік більшого або меншого потенціалів, відповідно (рис. 16 (б)). Аналіз вольтамперних залежностей дозволив встановити, що максимальна величина перенесеного заряду, а, відповідно, і ємність, зафіксована для матеріалу фазового складу Li1,2Mn1,8O4 і становить 36 Кл/см2. Відмічаємо (табл. 8), що для шпінелі з z = 0.5 в порівнянні з вищезгаданим матеріалом (z = 0.2) питоме значення ємності зменшується більш ніж в два рази.

Заряд/розрядні криві при густині струму 25 мА/см2 для матеріалу фазового складу Li1+zMn2-zO4 представлені на рис. 17. Для всіх досліджуваних зразків на гальваностатичних залежностях спостерігається поява двох потенціальних плато, які, як відмічалось для потенціодинамічних досліджень, обумовлені окислювально-відновними реакціями. Різке збільшення потенціалу починаючи з 1.1 В на кривих заряду є результатом початку процесу виходу кисню. Протягом періоду розряду потенціальне плато спостерігається в інтервалі 0.95 – 0.65 В, а вже при напрузі 0.65 В проявляється різке зниження потенціалу.

| Таблиця 9 – Питомі ємності матеріалів складу Li1+zMn2-zO4 при густині заряд/розрядного струму 25 мА/см2 |
| --- |
| z | Cпит, мА · год/г |
| 0 | 31 |
| 0,1 | 36 |
| 0,2 | 39 |
| 0,3 | 24 |
| 0,4 | 17 |
| 0,5 | 13 |

Обчислені з гальваностатичних кривих значення питомої ємності матеріалів складу Li1+zMn2-zO4 у 3 М водному електроліті солі Li2SO4 в залежності від ступеня заміщення z за співвідношенням Cпит = I·tроз/m, в якому I – величина струму заряду/розряду, m – масовий вміст активної матеріалу, tроз – час розряду комірки приведені в табл. 9. Максимальною питомою ємністю (39 мА·год/г) володіє система Li1,2Mn1,8O4/ 3М Li2SO4, що добре корелюється з даними потенціодинамічних досліджень.

В п’ятому розділі встановлено вплив умов золь-гель синтезу та pH середовища на структуру, фазовий склад, дисперсність і електропровідні властивості залізозаміщеної шпінелі LiMn2-zFezO (z = 0,05; 0,2; 0,5; 1) як активного матеріалу анода ГЕК.

Відповідний фазовий склад та параметри структури системи Li-Mn-Fe-O регулювався температурою синтезу та концентрацією прекурсорів. Золь-гель синтез дозволяє отримати рівномірний розподіл компонент матеріалу перед автогорінням, забезпечуючи при цьому необхідний фазовий склад та морфологію. Для отримання монофазної шпінельної системи використовували оптимальний діапазон рН, який становив 4-8. Для синтезу нанодисперсної системи Li-Mn-Fe-O золь-гель методом використовували розчини прекурсорів LiNО3·3H2О, Mn(NО3)3·6H2О та Fe(NО3)3·9H2О з додаванням аміаку для зміни кислотності середовища. Розчин висушували для отримання золю, а потім гелю. Температури кінцевого відпалу становили 673, 873 та 1073 К, впродовж 300 хв.

Рисунок 18 – Криві ТГ для зразка складу LiMn1.5Fe0.5O4 з рівнем рН=4 (1) та рН=8 (2)

Для дослідження поведінки ксерогелів нітратів заліза, марганцю та літію перед їх спіканням та визначення діапазону температур, які призводять до втрати маси, були отримані ТГ криві (рис. 18). Як видно з рисунка, в інтервалі температур 350-390 К спостерігається втрата маси, яка пов’язана з десорбцією води з ксерогелю під час сушіння. Слід зазначити, що в системах з рН=8 втрата маси складає 19-21 %, тоді як при рН=4 даний показник знаходиться в межах ~ 30 %. Даний факт пов’язаний з високим вмістом аміаку, температура вигорання якого є вищою, та меншим вмістом води в цих зразках.

Наступний пік втрати маси припадає на інтервал температур 610-760 К. Якщо для матеріалу з рівнем рН=4 процес втрати маси становить ~24 %, то для матеріалу p рН=8 він сягає ~ 40 %. Це пов’язано з втратою азотовмісних продуктів зразків зі збільшенням вмісту аміаку. Таке припущення підтверджують дані ТГ, які фіксують в 2 рази більшу втрату маси при збільшенні дози аміаку.

SEM-зображення матеріалів з рівнем рН = 4 та температурами відпалу 673 K, 873 K, 1073 К, відповідно, свідчать про збільшення розмірів частинок та їх агломератів з ростом температури (рис. 19). Так, при найвищій температурі розміри частинок складають 60-110 нм, а агломератів – порядку 10 мкм.

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |
| Рисунок 19 – SEM-зображення матеріалів з рівнем рН = 4 та температурами відпалу 673 K (а), 873 K (б), 1073 К (в) |

З аналізу даних Х-променевої дифрактометрії зразків після автогоріння, крім фази шпінелі частина матеріалу знаходилась в аморфному стані. Тому використовувався наступний етап синтезу, який полягав в ізотермічному відпалі синтезованих порошків за температур 673, 873, та 1073 К. За температури відпалу 673 K частина матеріалу залишалася ще в аморфному стані. Температура відпалу 873 К не забезпечує однофазну структуру для всіх досліджуваних систем. Однофазний матеріал забезпечується температурою відпалу 1073 К

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рисунок 20 – Експериментальні дифрактограми шпінелі LiMn2-zFezO4 (z = 0,05) при pH = 4 (а) та значення сталої ґратки в залежності від ступеня заміщення залізом z (б) (1 – 873 K; 2 – 1073 K) |

практично для всіх систем. На рис. 20 (а) наведені експериментальні дифрактограми системи, яка в подальших дослідженнях володіє найкращими параметрами при використанні її в якості активного матеріалу аноду ГЕК. Згідно аналізу дифрактограм методом Рітвельда при вмісті заліза ≤ 0,5 на формульну одиницю, йони системи займають виключно октапозиції. Збільшення ступеня заміщення призводить до перерозподілу йонів заліза між тетра- та октапідгратками. Зі збільшенням вмісту заліза та ростом температури відпалу зростає стала ґратки шпінелі (рис. 20 (б)). Причиною зміни сталої ґратки шпінелі після відпалу є збільшення кількості йонів заліза у ній за рахунок руйнування фази гематиту.

Електропровідність матеріалу є важливою характеристикою при використанні його як електродів ГЕК. Апроксимуючи експериментально отримані залежності дійсної складової опору від частоти визначено провідність матеріалів при сталому струмі (табл. 10).

| Таблиця 10 – Значення провідності матеріалу на сталому струмі при різних температурах відпалу та вмісті заліза z |
| --- |
| Температура, К | 873 | 1073 | 873 | 1073 | 873 | 1073 | 873 | 1073 |
| z | 0,05 | 0,2 | 0,5 | 1 |
| σ0, мСм/с | 1,03 | 0,41 | 0,12 | 0,18 | 0,13 | 0,03 | 0,4 | 0,04 |

Збільшення температури відпалу до 1073 K призводить до зменшення провідності практично для всіх отриманих матеріалів. Ймовірно, даний факт зумовлений зростанням відстані між катіонами і зниження ступеня перекривання їх оболонок внаслідок зростання розмірів ґратки при збільшенні температури. Крім того, руйнування гематитової фази призводить до перебудови ґратки шпінелі та значного збільшення кількості катіонів заліза в тетраедричному положенні, внаслідок чого літій переміщується в октапідґратку. Слід сказати, що зростання середнього ступеня окислення Mn в октаедричних позиціях, зумовлене ростом кількості Fe в фазі шпінелі. В свою чергу це призводить до зниження числа різновалентних пар катіонів, що приймають участь у, так званому, «стрибковому» механізмі провідності.

В шостому розділі встановлено взаємозв’язок морфологічних та структурних характеристик електродного матеріалу з його електрохімічною поведінкою у водних та органічних електролітах. Дослідження проводились із гібридною електрохімічною системою типу шпінель/вуглецевий матеріал. В даній системі позитивним електродом виступає літій-марганцева шпінель, що додатково легувалася літієм Li1+zMn2-zO4 (z = 0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5) та вуглецевий матеріал (зразок ВК34) в ролі катоду.

З метою моделювання електрохімічних процесів, що протікають у ГЕК отримано діаграми Найквіста у різних електролітах. Спектри імпедансу електрохімічної системи ВК34 / Li1,2Mn1,8O4 у 0,5 М сульфаті літію, натрію та калію наведені на рис. 21. На отриманих діаграмах невелике півколо (вставка на рис. 21) спостерігається у високочастотній області, що свідчить про наявність фарадеївських процесів на межі поділу електрод-електроліт.

а)

б)

Рисунок 21 – Діаграми Найквіста (а) для електрохімічної системи Li1,2Mn1,8O4 / ВК34 на основі водних електролітів та ЕЕС (б) використана для її моделювання

Оскільки досліджувані системи розрізняють тільки за типом використовуваного електроліту, можна припустити, що за інших рівних умов тип електроліту характеризує різницю поведінки діаграми стану імпедансу (рис. 21) та обчислених параметрів еквівалентної електричної схеми (ЕЕС), яка моделює поведінку ГЕК у різних електролітах (рис. 21 (б)). Обчислення параметрів проводили за рахунок мінімізації середньої квадратичної похибки вимірюваного опору від модуля імпедансу (різниця між теоретичними і експериментальними кривими не більше 8%).

У цій схемі контакт Rел має те саме значення, що і опір електроліту, контактів та провідників. Вузли С1 || R1 та С2 || R2 відображають відповідно процес передачі заряду на межі поділу між електролітом та електродами на основі шпінелі і вуглецю, де R1 і R2 – опори для перенесення заряду, а C1 і C2 – ємності заряду на межі поділу (в цьому випадку вони можуть розглядатись в якості ємності ПЕШ). Вузол СPE1 || R3-СPE2 відповідає за перенесення заряду в електродах гібридного конденсатора. Аналізуючи дані, отримані в результатів моделювання (табл. 11), можна стверджувати, що компоненти СPE1 і СPE2, є елементами постійної фази дифузійного типу та характеризують процеси перенесення частинками електричного заряду через межу фазового поділу і в всередину електрода.

| Таблиця 11 – Значення елементів ЕЕС для системи Li1,2Mn1,8O4 / ВК34 |
| --- |
| Електроліт | Rел, Ом | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | С1, мкФ | С2, мкФ | n1 | n2 | СPE1, мОм·с-1/2 | СPE2, мОм·с-1/2 |
| Li2SO4 | 0,73 | 0,13 | 0,10 | 2,04 | 26 | 238 | 0,43 | 0,54 | 39,7 | 295,4 |
| Na2SO4 | 0,67 | 0,19 | 0,11 | 2,63 | 42 | 362 | 0,47 | 0,40 | 31,3 | 281,9 |
| K2SO4 | 1,18 | 0,33 | 0,28 | 8,36 | 29 | 257 | 0,39 | 0,43 | 34,5 | 121,1 |

Щодо значень параметрів CPE1 і CPE2, то значення CPE2 майже на порядок більше ніж значення параметра CPE1. Це пояснюється тим, що опір до перенесення дифузійного заряду в електроліті набагато менший, ніж опір у твердій матриці вуглецю чи шпінелі. З значень поданих в табл. 11, для всіх систем значення CPЕ2 буде спадати у порядку Li+, Na+, K+, що швидше за все викликано розмірами катіонів для яких створюються допоміжні перешкоди для проникнення в пори вугільного електрода та структурні канали шпінелі. Для шпінельних електродів потрібно також враховувати можливість електростатичної взаємодії йонів електроліту з йонами, що містяться в шпінельній структурі. Значення Rел у трьох системах, що досліджувалися майже були однакові і не були більші за значення 0,8 Ом. Під час переходу від катіона Li+ до катіона K+ збільшуються значення опорів R1 і R2 від 0,1 до 0,28 Ом.

| Рисунок 22 – Вольтамперограми для ГЕК системи ВК34 / Li1,2Mn1,8O4 | Рисунок 23 – Розрядні криві макета ГЕК системи ВК34 / Li1+zMn2-zO4, густина струму – 4 мА/см2 |
| --- | --- |

Потенціодинамічні криві для гібридних електрохімічних конденсаторів системи ВК34 / Li1,2Mn1,8O4 зі швидкістю сканування 2 мВ/с показані на рис. 22. Оскільки фарадеївські процеси відбуваються на границі Li1,2Mn1,8O4 / електроліт, форма вольтамперограм асиметрична і істотно відрізняється від прямокутної. На рис. 22 наявні піки на кривих розряду всіх трьох гібридних систем. За їх величиною визначено кількість заряду, витраченого на електрохімічну реакцію. Для систем на основі 0,5 М сульфату літію значення заряду дорівнює 8,67 Кл, калію – 4,61 Кл, для натрію 4,15 Кл.

| Таблиця 12 – Питомі параметри ВК34 / 3 М Li2SO4 / Li1+zMn2-zO4 в залежності від z |
| --- |
| Питомі енергетичні параметри ГЕК | z |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Спит, мА·год/г | 14,7 | 17,3 | 19,7 | 12,6 | 12,4 | 12,4 |
| Wпит, Вт(год/кг | 16,4 | 19,1 | 23,0 | 14,7 | 14,4 | 14,4 |
| Рпит, Вт/кг | 37,2 | 36,8 | 38,0 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |

Проаналізувавши криві розряду (рис. 23) можна підсумувати, що електрохімічна система ВК34 / Li1+zMn2-zO4 в 3 M водному електроліті Li2SO4 має монотонний спад напруги з середнім значенням приблизно 1,2 В і напруга стабільної роботи досягає максимуму при 1,8 В. Виходячи з цих кривих, були обчислені питомі енергетичні характеристики макетів ГЕК (табл. 12), а саме: питомі ємність Спит, енергія Wпит та потужність Рпит. З табл. 12 випливає, що макет ГЕК системи ВК34 / 3М Li2SO4 / Li1,2Mn1,8O4, має найвищі значення питомої ємності (19,7 мА(год/г) та енергії (23,0 Вт(год/кг). Внаслідок внутрішнього електроопору електрохімічної системи на початку циклу розряду спостерігається невеликий стрибок напруги (рис. 23). Внутрішній опір залежить від параметра z і не перевищує 13 Ом. При густині струму 4 мА/см2 найменше значення внутрішнього опору має система на основі Li1,2Mn1,8O4 (z = 2), яке становить 7 Ом. Значення внутрішнього опору обумовлене електричним опором матеріалу електрода та структурними компонентами системи.

Рисунок 24 – Потенціодинамічні криві для системи Li1,2Mn1,8O4 / ВК34 в 3 M Li2SO4 електроліті (стрілка вказує напрямок збільшення швидкості сканування s).

Циклічні вольтамперограми макетів ГЕК при швидкостях сканування 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50 мВ/с показано на рис. 24. Пік, який спостерігається на розрядній вітці при 0,9 В для швидкості сканування 2 мВ/с (вкладка на рис. 24) відповідає реакції йонів літію при їх впровадженні в структуру Li1,2Mn1,8O4. В результаті форма вольтамперограми асиметрична. Однак у міру підвищення швидкості сканування відбувається зменшення зазначеного піку (рис. 24) та встановлення рівноваги значень заряду в анодних та катодних процесах, оскільки окислювально-відновний процес на шпінельному аноді, не протікає повністю.

За допомогою неполяризованого електроду (Li1,2Mn1,8O4) напруга одиничного компонента може бути збільшена за рахунок збільшення діапазону робочої напруги. В результаті питома енергія гібридної системи збільшується і досягає значення 12-18 Вт·год/кг, що в три або чотири рази більше за значення для симетричного макету на основі ВМ (ВК34).

Рисунок 25 – Залежність питомої ємності макетів ГЕК від швидкості сканування s

Наступним етапом досліджень було формування макетів ГЕК системи ВМ/3 M Li2SO4/ Li1,2Mn1,8O4, де ВМ – вуглецевий матеріал, отриманий із рослинної біомаси костри коноплі. Обчислені з вольтамперних кривих значення питомої ємності в залежності від швидкості сканування s представлено на рис. 25 (температура отримання ВМ Т = 823 K). З’ясовано вклад в загальну ємність ГЕК, ємності, яка забезпечується формуванням ПЕШ (СПЕШ) на поляризованому електроді та дифузійно-контрольованої окисно-відновної ємності за рахунок швидких фарадеївських оборотних редокс-реакцій (СФ) неполяризованого електрода: С = СПЕШ+СФ

| Таблиця 13 – Значення вкладу ємності ПЕШ в загальну ємність макетів ГЕК |
| --- |
| ГЕК | ВК025 | ВК050 | ВК075 | ВК100 | ВК125 | ВК150 | ВК175 | ВК200 |
| СПЕШ, мА·год/г | 20,89 | 25,13 | 26,05 | 25,02 | 23,43 | 22,40 | 20,06 | 18,27 |
| С, мА·год/г | 34,28 | 37,74 | 39,06 | 37,45 | 37,04 | 34,48 | 33,33 | 32,26 |
| СПЕШ/C | 0,61 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,63 | 0,65 | 0,60 | 0,57 |

шляхом екстраполяції залежностей С1 від s-1/2 та С-1 від s1/2, відповідно (табл. 13).

Заряд-розрядні криві отримані гальваностатичним методом для макетів ГЕК при струмі заряду-розряду 1 мА, представлено на рис. 26. На основі розрядних кривих були розраховані значення питомої ємності ГЕК. Найбільшу питому ємність 38,6 мА·год/г при струмі заряд/розряду 1 мА демонструє електрохімічна комірка ГЕК з катодом на основі матеріалу ВК-075-823, що корелюється з відповідними значеннями, отриманими на основі потенціодинамічного методу.

| Рисунок 26 – Заряд-розрядні криві макетів ГЕК | Рисунок 27 – Залежність питомої ємності від швидкості сканування s |
| --- | --- |

Ще одним матеріалом, який використовувався в якості поляризованого електрода макетів ГЕК був ВМ, отриманий з органічної сировини (кавова гуща). На рис. 27 наведено залежності ємності макетів ГЕК системи ВМ/3 M Li2SO4/ Li1,2Mn1,8O4 від швидкості сканування s. Максимальна питома ємність (С = 13,5 мА·год/г) зафіксована для ВМ серії К2 при швидкості сканування 1 мВ/с, проте при збільшенні швидкості сканування для вказаної серії ВМ спостерігається різкий спад ємності. Практично лінійний спад значень питомої ємності демонструє макет ГЕК, в якому активним матеріалом катоду є ВМ серії К1, ймовірно, це пов’язано з оптимальним розподілом пор при використанні даного матеріалу саме для цієї електрохімічної системи.

| Таблиця 14 – Характеристики лабораторних зразків ГЕК |
| --- |
| Номінальна напруга, В | 1,8 |
| Величина струму, А | 0,01 |
| Маса готового пристрою, г | 2 |
| Внутрішній опір, Ом | 13 |
| Питома енергія пристрою, Вт·год/кг | 18 |
| Питома ємність пристрою, мА·год/г | 15 |
| Питома потужність, Вт/кг | 78 |

Лабораторні зразки ГЕК в макетах типорозміру “2016” були виготовлені на основі ВМ (катод) та шпінелі Lі1,2Mn1,8O4 (анод). Електролітом слугував тримолярний водний розчин солі сульфату літію. Експлуатаційні характеристики ГЕК були обчислені за даними хронопотенціометрії (табл. 14). Заряд/розрядні криві ГЕК в потенціальному діапазоні (0-1,8 В) демонструють стійкість системи. Це випливає із повторюваності кривих після 300 циклу при 
зарядно/розрядному струмі 10 мА. Кулонівська ефективність (η) є майже не змінною і становила 97 %. Трьохсотий цикл характеризується питомою ємністю розряду, питомою енергією та потужністю розряду значення яких становлять 11,4 мА·год/г, 14,3 Вт·год/кг 67,5 Вт/кг, відповідно.

У сьомому розділі з’ясовано вплив умов синтезу, структурно-морфологічних та електропровідних властивостей шпінелі системи Li-Mn-Fe-O на енергоємнісні параметри гібридних електрохімічних систем, сформованих на її основі.

| Рисунок 28 – Вольтамперні залежності системи ВК34/ 1М Li2SO4/ LiMn2-zFezO4 при температурі відпалу 873 K (1, 3) та 1073 K (2, 4) [z = 0.05 (1,2) z = 0.5 (3,4)] | Рисунок 29 – Криві гальваностатичного титрування системи ВК34/1М Li2SO4/LiMn1.95Fe0.05O4 при струмі 1 С (1), 2 С (2), 3 С (3) |
| --- | --- |

| Таблиця 15 – Максимальні питомі енергетичні параметри системи ВК34/ 1М Li2SO4/ LiMn2-zFezO4 |
| --- |
| Питомі енергетичні параметри | z/T, K |
|  | 0,05/ 873 | 0,05/ 1073 | 0,5/ 873 | 0,5/ 1073 |
| Cпит, А·год/кг | 12 | 15 | 11 | 11 |
| Wпит, Вт·год/кг | 12 | 14 | 13 | 15 |
| Рпит, Вт/кг | 87 | 67 | 77 | 83 |

З метою визначення питомих енергетичних параметрів ГЕК на основі залізовмісних шпінелей проводились потенціодинамічні та гальваностатичні дослідження у водних розчинах солей літію. На рис. 28 подано циклічні вольтамперограми для комірок ГЕК, в яких в якості анодного матеріалу застосовували шпінелі з ступенем заміщення залізом z = 0,05 та z = 0,5 відпалених при 873 K та 1073 K. Для всіх зразків на вольтамперограмах спостерігаються два пікові струми, які пов’язують з окислювально-відновлювальною реакцією в приповерхневому шарі шпінелі. Обчислені питомі енергетичні параметри системи ВК34/ 1М Li2SO4/ LiMn2-zFezO4 представлено в табл. 15. Найпомітніший ефект від зміни температури відпалу спостерігається для матеріалу з вмістом заліза z = 0,05. Так, ріст питомої ємності при температурі відпалу 1073 K становить ~ 20% в порівнянні з матеріалом для якого температура відпалу становила 873 K. Це пов’язано з частковою аморфністю матеріалу з нижчою температурою відпалу.

З урахуванням результатів електрохімічних випробувань було обрано систему LiMn1.95Fe0.05O4 з температурою відпалу 1073 K (pH = 4), для обчислення дифузії літію в матеріал анода, що, в свою чергу, дає можливість отримати представлення про вплив електроліту на питомі енергетичні параметри системи в цілому. Для цього застосовувався метод гальваностатичного переривчастого титрування. Метод гальваностатичного титрування проводили при струмах 1 C-3 C (рис. 29). Для отримання даних до систем протягом 20 с прикладався різний за величиною розрядний струм. На релаксацію потенціалу подача струму припинялась на 60 с. Як видно з рисунка, напруга спадає монотонно. Мала рухливість аніонів електроліту SO42- та їхня величина є причиною спаду напруги після розрядних півциклів титрування. Оскільки на зниження потенціалу при розряді комірки значною мірою впливає формування ПЕШ на поверхні вуглецевого матеріалу, в якому і беруть участь вищезгадані аніони. Основний вклад в спад напруги після релаксації вносять процеси, що відбуваються на межі розділу фаз фарадеївський електрод-електроліт.

Рисунок 30 – Залежність коефіцієнта дифузії від напруги при струмі 1 С

На рис. 30 приведено залежності обчисленого коефіцієнта дифузії від напруги макета ГЕК. Значення коефіцієнта дифузії D знаходиться в інтервалі 10-9-10-10 см2/с. Слід зазначити, що обчислення параметра D виконувалось в областях пов’язаних з процесом інтеркаляції літію, тобто тих, в яких у процесі розряду відсутній різкий спад потенціалу. При менших потенціалах дифузія переходить в сорбцію поверхнею анодного матеріалу йонів літію, що в свою чергу, призводить до швидкого падіння потенціалу та більшого відновлення під час релаксації. Це свідчить про низькі значення енергії зв’язку цих йонів з поверхневими позиціями матеріалу аноду і призводить до значних коливань напруги комірки.

Зменшення ємності в умовах високих навантажень при великій кількості заряд/розрядних циклів, а також повернення системи у вихідний стан досліджувались шляхом циклювання конденсаторів при різних значеннях струму. При зростанні струму в десять разів час розряду зменшується приблизно в чотири рази. Циклюючи систему при робочому струмі 30 С протягом 10 циклів роботи та зменшивши струм до 1 С значення часу розряду відрізнялося лише на 3% від часу розряду на початку циклювання. Це вказує на те, що навіть при сильній інтеркаляції літію структура фарадеївського електрода буде стабільною завдяки високим значенням коефіцієнта дифузії. Отримані результати свідчать про можливість створення високоємнісних і високопотужних гібридних конденсаторних систем.

Потенціодинамічним методом досліджувались макети ГЕК системи ВМ / 1 М Li2SO4 / LiMn1.95Fe0.05O4, у випадку, коли в якості активного матеріалу катода використовувався ВМ, отриманий з сировини органічного походження (кавова гуща, температура отримання Т = 823 К). З отриманих вольтамперограм обчислювались значення питомої ємності. Їх залежність від швидкості сканування s представлена на рис. 31. Як видно з рисунка, максимальною питомою ємністю володіє матеріал К2 (С = 17,5 мА·год/г).

| Рисунок 31 – Криві залежності питомої ємності макетів ГЕК від швидкості сканування s | Рисунок 32 – Криві залежності питомої ємності макетів ГЕК від швидкості сканування s |
| --- | --- |

Використання в якості активного матеріалу активованого вуглецю, отриманого з сировини органічного походження (костра коноплі, Т = 823 K), призводить до вищих значень питомої ємності макету ГЕК (рис. 32) і становить С = 34 мА·год/г для матеріалу ВК075.

Основні результати та висновки

В роботі встановлено закономірності впливу умов синтезу на структурно-морфологічні, електричні та електрохімічні властивості вуглецевих матеріалів, заміщених залізом літій-марганцевих шпінелей, з’ясовано їх взаємозв’язок з питомими енергоємнісними характеристиками симетричних та гібридних конденсаторних систем, сформованими на їх основі.

- Розроблено загальний підхід до способів отримання вуглецевих матеріалів високої пористості з органічної сировини різної внутрішньої структури з одночасним поєднанням карбонізації та процесу формування пористості. Оптимізовані технологічні операції, які дають можливість контрольовано впливати на структурно-морфологічні параметри отриманих вуглецевих матеріалів. Експериментально продемонстровано використання зазначених матеріалів у якості активного матеріалу електродів в лабораторних макетах симетричних та гібридних систем накопичення електричної енергії

- Показано, що зростанню питомих енергетичних параметрів пристроїв, сформованих на основі отриманих вуглецевих матеріалів, сприяє температурна активація вказаних матеріалів при 673 K протягом 180 хв, яка призводить до перерозподілу в системі пор, зокрема зростання вкладу мезопор в загальний обʼєм пор з 24 до 70 %. Завдяки цьому, формується оптимальний розподіл пор за розмірами, що забезпечує максимально можливий доступ йонів електроліту до робочих пор.

- Вперше встановлено, що використання ортофосфорної кислоти у якості хімічного активатора дозволяє отримати вуглецеві матеріали з сировини органічного походження в широкому діапазоні питомої площі поверхні 750-2000 м2/г та із загальним об’ємом пор 0,9-1,75 см3/г. Цілеспрямована зміна параметрів вуглецевих матеріалів визначається концентрацією активатора, температурою активації та внутрішньою структурою вихідної сировини. Показано, що при відношенні концентрації кислоти до вихідної сировини на рівні 0,75:1 та температурі активації 823 K формується оптимальний розподіл пор за розмірами, який необхідний при використанні отриманих матеріалів для електродів електрохімічних та гібридних конденсаторів. Виявлено, що для симетричних систем у водних електролітах вклад ємності подвійного електричного шару в загальну ємність становить ~ 80 % в залежності від внутрішньої структури вихідної сировини.

- Вперше показано, що перколяційна складова провідності при постійному струмі для систем Li1+zMn2-zO4 (z = 0,0-0,5) зростає із збільшенням температури. Її максимальне значення спостерігається для системи Li1.2Mn1,8O4 на рівні 0,04 Ом-1 · м-1.

- З’ясовано, що електрохімічний процес інтеркаляції/деінтеркаляції йонів літію в / з шпінель складу Li1+zMn2-zO4 (z = 0,0-0,5) при використанні у якості електроліту 3 М водного розчину Li2SO4 зберігає стабільність її структури. Встановлено, що гібридний електрохімічний конденсатор на основі Li1,2Mn1,8O4, у якості активного матеріалу фарадеївського електрода, в поєднанні з поляризованим електродом на основі вуглецевого матеріалу, отриманого з сировини органічного походження різної внутрішньої структури, в потенціальному вікні 0-1,8 В володіють максимальними значеннями питомої ємності на рівні ~ 40 мА·год/г.

- Встановлено, що для всіх систем Li-Mn-Fe-O при pH = 4 за температур відпалу (673 K, 873 K) частина матеріалу залишається в аморфному стані, причому частина матеріалу в нанокристалічному стані характеризується розмірами часток 20-40 нм, які утворюють агломерати розміром декілька мікрон. Підвищення температури відпалу до 1073 K забезпечує однофазну структуру шпінелі для всіх синтезованих матеріалів з розміром частинок 60-110 нм, які формують при цьому агломерати розміром ~ 10 мкм.

- Встановлено, що найбільш перспективним матеріалом фарадеївського електрода для створення високоємнісних та високопотужних гібридних електрохімічних конденсаторів є шпінель складу LiMn1.95Fe0.05O4, що пов’язано із стабільністю значення коефіцієнта дифузії літію в структуру вказаної шпінелі, який знаходиться в інтервалі 10-9–10-10см2/с. В межах робочих струмів 0,5-20 С значення коефіцієнта дифузії літію змінюються в межах одного порядку.

- Вперше розділено вклад в загальну ємність гібридних електрохімічних конденсаторів, ємності, яка забезпечується накопиченням заряду в подвійному електричному шарі на поляризованому електроді та дифузійно-контрольованої окисно-відновної ємності за рахунок швидких фарадеївських оборотних редокс-реакцій фарадеївського електрода. Встановлено, що основний вклад в загальну ємність гібридних електрохімічних конденсаторів вносить ємність подвійного електричного шару, яка складає ~ 60 % від загальної ємності, в залежності від матеріалів електрода.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

- Ostafiychuk B.K. , Lisovskiy R.P., Al-Saedi Abdul Halek Zamil, Rachiy B.I., Kotsyubynsky V.O., Kolkovsky P.I., Merena R.I., Hrubiak A.B. Effect of Orthophosphoric Acid on Morphology of Nanoporous Carbon Materials. Journal of Nano- and Electronic Physics. 2019. Vol. 11, № 3, P. 03036-1 - 03036-6.

- Lisovsky R., Ostafiychuk B., Budzulyak I., Kotsyubynsky V., Boychuk A. and Rachiy B. Nanostructured Iron-Substituted Lithium-Manganese Spinel as an Electrode Material for Hybrid Electrochemical Capacitor. Acta Physica Polonica A. 2018. Vol. 133. P. 876-878.

- Ostafiychuk B.K., Budzulyak I.M., Kachmar A.I., Tadeush O.H., Rachiy B.I., Lisovsky R.P., Merena R.I. and Berkeshchuk M.V. Effect of Thermochemical Modification of Activated Carbon Materials on Specific Capacity of Electrochemical Capacitors. Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. 2018. V. 16, № 2. P. 0303-0312.

- Kotsyubynsky V.O., Ostafiychuk B.K., Lisovsky R.P., Moklyak V.V., Hrubiak A.B., Hryhoruk I.I., Al-Saedi Abdul Halek Zamil. Plate-Like LiFePO4 Nanoparticles: Synthesis, Structure, Electrochemistry. Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. 2017. V. 15, № 4. P. 675-686.

- Бойчук А.М., Гасюк І.М., Ільницький Р.В., Лісовський Р.П., Бойчук Т.Я., Сулим П.О. Дифузійні процеси в твердофазних системах на основі шпінельних залізовмісних йонпровідних матриць. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. 2017. Т. 15, № 3. C. 477-486.

- Ostafiychuk B.K., Budzulyak I.M., Rachiy B.I., Lisovsky R.P., Mandzyuk V.I., Kolkovsky P.I., Merena R.I., Berkeshchuk M.V. , Golovko L.V. Electrochemical Properties of the Nanoporous Carbon/Aprotic Electrolyte System. Journal of Nano- and Electronic Physics. 2017. V. 9, № 5. P. 05001-1-05001-5.

- Миронюк І.Ф., Мандзюк В.І., Сачко В.М., Лісовський Р.П., Рачій Б.І. Морфологічні та електрохімічні властивості вуглецевих електродних матеріалів, отриманих на основі лактози. Журнал нано- та електронної фізики. 2016. Т. 8, № 4. С. 04006-1–04006-7.

- Ostafiychuk B.K., Budzulyak I.M., Rachiy B.I., Vashchynsky V.M., Mandzyuk V.I., Lisovsky R.P., Shyyko L.O.  Thermochemically activated carbon as an electrode material for supercapacitors. Nanoscale Research Letters. 2015. V. 10:65.

- Shyyko L.O., Kotsyubynsky V.O., Budzulyak I.M., Rawski M., Kulyk Y.O., Lisovsky R.P. Synthesis and double-hierarchical structure of MoS2/C nanospheres. Physica Status Solidi A. 2015. V. 212, I. 10. P. 2309–2314.

- Рачій Б.І., Остафійчук Б.К., Будзуляк І.М., Ващинський В.М., Лісовський Р.П., Мандзюк В.І. Вплив термохімічної обробки вуглецевих матеріалів на їх електрохімічні властивості. Журнал нано- та електронної фізики. 2014. Т.6, №4. С. 04031-1–04031-6.

- Мандзюк В.І., Нагірна Н.І., Лісовський Р.П. Морфологія та електрохімічні властивості термічно модифікованого нанопористого вуглецю як електроду літієвих джерел струму. Журнал нано- та електронної фізики. 2014. Т. 6, №1. С. 01017-1–01017-6.

- Остафійчук Б.К., Будзуляк І.М., Кузишин М.М., Рачій Б.І., Заторський Р.А., Лісовський Р.П., Мандзюк В.І. Азотовмісне нанопористе вугілля для електродів суперконденсаторів. Журнал нано- та електронної фізики. 2013. Т. 5, № 3. С. 3049-3049.

- Будзуляк І.М., Іванічок Н.Я., Рачій Б.І., Ващинський В.М., Лісовський Р.П. Електрохімічні властивості нанопористого вуглецевого матеріалу у К+-вмісних водних електролітах. Фізика і хімія твердого тіла. 2015. Т. 16, № 2. С. 341-347.

- Бойчук Т.Я., Будзуляк І.М., Іванічок Н.Я., Лісовський Р.П., Рачій Б.І. Електрохімічні властивості гібридних суперконденсаторів, сформованих на основі нанорозмірної шпінелі LiMn1.5Fe0.5O4. Журнал нано- та електронної фізики. 2015. Т. 7, № 1. С. 01019-1–01019-4.

- Рачій Б.І., Остафійчук Б.К., Будзуляк І.М., Ващинський В.М., Лісовський Р.П., Мандзюк В.І. Вплив термохімічної обробки вуглецевих матеріалів на їх електрохімічні властивості. Журнал нано- та електронної фізики. 2014. Т.6, №4. С. 04031-1–04031-6.

- Григорчак І.І., Борисюк А.К., Швець Р.Я., Іващишин Ф.О., Покладок Н.Т., Балук В.І., Кулик Ю.О., Рачій Б.І., Лісовський Р.П., Семенцов Ю.І. Супрамолекулярний дизайн карбонових структур для молекулярних накопичувачів енергії. Фізична інженерія поверхні. 2014. Т. 12, № 3. С. 412-427.

- Balaban O.V., Venhryn B.Ya., Grygorchak I.I., Mudry S.I., Kulyk Yu.O., Rachiy B.I., Lisovskiy R.P. Size Effects at Ultrasonic Treatment of Nanoporous Carbon and Improved Characteristics of Supercapacitors on Its Base. Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. 2014. V. 12, № 2. P. 225-238.

- Mandzyuk V.I., Lisovskyy R.P., Nagirna N.I. The Effect of Thermal Treatment on Porous Structure of Carbon Materials. Nanoscience and Nanotechnology Research. 2013. Vol. 1, No. 2. P. 23-26.

- Остафійчук Б.К., Будзуляк І.М., Іванічок Н.Я. , Лісовський Р.П., Рачій Б.І. Вплив термічної модифікації на розвиток мікропористої структури вуглецевого матеріалу. Фізика і хімія твердого тіла. 2013. Т. 14, № 4. С. 881-886.

- Мандзюк В.І., Лісовський Р.П., Нагірна Н.І., Рачій Б.І. Структура пористих вуглецевих матеріалів згідно методу адсорбції / десорбції азоту. Фізична інженерія поверхні. 2013. Т. 11, № 1. С. 112-121.

- Остафійчук Б.К., Вишиванюк М.В., Іванічок Н.Я., Рачій Б.І., Будзуляк І.М., Лісовський Р.П. Поведінка пористого вуглецевого матеріалу у водних електролітах Li2SO4, Na2SO4 та K2SO4. Фізика і хімія твердого тіла. 2012. Т. 13, № 1. С. 236-243.

- Остафійчук Б.К., Будзуляк І.М. , Іванічок Н.Я. , Гасюк І.М. , Лісовський Р.П., Рачій Б.І., Яремій І.П. Структура та електрохімічні властивості літій-марганцевої шпінелі Li1+хMn2-хO4 (0<х<0,5). Фізична інженерія поверхні. 2012. Т. 10, № 1. С. 4-9.

- Остафійчук Б.К., Будзуляк І.М., Іванічок Н.Я., Лісовський Р.П., Рачій Б.І., Мерена Р.І.. Генезис пористої структури вуглецю із рослинної сировини внаслідок температурної активації. Фізика і хімія твердого тіла. 2012. Т. 13, № 2. С. 434-437.

- Будзуляк І.М., Вишиванюк М.В., Рачій Б.І., Іванічок Н.Я., Кузишин М.М., Мандзюк В.І., Мерена Р.І., Лісовський Р.П., Гамарник А.М. Вплив структурних характеристик нанопористого вуглецевого матеріалу на електрохімічні властивості конденсаторних систем типу С/Li2SO4/С. Фізика і хімія твердого тіла. 2011. Т. 12, № 4. С. 944-948.

- Мерена Р.І., Будзуляк І.М. , Мандзюк В.І., Лісовський Р.П., Рачій Б.І., Іванічок Н.Я. Вплив виду електроліту на питому ємність електрохімічних конденсаторів. Фізика і хімія твердого тіла. 2011. Т. 12, № 1. С. 236-244.

- Остафійчук Б.К., Будзуляк І.М., Рачій Б.І., Соловко Я.Т., Мандзюк В.І., Лісовський Р.П., Мерена Р.І., Урубков І.В.. Структурні перетворення нанопористого вуглецю при температурній та хімічній модифікаціях. Фізика і хімія твердого тіла. 2009. Т. 10, № 4. С. 803-808.

- Мандзюк В.І., Рачій Б.І., Лісовський Р.П., Мерена Р.І.. Електрохімічна інтеркаляція іонів літію в нанопористий вуглецевий матеріал. Фізика і хімія твердого тіла. 2009. Т. 10, № 3. С. 647-659.

- Ostafiychuk B.K., Budzulyak I.M., Mandzyuk V.I., Lisovskyy R.P. Electrochemical characteristics of capacitor systems, formed on chemical modified carbon basis. Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. 2008. V. 6, № 4. P. 1207-1217.

- Ostafiychuk B.K., Budzulyak I.M., Rachiy B.I., Shyyko L.O., Lisovsky R.P., Ivanichok N.Ya., Vashchynsky V.M. The impact of the surface morphology on energy characteristics of nanoporous carbon material. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2014. V. 1, № 1. P. 17-25.

- Будзуляк І.М., Рачій Б.І., Лісовський Р.П., Іванічок Н.Я. Питомі характеристики суперконденсаторів, сформованих на основі високопористого вуглецю, з використанням водних розчинів сульфатів Li, Na і K. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Фізика. Функціональні матеріали. 2014. № 3. С. 43-50.

- Будзуляк І.М., Іванічок Н.Я., Лісовський Р.П., Рачій Б.І.. Гібридні системи на основі літій-марганцевої шпінелі і пористого вуглецевого матеріалу. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Хімія. 2012. Випуск XIV. С. 83-91.

- Мандзюк В.І., Нагірна Н.І., Кулик Ю.О., Лісовський Р.П. Фрактальна структура пористих вуглецевих матеріалів. Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка. 2012. Т. 2, Вип. 1. С. 85-92.

- Мандзюк В.І., Нагірна Н.І, Лісовський Р.П., Рачій Б.І., Соловко Я.Т., Мерена Р.І. Вплив термічної обробки пористого вуглецю на питомі енергоємнісні характеристики літієвих джерел живлення на його основі. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Електроніка. 2011. № 708. С. 84-89.

- Будзуляк І.М., Лісовський Р.П., Іванічок Н.Я.. Фізико-хімічні принципи формування та основи функціонування гібридних електрохімічних конденсаторів. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Фізика. Функціональні матеріали. 2011. № 1. С. 63-71.

- Будзуляк І.М., Магомета О.Д., Соловко Я.Т., Рачій Б.І., Лісовський Р.П., Мерена Р.І. Пат. № 68261 (Україна), МПК (2012.01), С01В 31/00. Спосіб отримання нанопористого вуглецю; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. Опубл. 26.03.2012, Бюл. № 6.

- Rachiy B.I., Revo S.L., Budzulyak I.M., Musiy R.Y., Lisovsky R.P. Electrode Material for Supercapacitors Based on Thermally Exfoliated Graphite. Materials ХVII International Conference “Physics And Technology of Thin Films and Nanosystems”. May 20-25, Ivanо-Frankivsk, Ukraine, 2019. P. 220.

- Lisovskyi R.P., Poplavskyi I.O., Rachii B.I. Lyubun Z.M. Modeling of carbon materials porous structure formation. X-th International scientific and practical conference “Electronics and information tehnologies”, Elite 2018. Lviv, Ukraine, 2018. P. B70-B72.

- Лісовський Р.П., Мойсеєнко М.І., Коцюбинський В.О., Рачій Б.І. Отримання нанопористих вуглецевих матеріалів та їх сорбційні властивості. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково‐практичної інтернет‐конференції з міжнародною участю “Нанотехнології у фармації та медицині”. 19‐20 квітня, Харків, Україна, 2018. C. 52-53.

- Lisovsky R., Ostafiychuk B., Budzulyak I., Boychuk A., Rachiy B., Kotsyubynsky V. The electrode material for hybrid supercapacitor based on the nanostructured iron-substituted lithium-manganese spinel. International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering OMEE-2017. May 29 – June 2, Lviv, Ukraine, 2017. P. 98.

- Рачій Б.І., Лісовський Р.П., Іванічок Н.Я., Ващинський В.М., Бойчук Т.Я. Електрохімічні властивості нанопористого вуглецевого матеріалу у водних електролітах. Науково-технічна конференція “Фізика, Електроніка, Електротехніка”. 20-25 квітня, Суми. 2015. С. 95.

- Kotsyubynsky V., Al-Saedi Abdul Halek Zamil, Moklyak V., Lisovsky R. The Influence of Hydrothermal Synthesis Conditions on the Properties of LiFePO4 Nanoparticles. International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering OMEE-2014. May 26-30, Lviv, Ukraine, 2014. P. 100-101.

- Rachiy B.I., Budzulyak I.M., Vashchynsky V.M., Shyyko L.O., Lisovsky R.P., Ivanichok N.J. Chemically activated carbon as electrode for supercapacitor. The International Summer School Nanotechnology: From Fundamental Research to Innovations and International Research and Practice Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2014). 23-30 August, Yaremche-Lviv, Ukraine, 2014. P. 251.

- Budzulyak I.M., Rachiy B.I., Kuzyshyn M.M., Lisovsky R.P., Vashchynsky V.M. Adsorption Properties of Carbon Activated with Orthophosphoric Acid. International Conference Modern Problems of Surface Chemistry. May 20-21, Kyiv, Ukraine, 2014. P. 161.

- Остафійчук Б.К., Лісовський Р.П., Будзуляк І.М., Рачій Б.І., Іванічок Н.Я., Мандзюк В.І. Електрохімічна поведінка системи нанопористий вуглець / шпінель. IV Международная научная конференция “Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии. НАНСИС 2013”. 19-22 ноября, Киев, Украина, 2013. С. 337.

- Ostafiychuk B.K., Budzulyak I.M., Mykyteychuk P.M., Rachiy B.I., Kuzyshyn M.M., Lisovski R.P. Specific energy characteristics of carbon activated by orthophosphoric acid. Materials ХIV International Conference “Physics And Technology of Thin Films and Nanosystems”. May 20-25, Ivanо-Frankivsk, Ukraine, 2013. P. 572.

- Остафійчук Б.К., Будзуляк І.М., Рачій Б.І. , Лісовський Р.П., Мандзюк В.І., Кузишин М.М. Пориста структура вуглецю, активованого калій гідроксидом. Всеукраїнська конференція з міжнародною участю “Хімія, фізика та технологія поверхні”. 15-17 травня, Київ, Україна, 2013. С. 135.

- Остафійчук Б.К., Будзуляк І.М., Іванічок Н.Я., Лісовський Р.П., Рачій Б.І., Мерена Р.І. Пориста структура активованого вуглецю рослинного походження. Всеукраїнська конференція з міжнародною участю “Хімія, фізика та технологія поверхні”. 15-17 травня, Київ, Україна, 2012. С. 92-93.

- Иваничок Н.Я., Остафийчук Б.К., Будзуляк И.М., Лисовский Р.П. Идеально поляризуемый электрод для гибридных суперконденсаторов. Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества. III Всероссийская молодёжная конференция с элементами научной школы. 29 мая – 1 июня, Москва. 2012. С. 258-259.

- Иваничок Н.Я, Мерена Р.И., Лисовский Р.П., Рачий Б.И., Мандзюк В.И. Электрохимические свойства гибридной системы литий-марганцевая шпинель / органический электролит / углерод. Материалы ХІІ международной конференции “Фундаментальные проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических системах”. 1-6 октября, Краснодар. 2012. С. 16-18.

- Ivanichok N.Y., Budzulyak I.M., Lisovskyy R.P., Yaremiy I.P. The effect of electrode material phase composition on specific energy characteristics of hybrid capacitors. Materials ХIII International Conference “Physics And Technology of Thin Films and Nanosystems”. May 16-21, Ivanо-Frankivsk, Ukraine, 2011. P. 250.

- Budzulyak I.М. , Ivanichok N.Y., Lisovsky R.P., Mandzyuk V.I., Merena R.I., Rachiy B.I. The application of porous carbon material in hybrid capacitor systems. Ukrainian-German Symposium on Physics and Chemistri of Nanostrutures and on Nanobiotechnology. Beregove, the Crimea, Ukraine. 2010. P. 38.

- Остафийчук Б.К, Будзуляк И.М., Иваничок Н.Я., Лисовский Р.П., Морушко О.В., Рачий Б.И. Гибридный суперконденсатор системы нанопористый углерод/металлоксидная шпинель. Тезисы ІІ Международной научной конференции “Наноструктурные материалы”. 2010: Беларусь-Россия-Украина НАНО-2010: 19-22 октября, Киев. 2010. С. 491.

- Rachiy B.I., Mandzyuk V.I., Lisovskiy R.P., Merena R.I. The dependence of carbon material resistance on thermal treatment regimes. Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials. 8-th international conference. Ivano-Frankivsk. 2010. P. 142-143.

- Мерена Р.І., Лісовський Р.П., Рачій Б.І. Залежність питомої ємності електрохімічних конденсаторів від типу електроліту. Матеріали ХІІ Міжнародної конференції «Фізика і технологія тонких плівок та наносистем”. Івано-Франківськ. 2009. Т. 1 С. 420-422.

- Мерена Р.И., Мокляк В.В., Лисовский Р.П., Рачий Б.И. Применение мессбауэровской спектроскопии для исследования структурных особенностей и физических свойств нанопористого углерода. ХІ Международная конференция “Мессбауэровская спектроскопия и ее применение”. Екатеринбург. 2009. С.62.

АНОТАЦІЯ

Лісовський Р.П. Синтез та фізико-хімічні властивості електродних матеріалів для гібридних електрохімічних систем. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. – ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, Івано-Франківськ, 2019.

У дисертаційній роботі представлено комплексне дослідження процесів синтезу та встановлення закономірностей сумісного функціонування електродних матеріалів гібридних електрохімічних систем. Оптимізовано методики отримання вуглецевих матеріалів із сировини органічного походження та літійвмісних шпінелей, встановлено вплив умов синтезу на параметри гібридних електрохімічних систем, виготовлених на їх основі.

Досліджено структурно-морфологічні та електрохімічні властивості вуглецевих матеріалів при використанні їх у якості електродів електрохімічних конденсаторів. Встановлено вклад в загальну ємність ємності подвійного електричного шару та псевдоємності при використанні даних матеріалів у якості електродів електрохімічних конденсаторів в ряді розчинів електролітів.

Запропоновано і апробовано використання літійвмісних залізозаміщених шпінелей як активного матеріалу фарадеївського електрода в гібридних електрохімічних системах. Досліджено вплив заміщення залізом на структурні та електропровідні властивості синтезованих матеріалів.

Виготовлено макети гібридних електрохімічних конденсаторів, в яких в якості поляризованого електрода використовувалися отримані вуглецеві матеріали, а в якості фарадеївського – синтезовані шпінелі Li1+zMn2-zO4 (z = 0.0-0.5) и LiMn2-zFezO4 (z = 0.05, 0.2, 0.5, 1), та встановлено їх питомі ємнісні та енергетичні параметри. Встановлено оптимальні умови сумісного функціонування електродів різної природи.

Ключові слова: вуглецевий матеріал, пориста структура, подвійний електричний шар, літій-марганцева шпінель, електроліт, електродні матеріали, гібридна електрохімічна система, питома ємність.

АННОТАЦИЯ

Лисовский Р.П. Синтез и физико-химические свойства электродных материалов для гибридных электрохимических систем. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.18 – физика и химия поверхности. – ГВУЗ “Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника”, Ивано-Франковск, 2019.

В диссертационной работе представлено комплексное исследование процессов синтеза и совместного функционирования электродных материалов гибридных электрохимических систем. Оптимизирована методика и установлено влияние режимов получения и модификации шпинелей и углеродных материалов на энергоемкостные параметры устройств, сформированных на их основе. Исследована связь между условиями синтеза, термохимической модификацией и внутренней структурой углеродных материалов, полученных из сырья органического происхождения, на их структурно-морфологические свойства. Показано, что выбор условий синтеза и модификации дает возможность получить углеродные материалы с удельной поверхностью в диапазоне 750-2000 м2/г и с контролированным распределением пор по размеру в диапазоне 2 до 15 нм. Термическая модификация углерода приводит к формированию материала, в котором вклад мезопор в общий объем пор составляет около 65 %. Удельная емкость макетов электрохимических конденсаторов сформированных на основе полученных материалов находится в пределах 100 -150 Ф/г в зависимости от внутренней структуры исходного сырья и используемого электролита при рабочем напряжении 1 В.

Исследовано влияние условий синтеза, структурно-фазового состояния, морфологии и электропроводимости литий- и железозамещенных литий-марганцевых шпинелей на электрохимические характеристики при использовании их в качестве фарадеевского электрода в макетах гибридных электрохимических систем. В частности, установлены условия синтеза, а также концентрации компонент и pH реакционной среды, при которых формируется структура материала обеспечивающая оптимальную интенсивность диффузии ионов лития при разряде конденсаторов. Изучено поведение электродных материалов на основе полученных литий-марганцевых шпинелей в ряде растворов электролитов.

Изготовлены макеты гибридных электрохимических конденсаторов, в которых в качестве поляризируемого электрода использовались полученные углеродные материалы, а в качестве фарадеевского – синтезированные шпинели Li1+zMn2-zO4 (z = 0.0-0.5) и LiMn2-zFezO4 (z = 0.05, 0.2, 0.5, 1) при использовании раствора сульфата лития как электролита. Значения удельной емкости макетов ГЕК составляет от 20 до 55 мА·час/г, удельная энергия – 23-47 Вт·час/кг, удельная мощность – 38-110 Вт/кг при рабочем напряжении 1,8 В.

Ключевые слова: углеродный материал, пористая структура, двойной электрический слой, литий-марганцевая шпинель, электролит, электродные материалы, гибридная электрохимическая система, удельная емкость.

ABSTRACT

Lisovskyi R.P. Synthesis and physicochemical properties of electrode materials for hybrid electrochemical systems. – Manuscript.

The dissertation for the Doctor degree in Physics and Mathematics. Specialty 01.04.18 - Physics and Chemistry of a surface. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, 2019.

The dissertation presents a complex study of the processes of synthesis and establishing of patterns of compatible functioning of the electrode materials of hybrid electrochemical systems. Methods of obtaining carbon materials from raw materials of organic origin and lithium-containing spinels have been optimized. The influence of synthesis conditions on the parameters of hybrid electrochemical systems based on the obtained carbon materials and lithium-containing spinels has been established.

The structural, morphological and electrochemical properties of carbon materials when used as electrodes for electrochemical capacitors have been investigated. The contribution of the pseudocapacitance and the electric double layer capacitance to the total specific capacitance of the electrode materials in a number of electrolyte solutions has been established.

The use and application of lithium-containing iron spinels as the active material of the faradaic electrode in hybrid electrochemical systems has been proposed and tested. The effect of iron substitution on the structural and conductive properties of the synthesized materials has been investigated. The models of hybrid electrochemical capacitors in which the obtained carbon materials are used for polarized electrode and the synthesized Li1+zMn2-zO4 (z = 0.0-0.5) and LiMn2-zFezO4 (z = 0.05, 0.2, 0.5, 1) spinels are used for faradaic electrode have been formed. The specific capacitive and energy parameters of these systems have been calculated. Optimal conditions for compatible functioning of electrodes of different mechanisms of charge accumulation have been established.

Keywords: carbon material, porous structure, electrical double layer, lithium-manganese spinel, electrolyte, electrode materials, hybrid electrochemical system, specific capacitance.